## Slide 1
Teoretske osnove tehnologije plastičnog deformisanja
Osnovne hipoteze TPD:
Hipoteza o homogenosti elastično-plastičnog tela
Hipoteza o prirodnom naponskom stanju
Hipoteza o izotropnosti strukture materijala
Hipoteza o idealizaciji elastičnih i plastičnih svojstava
Zanemarivanje elastičnih deformacija – kruta plastičnost
Konstantnost zapremine
idealno elastičan materijal,
idealno plastičan materijal
idealno elastično-plastičan materijal
materijal s linearnim ojačavanjem
elastično-plastično telo s linearnim ojačavanjem
Parametri procesa deformisanja (naponi, deformacije, deformaciona sila i deformacioni rad)

## Slide 3
Naponi i deformacije

## Slide 4
Jednačine ravnoteže napregnutog tela
Veličina napona u opštem slučaju menja se od tačke do tačke tela i predstavlja neprekidnu funkciju koordinata

## Slide 5
- Područje elastičnih deformacija
Veza napon -deformacija
- Područje malih elasto-plastičnih deformacija
- Područje velikih plastičnih deformacija

## Slide 6
Načini izražavanja deformacija u TPD
apsolutna deformacija
jedinična (relativna) deformacija
deformacija površine (poprečnog preseka)
logaritamska deformacija

## Slide 7
Veza između pojedinih vrsta deformacija

## Slide 8
  Brzina deformisanja i brzina deformacije
- Brzina deformisanja (brzina pritiskivača mašine)
Brzina deformacije
(brzina relativnog pomeranja čestica materijala)
Vrsta mašine | Brzina deformisanja u [mm/s] | Brzina deformacije
Hidraulične prese | 30  500 | 0,01  10
Mehaničke prese | 400  600 | 4  25
Čekići | 5000  7000 | 40  160

## Slide 9
Prema brzini deformisanja postoje tri vrste deformisanja:
Superplastično 10-5 i 10-2 sec-1
Kvazistatično 10-2 do 102 sec-1
Visokobrzinsko 102 sec-1 i više
Brzina deformacije - nastavak

## Slide 10
Hladno i toplo deformisanje
hladna obrada
(Thl < Tr)
topla obrada
(Ttoplo >Tr ili Ttoplo > 0,65 Tt )
polutopla obrada
( za čelik 450 i 700oC)
 | Tr [C] |  | Tr [C]
volftam | 1200oC | aluminijum | 150oC
gvožđe | 450oC | kalaj | ispod 0oC
mesing | 270oC | olovo | ispod 0oC

## Slide 11
Krive tečenja
Napon tečenja (K) predstavlja vrednost normalnog napona u trenutku pojave plastične deformacije.
Kriva tečenja predstavlja funkcionalnu zavisnost napona tečenja (K) i stepena logaritamske deformacije (φ). Kriva tečenja zavisi od:
vrste materijala
polazne strukture
temperature obrade
brzine deformacije.
Dijagram naprezanje - deformacija za meki čelik
Stvarni dijagram
naprezanje-deformacija
Napon
Deformacija
Elast.
Plastična deformacija
Suženje preseka

## Slide 12
Metode određivanja krive tečenja
ispitivanje zatezanjem
ispitivanje na pritisak (sabijanje)
ispitivanje torzijom itd
Nominalni napon
Stvarni napon
Ispitivanje zatezanjem

## Slide 13
Metode određivanja krive tečenja - nastavak
Određivanje krive tečenja jednoosnim sabijanjem – metoda Rastegajeva (φ>1)

## Slide 14
Uslov plastičnog tečenja
Hipoteza maksimalnog tangencijalnog napona
Energetska hipoteza
Jednoosno naponsko stanje
Dvoosno (ravansko), troosno (prostorno) naponsko stanje????

## Slide 15
Hipoteza maksimalnog tangencijalnog napona (Tresca-in uslov plastičnog tečenja)
Jednoosno naponsko stanje
Prema ovoj hipotezi, plastično deformisanje nastaje onda kada maksimalni tangencijalni napon (max.) dostigne određenu kritičnu vrednost.

## Slide 16
Dvoosno naponsko stanje
Troosno naponsko stanje
Hipoteza maksimalnog tangencijalnog napona (Tresca-in uslov plastičnog tečenja)

## Slide 17
Energetska hipoteza – Missesov kriterijum
Ukupna energija pri deformaciji tela troši se na promenu oblika (WO ) i promenu njegove zapremine (WV):
Prema energetskoj hipotezi, plastična deformacija nastaje kada energija promene oblika bilo kog naponskog stanja dostigne energiju promene oblika jednoosnog naponskog stanja.
Jednoosno naponsko stanje
Troosno naponsko stanje
Ekvivalentan (efektivni napon)

## Slide 18
Deformabilnost materijala
Deformabilnost materijala je osobina materijala da se u određenim uslovima obrade trajno deformiše bez pojave razaranja ili nekog drugog oštećenja strukture.
Čelični materijali – s obzirom na deformabilnost dele se na
Ugljenične čelike – koji mogu biti niskougljenični i čelici s povećanim sadržajem ugljenika. Bolja plastična svojstva imaju niskougljenični čelici.
Legirane čelike – koji se s obzirom na deformabilnost mogu podeliti u dve grupe:
  čelici legirani sa Si, Ni, Co, Cu, Al i Mn koji stvaraju čvrst rastvor u feritnoj osnovi, povećavaju deformacioni otpor ali bitnije ne umanjuju deformabilnost materijala
  čelici legirani elementima koji stvaraju karbide: MnCrWMoVTi i C

## Slide 19
Parametri plastičnosti
Odnos granice razvlačenja i čvrstoće
Eksponent deformacionog ojačavanja (n = r )
Kontrakcija preseka pri ispitivanju na zatezanje 
 > 60% – materijal ima visoka plastična svojstva
 = 50–60 % – dobra plastična svojstva
 < 50% – niska plastičnost materijala
Koeficijent normalne anizotropije ili r faktor

## Slide 20
Dijagram granične deformabilnosti pri zapreminskom deformisanju
Pokazatelj naponskog stanja

## Slide 21
Deformabilnost u obradi lima

## Slide 22
Parametri procesa
Osnovni parametri procesa u tehnologiji plastičnog deformisanja su:
deformaciona sila
deformacioni rad
srednji površinski pritisak
Deformaciona sila
Srednji površinski pritisak
Deformacioni rad
Idealna def. sila i def. rad (µ=0)
 = 0,2  0,95.

## Slide 23
Kontaktno trenje
Kontaktno trenje predstavlja otpor relativnom kretanju dva tela u kontaktu između kojih deluje normalni napon.
Na veličinu kontaktnog trenja u TPD utiču:
Vrsta procesa: svaka vrsta obrade okarakterisana je određenim naponskim stanjem i veličinom kontaktne površine, a ti parametri utiču na veličinu trenja.
Vrsta materijala alata i obratka: uticaj vrste materijala je posebno izražen u slučaju deformisanja bez podmazivanja. Tada može doći do direktnog kontakta materijala alata i obratka i do međusobnog hladnog zavarivanja. Različiti materijali pokazuju različite tendencije ka hladnom zavarivanju.
Temperatura obrade: povećanjem temperature trenje raste do određenog trenutka da bi nakon toga opadalo. Kod čelika maksimalno trenje pojavljuje se na temperaturi između 450 i 550C.
Brzina deformacije: povećanjem brzine deformacije smanjuje se kontatno trenje.
Podmazivanje: podmazivanjem se veoma značajno utiče na smanjenje veličine trenja.
Stanje kontaktnih površina alat–materijal: što je površina alata kvalitetnija (manja hrapavost), trenje je manje. Zbog toga se alati za plastično deformisanje često poliraju.

## Slide 24
Kontaktno trenje

## Slide 25
Vrste trenja
Suvo trenje nastaje kada između dodirnih površina alata i materijala nema podmazivanja, tj. kada postoji direktan metalni kontakt.
Hidrodinamičko trenje nastaje kada su dve kontaktne površine potpuno razdvojene mazivnim slojem. Ova vrsta trenja se ne javlja u obradama plastičnog deformisanja, sem u nekim specijalnim obradama.
Granično trenje nastaje kada između alata i materijala postoji samo tanki sloj (film) maziva koji može – usled velikih lokalnih kontaktnih pritisaka – biti i prekinut, što dovodi do hladnog zavarivanja.
Mešovito trenje je najčešći slučaj u praksi plastičnog deformisanja. To je trenje s elementima i graničnog i hidrodinamičkog trenja.

## Slide 26
Sredstva za podmazivanje
Osnovne vrste maziva za obradu deformisanjem:
ulja (mineralna i organska)
emulzije (npr. ulje rastvoreno u vodi u određenoj razmeri)
čvrsta mazivna sredstva (razne vrste prašaka, grafit, molibden, olovni cink sulfidi, sapuni i polimeri)
Glavne karakteristike (zahtevi) maziva
da je otporno na velike pritiske
da dobro odvodi toplotu i hladi alate
da ima dobru postojanost (toplotnu, hemijsku, korozivnu)
Mazivo mora ispunjavati i ekološke uslove:
da se lako odstranjuje s površine posle deformisanja
da je neškodljivo po zdravlje
Osnovni zadatak maziva je da razdvoji površine alata i materijala tokom procesa deformisanja.

## Slide 27
a)
b)
c)
Kvantitativno iskazivanje veličine trenja
- koeficijent trenja ()
- faktor trenja (m)
Postoje tri modela izražavanja tangencijalnog napona koji nastaje usled trenja:
topla obrada  = 0,4–0,5
hladna obrada bez podmazivanja  = 0,2–0,3
hladna obrada sa podmazivanjem  = 0,08–0,15

## Slide 28
Sabijanje prestena - Ring test
Do:Du:h = 6:3:2