## Slide 1: Tehnologija spajanja savremenih materijala
Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju

## Slide 2: Zavarljivost visokolegiranih (nerđajućih) čelika
Nerđajući čelici imaju preko 45 % Fe, ukupan sadržaj legirajućih elemenata >10%.
Osn.leg.elem.je Cr, koji stvara zaštitni oksid na površini, vrlo otporan na oksidišuću sredinu, za redukujuću sredinu je potrebno legirati sa Ni, Mo.

## Slide 3
Vrste visokolegiranih nerđajućih čelika:
1. Martenzitni (Martenzit; Martenzit+preko 5% ferita)
2. Feritni (Ferit)
3. Austenitni (Austenit+Martenzit; Austenit+preko 10% Ferita; Austenit)
Podela prema primeni:
1. Čelici otporni na koroziju
2. Vatrootporni čelici za rad bez opterećenja
3. Vatrootporni čelici za rad pod opterećenjem
Cr
ili
Cr-Ni
Cr-Ni

## Slide 4
Potrebna je ravnoteža između α-genih (Cr, Mo, Si, Nb) i γ-genih elemenata (Ni, C, Mn) u dodatnom materijalu.

## Slide 5: Zavarljivost martenzitnih nerđajućih čelika
Sadrže oko i preko 1 % C, 12-14% Cr, do 2% Ni, do 1% Mo...
Kaljenje (980-1100oC)+visokotemp.otpuštanje (preko 600oC)
Imaju visoke mehaničke osobine (ultra visoke čvrstoće-napona tečenja i preko 1900 MPa), ali najosetljiviji na koroziju od svih nerđajućih čelika.
Otporni na sledeće medijume: vazduh, vodena para, voda, neke hemikalije...
Zbog visokog sadržaja C i legirajućih elemenata zakaljivi na vazduhu-vrlo opasno za zavarivanje!

## Slide 6
Namenjeni za: hirurške instrumente, ručni alat, komponente ventila i pumpi, neke zupčanike, opruge i sl.

## Slide 7
Teško zavarljivi zbog prslina u ZUT-u (krti martenzit).
Omogućavanje zavarivanja/navarivanja:
Predgrevanje
Izbor dodatnog materijala
Legiranje šava
Naknadna termička obrada

## Slide 8: Predgrevanje
Predgrevanje je obavezno, zbog smanjenja brzine hlađenja.
Preporučuje se temperatura od 250-450oC, u zavisnosti od %Cr. Što je %Cr veći, potrebna je viša temperatura predgrevanja.
Bolje je primeniti višu temperaturu predgrevanja nego previše nisku.

## Slide 9: Legiranje šava
Legiranje šava se ostvaruje dodavanjem Ti preko specijalne obloge elektrode.
Dodavanje Ti u šav dolazi do usitnjavanja mikrostrukture i sprečavanja nastanka krtih stubastih kristala sklonih segregaciji u centralnoj osi šava.

## Slide 10: Izbor dodatnog materijala
Zavisi od toga da li se radi o više ili manje odgovornoj konstrukciji.
a) Ista svojstva šava i osnovnog materijala (više odgovorne konstrukcije)
b) Šav i osnovni materijal nemaju ista svojstva (manje odgovorne konstrukcije)

## Slide 11: a) Ista svojstva šava i osnovnog materijala
Specijalne elektrode čiji je hemijski sastav sličan osnovnom materijalu.
Nakon zavarivanja hlađenje do 150 – 200oC, pa žarenje na 900oC, nakon toga hlađenje u (ugašenoj) peći do 600oC i hlađenje na vazduhu.
Postoji ograničenje veličine radnog predmeta zbog veličine komore peći.

## Slide 12: b) Šav i osnovni materijal nemaju ista svojstva
Koriste se austenitne elektrode, zbog veće mogućnosti apsorbovanja vodonika i smanjene difuzije vodonika u ZUT.
“Svesno” se prihvata martenzit u ZUT-u, koji je manje zasićen vodonikom u odnosu na slučaj da se ne koristi austenitna elektroda.

## Slide 13: Zavarljivost feritnih nerđajućih čelika
Sadrže 0,15-0,25% C i 16-30% Cr, sadrže još Ti, Al, Si, Nb, svi su α-geni elementi (stvaraju ferit).
Otporni su na: kiseline (azotnu iz prehrambenih proizvoda), sumporne gasove...

## Slide 14
Namenjeni su za: izduvne cevi motornih vozila, dekorativne elemente u automobilskoj industriji i građevinarstvu, izmenjivače toplote, delovi peći i grejača...

## Slide 15
Zbog niskog sadržaja C ne ojačavaju termičkom obradom (kaljenjem) već plastičnom deformacijom, a omekšavaju se žarenjem na 750-850oC.

## Slide 16
Osnovni problemi pri zavarivanju su vezani za:
Rast zrna
Povećanje krtosti
Međukristalna korozija

## Slide 17
Rast zrna:
Nastaje na temperaturama iznad 1150oC, gde se javlja rekristalizacija, tj. ukrupnjavanje zrna ferita.
Time opada plastičnost (žilavost) čelika.
Rešenje – primena kratkih šavova, sa manjim unosom toplote, elektrodama sa modifikatorima (Ti, Al) koji utiču na usitnjavanje strukture.

## Slide 18
Povećanje krtosti:
Javlja se u slučaju dugog zadržavanja na visokim temperaturama-prevelik unos toplote.
Uzrok je izlučivanje karbida hroma po granicama zrna i pada plastičnosti. Rešenje je predgrevanje na 150-180oC i dodavanje modifikatora (Ti, Nb) koji vežu ugljenik pre nego Cr.

## Slide 19
Međukristalna korozija:
Nastaje pri zagrevanju iznad 950oC i brzim hlađenjem (nedovoljan unos toplote).
Rešenja:
1) unošenje elemenata koji imaju veći afinitet prema ugljeniku i time otežavaju obrazovanje karbida hroma (Ti, Nb).
2) Zagrevanje na 870-900oC zbog homogenizacije strukture (homogenizaciono žarenje) i ujednačavanja sadržaja Cr u feritu, odnosno rastvaranja karbida.
3) Smanjenje sadržaja C – manje karbida!

## Slide 20
Dodatni materijali – takvi da se dobije metal šava sledeće mikrostrukture:
Feritni (elektroda hemijskog sastava kao osn.mat.) – uz predgrevanje i naknadnu termičku obradu
Feritno-austenitni – Cr-Ni ili Cr-Ni-Mn elektrode (smanjuje se sklonost prema porastu zrna)
Austenitni 25%Cr-20%Ni elektroda (ne treba naknadna termička obrada, ostaje krupno zrno u ZUT)
Pri naizmeničnom zagrevanju i hlađenju spojevi imaju lošija svojstva zbog razlike u toplotnom širenju ferita i austenita (šava i osn.mat.)

## Slide 21: Zavarljivost austenitnih nerđajućih čelika
Preko 15% Cr i 8% Ni dolazi do potpunog širenja austenitne oblasti (Ni je γ-geni element).
Termička obrada je
gašenje (brzo
hlađenje sa 1100-
1150oC).

## Slide 22
Ojačavanje je plastičnom deformacijom ili povećanjem % C i/ili N – neki čelici imaju više varijanti (sa manje ili više C i/ili N).
Manje C i N daje bolju zavarljivost, više C i N veća čvrstoća na sobnoj i povišenim temp.

## Slide 23
Postoje dve grupe austenitnih nerđajućih čelika:
Čelici 18-8 (Cr-Ni) koji su otporni na kiseline: pivare, sokare, vinare itd.; za cevovode, ventile i dr.
*tipičan primer čelik AISI304 – X5CrNi18-10 i varijante:
2) Čelici 25-20 (Cr-Ni) koji su i vatrootporni, primena u nuklearnim reaktorima (zadržavaju mehaničke osobine i preko 1000oC).
 | Rm min [MPa] | Rp min [MPa] | A min [%] | HRB | HB

## Slide 25
Problemi pri zavarivanju:
Sklonost ka pojavi vrućih prslina ili deformacije
Međukristalna korozija
Krtost šava
[4) Korozija ZUT-a]

## Slide 26
Sklonost ka pojavi vrućih prslina:
Austenit ima veći koeficijent toplotnog širenja i manji koeficijent provođenja toplote nego druge faze, pa se javljaju i veći naponi koji mogu izazvati vruće prsline pri hlađenju šava ili veće deformacije.
Postojanje eutektikuma na granicama stubičastih kristala/granicama zrna (P, S, Si). Ovaj eutektikum nastaje pri nižim temperaturama, nakon dendrita oko njih stvarajući opnu (pri hlađenju).
Rešenje: Dodatni materijal koji izaziva izlučivanje 3-8 % δ-ferita da bi se ispresecala granica zrna (umesto granice zrna javljaju se čvorići jedinjenja P, S, Si).

## Slide 27
Potrebna je ravnoteža između α-genih (Cr, Mo, Si, Nb) i γ-genih elemenata (Ni, C, Mn) u dodatnom materijalu.

## Slide 28
2) Međukristalna korozija:
Nastaje pored šava, u intervalu temperatura između 450 i 850oC, u slučaju da dolazi do dužeg zadržavanja.

## Slide 29
Nastaju karbidi hroma Cr4C ili Cr23C6 na granicama austenitnih zrna čime se austenit osiromašuje u Cr (ispod 12%) i nastaje hemijska korozija.

## Slide 30
Interkristalna korozija je izuzetno opasna jer ide u dubinu materijala u vidu prslina koje se kreću paralelno sa granicama zrna
U slučaju opterećenja, naročito cikličnog, dolazi do propagacije prsline i loma!!!

## Slide 31
Rešenje-upotreba posebnih vrsta austenitnih nerđajućih čelika, sa:
Nižim sadržajem C: do 0,03% nema problema, preko 0,06% može da se pojavi (AISI 304S i 304L umesto 304 i 304H).
2,5-3% Mo povećava antikorozionu postojanost (AISI 316-X5CrNiMo17-12-2 i varijante):
 | Rm min [MPa] | Rp min [MPa] | A min [%] | HRB | HB

## Slide 32
Viši sadržaj Ti, V, Ta, Zr, Ni koji imaju viši afinitet prema C od Cr te vezuju C i stvaraju karbide
* Tipičan primer je čelik AISI316Ti; X6CrNiMoTi17-12-2 (osim Ti, po svemu jednak sa AISI316 !!!)
Termička obrada gašenjem – zagrevanjem do 850-900oC, zadržavanje 2-3 h pa brzo hlađenje zbog potpunog rastvaranja Cr u austenitu.
Rm min [MPa] | Rp min [MPa] | A min [%]
520 | 260 | 40

## Slide 33
3) Krtost šava:
Pojava tvrde i krte intermetalne σ-faze (Fe-Cr) po granicama zrna.
Rešenje:
zagrevanje na 1000-1050oC, zadržavanje 1 h i brzo hlađenje.
time se rastvara σ-faza

## Slide 34
[4. Korozija ZUT-a - TIG zavarivanje čelika AISI 304
-korozija se javlja u ZUT-u ili pored ZUT-a:
Sa spoljašnje strane cevi su rupe veće, ali ih ima manje
Sa unutrašnje strane cevi su rupe manje, ali ih ima više

## Slide 35
- nije interkristalna korozija u vidu prslina već piting korozija:
Spoljašnja strana – izolacija; nije korozivna
Unutrašnja strana cevi – prolazi pivo, sredstva za čišćenje (razblažene kiseline i baze)
Korozija – tečnost iz cevi se nakuplja u rupi i korozija postaje sve intenzivnija
Korozija – kasniji stadijum, kad je nakupljena koroziona tečnost izazvala proboj cevi

## Slide 36
Uzroci:
Čišćenje mesta zavarivanja žičanom četkom na ručnoj bušilici – ne radi se kod nerđajućih čelika
*nerđajući čelici se poliraju – glatka površina sprečava zadržavanje tečnosti
**risevi su idealna mesta za zadržavanje agresivnih rastvora, isparavanje rastvarača i povećanje koncentracije kiseline ili baze (aktivne supstance za čišćenje)

## Slide 37
2. Neadekvatna zaštita u unutrašnjosti cevi:
-korišćen je formir gas, jeftinija alternativa Ar
-nedovoljan protok, uz nisu spoljašnju temperaturu dalo je lošu zaštitu od dejstva kiseonika:
-to se vidi preko prisustva „obojenja“ – tinting, nedovoljno otporan Cr-O

## Slide 38
Rešenja za pojavu piting korozije:
Ne brusiti mesto gde će se zavarivati
Pustiti adekvatnu zaštitu, dovoljno dugo da se izbaci vazduh – naročito kiseonik… poželjna kontrola sadržaja kiseonika oksimetrom (ispod 0,01 %=100 ppm)
Poželjna upotreba automatskog TIG zavarivanja – orbitalnog zavarivanja
Ako i dođe do obojenja, primeniti veštačku pasivizaciju uranjanjem ili premazivanjem azotnom ili limunskom kiselinom (HNO3 ili C6H8O7).
Primena punjene žice za zaštitu korena (punjenje stvara trosku u unutrašnjosti cevi, smanjujući potrebu za zaštitnim gasom)

## Slide 39
Tehnologija zavarivanja austenitnih nerđajućih čelika:
gasno: uz topitelj (prevođenje oksida Cr u trosku) i redukujući plamen.
REL: bazične elektrode, jednosmerna struja obrnute polarnosti – elektroni sa osn. mat. razbijaju sloj oksida
TIG, MIG, EPP – najbolji rezultati (TIG za tanje limove; sa aktivnim topiteljem i za najdeblje limove u jednom prolazu, MIG, EPP za deblje).
Generalne preporuke:
bez njihanja elektrode,
kratki luk,
velika brzina zavarivanja
Brže hlađenje (sprečavanje stvaranja Cr-karbida i σ-faze)

## Slide 40: *Primena A-TIG za zavarivanje austenitnih nerđajućih čelika
A-TIG (Acivated Tungsten Inert Gas – TIG sa aktivnim premazom/topiteljem)
TIG: visok kvalitet, ali mala proizvodnost (mali uvar-do 3; 4 mm i brzina zavarivanja)
Za veće debljine mora da se zavaruje u više prolaza:
- Utrošak dodatnog materijala i velike količine zaštitnog gasa
-
JEDNOSMERNA STRUJA
+
NETOPLJIVA ELEKTRODA
ZAŠTITNI GAS
LUK
MARANGONIJEVA KONVEKCIJA
OSN. MAT.
ZUT

## Slide 41: *Kratki istorijat A-TIG-a:
Pojavio se 1960.-tih na institutu Paton u SSSR-u (Kijev, danas Ukrajina)
Pretpostavlja se da je cilj bio poboljšanje zavarljivosti legura titana za podmornice.
*Legure titana nisu magnetične, te se takve podmornice ne mogu otkrivati detektorima magnetnih anomalija (MAD - Magnetic Anomaly Detector)
1990.-tih počinje intenzivniji razvoj na globalnom nivou
MAD

## Slide 42: Mehanizmi A-TIG postupka zavarivanja:
Osnovni mehanizmi su:
1. Obrnuta Marangonijeva konvencija:
2. Sužavanje električnog luka:
Postiže se elektronegativnošću elemenata
u premazu
Konvencionalni TIG, površinski napon na liniji topljenja je niži u odnosu na površinski napon u sredini:
-tok materijala je prema spolja
-dobija se širok i plitak metal šava (mali uvar)
A-TIG:
površinski napon na liniji topljenja je veći nego u centru:
tok materijala je prema unutra
- metal šava je uzan i dubok (uvar je velik)
Veći površinski napon
Veći površinski napon
Manji površinski napon
Manji p.n.
TIG
A-TIG

## Slide 43
Kod A-TIG, pre zavarivanja
nanosi se premaz (četkicom,
sprej) sa oksidnim česticama
(TiO2, SiO2,…) u alkoholu,
acetonu:
Rezultat:
-drastično povećanje dubine uvara, npr. sa 3 na 13 mm:
BEZ PREMAZA
SA PREMAZOM
AISI 304
alkohol
oksidi
Merenje mase
Mešanje komponenti
alkohol
oksidi
Zavarivanje
Nanošenje
Mešanje za dobijanje ravnomerne distribucije

## Slide 44
Prednosti:
Povećanje dubine uvara-veća proizvodnost, višestruko manji utrošak zaštitnog gasa i energije
Zavarivanje bez V- ili X- pripreme-brža i jeftinija priprema
Zavarivanje bez dodatnog materijala-niža cena
Veća brzina zavarivanja-vreme je novac!
Značajno niža cena-manji utrošak zaštitnog gasa, bez dodatnog materijala, jeftinija priprema, mnogo brži postupak

## Slide 45: Neki rezultati TIG/A-TIG:
Konvencionalni TIG:
A-TIG:
Osnovni materijal: austenitni nerđajući čelik AISI 304
R
R
Visoka temperatura pri površini- rekristalizacija u površinskoj zoni
Visoka temperatura ispod metala šava –rekristalizacija ispod šava

## Slide 46
*uticaj oblika vrha elektrode:
široki luk
srednji luk
uski luk
Što je luk uži, teoretski, dubina uvara je veća (bez premaza), ali,
Što je luk širi, veća količina oksidnih čestica u premazu je obuhvaćena njime i veća je efikasnost premaza
Srednji luk je najefikasniji

## Slide 47
Mehaničke osobine:
Niža čvrstoća od osnovnog materijala!
Osnovni razlog je nedostatak dodatnog materijala koji povećava mehaničke osobine
OM
100%
TiO2
100%
SiO2
80%TiO2
20%SiO2
60%TiO2
40%SiO2
40%TiO2
60%SiO2
20%TiO2
80%SiO2
Zatezna čvrstoća Rm [MPa]
Suženje preseka Z [%]
Najveća zatezna čvrstoća i suženje preseka je zbog najveće širine metala šava – najviše δ-ferita!
* Najmanja zatezna čvrstoća za čelik AISI 304L je 485 MPa, tako da uzorci dobijeni bilo kojim tipom premaza zadovoljavaju kriterijum kvalifikacije tehnologije zavarenih spojeva za austenitne nerđajuće čelike

## Slide 48
Mikrostrukture i površine preloma:
δ-ferit po granicama zrna – ključan za dobre mehaničke osobine metala šava; skoro na nivou osnovnog materijala, a u osnovi kristalčizovana mikrostrukture (dendritna, livena)
Izrazito duktilni lom – veliko suženje preseka nakon loma pri zatezanju
Tipična duktilna morfologija površine preloma sa jamicama; strelice prikazuju nemetalne uključke oko kojih su nastale jamice

## Slide 49: Orbitalno zavarivanje TIG/A-TIG:
Orbitalno zavarivanje cevi
Osnovni materijal: austenitni nerđajući čelik AISI 304
Ø72 mm, t=5.2 mm
TIG
A-TIG
12 h
6 h
Uređaj za orbitalno zavarivanje
Kontrolni uređaj
Oksimetar
TIG
A-TIG
A-TIG

## Slide 50: Osnovni materijali do sada zavareni A-TIG –om
Nerđajući čelici (naročito austenitni) –apsolutno najčešće, često u upotrebi, a uvek se zavaruju
Legure titana
Legure magnezijuma
Legure aluminijuma
Legure nikla (Inconel)
Raznorodni metali
Konstrukcioni čelici
Ne zahtevaju se bolje mehaničke osobine metala šava i ZUT-a od osnovnog materijala, što ide u prilog upotrebi A-TIG.
Ovde je A-TIG problematičan, jer bez dodatnog materijala nije moguće postići da metal šava ima veću čvrstoću od osnovnog materijala!!!
Ovi materijali se najčešće koriste, pa je od velikog značaja rešavanje ovog problema.

## Slide 51
Rešenje problema A-TIG kod konstrukcionih čelika:
Uključiti dodatni materijal, čime se gubi jedna prednost A-TIG nad TIG, ali ostale prednosti ostaju
Dodavanje na sledeći način:
1. TIG sa dodavačem žice
2. TIG sa položenom žicom:
3. Mešanje praha metala sa
oksidima u premazu
4. Ultrazvučni tretman
-usitnjavanje mikrostrukture
-povećanje tvrdoće~čvrstoće
Ostaje da se proveri kroz eksperimentalni rad
Bez ultrazvuka
Sa ultrazvukom

## Slide 52: Hvala na pažnji!