## Slide 1: Kompozitni materijali

## Slide 2: Definicija
Materijali koji se sastoje od dva ili više konstituenta:
koji se razlikuju po hemijskom sastavu
čime se dobija kombinacija osobina koje konstituenti nemaju i
koji su zasebno dobijeni.

## Slide 3
Kompozitni materijali se sastoje od:
Osnove, koja osigurava:
prenos napona na ojačavajuće elemente,
zaštitu ojačavajućih elemenata od spoljašnjih uticaja,
krutost i oblik proizvoda i dr.
Ojačavajućih elemenata, koji daju:
visoke mehaničke karakteristike kompozitnom materijalu i
druge karakteristike (toplotne, električne, ...)

## Slide 4: Materijali osnove kompozitnih materijala
Metali – kompozitni materijali sa metalnom osnovom (MMC-metal matrix composite)
2. Polimeri – kompozitni materijali sa polimernom osnovom (PMC-polymer matrix composite)
Keramike – kompozitni materijali sa keramičkom osnovom (CMC-ceramic matrix composite )
* metali, polimeri i keramike se koriste i za ojačavajuće elemente

## Slide 5: Projektovanje kompozitnih materijala
Pravilo smeše
EK=fOEO+fPEP
Obrnuto pravilo smeše
1/EK=fO/EO+fP/EP
Osnova
Ojačavajući elementi
E
EO
EP

## Slide 6: Podela kompozitnih materijala
OJAČANI ČESTICAMA
(PARTIKULITNI)
OJAČANI VLAKNIMA
LAMINATNI

## Slide 7: Kompozitni materijali ojačani česticama (partikulitni)
Vrste partikulitnih kompozitnih materijala:
Konvencionalni partikulitni
Disperziono ojačani
Partikulitni nanokompozitni materijali

## Slide 8: Konvencionali partikulitni kompozitni materijali
Sadrže čestice veličine do 1 mm, koje ne mogu da blokiraju dislokacije
Cilj ojačavanja česticama nije postizanje čvrstoće, već dobijanja nestandardnih kombinacija osobina.
Pravilo smeše ne važi za mehaničke osobine, već samo za gustinu:
K=fosn osn+fojač ojač

## Slide 9
Primeri: brusni alati i električni kontakti
Brusni alati – sastoje se od brusnih zrna (tvrda keramika: Al2O3, SiC…), vezivnog sredstva (polimer, elastomer,…) i pora
Električni kontakti – dobijeni nepotpunim sinterovanjem gde se poroznost volfram-karbida (otpornost na habanje) popunjava srebrom (visoka električna provodljivost)

## Slide 10: Disperziono ojačani
Sadrže čestice veličine do 100 µm, koje mogu da blokiraju i umnožavaju dislokacije
Najčešće metalna osnova (legure Al, Mg i Ti – žilav materijal) ojačana mikronskim česticama (Al2O3, SiC, TiC – visoka tvrdoća)
Mehaničke
osobine (xxxxxxx):
Pravilo smeše
EK=fOEO+fPEP
Obrnuto pravilo smeše
1/EK=fO/EO+fP/EP
Osnova
Čestice
E
EO

## Slide 11
Primeri:
1. Automobilska industrija (osovine, kočioni diskovi): leg.Al+(20-30)%Al2O3 (ili SiC)
leg.Mg+50%TiC
leg.Ti+(12-15)%TiC
2. Avio-industrija (strukturalni elementi): leg.Al+(15-20)% SiC
leg.Mg+50% SiC

## Slide 12: Partikulitni nanokompozitni materijali
Sadrže čestice veličine do 100 nm, koje izaziva ojačanje veće nego što sugeriše pravilo smeše
Kod polimera dolazi do uređenja strukture na rastojanju 1 µm oko čestice:
Nepotpuno ojačana osnova
Potpuno ojačana
osnova
Nanočestice 10 nm
Mikročestica 10 m
*Ojačanje je veće, ukoliko su čestice manje i ako je disperzija čestica veća (sprečiti aglomeraciju – spajanje čestica)
Nanočestica
Uređenje strukture

## Slide 13
Primeri:
Automobilska industrija: Poliamid (PA) + montmorilonit (vrsta gline): prvi nanokompozit namenjen za poklopac motora i zupčastog kaiša i branik (Toyota, kasnije MAN, GM, Volvo,…)
Medicina, transparentni elementi: PMMA+SiO2
 | PA | PA+5% Montmorilonit
Rm[MPa] | 69 | 107
Temp.degradacije [oC] | 65 | 145
Energija udara [J/cm2] | 0,23 | 0,28
Upojnost vode [%] | 0,87 | 0,51
 | Rm [MPa] | A [%]
PMMA | 6,74 | 15,4
PMMA+10%SiO2 (40 nm) | 10,03 | 9,12
PMMA+5%SiO2 (20 nm) | 9,28 | 19,7
PMMA+10%SiO2 (20 nm) | 12,58 | 17,9

## Slide 14: Kompozitni materijali ojačani vlaknima
Ojačavanje se postiže prenosom napona sa osnove na vlakna.
Ključna je dužina vlakana, zato se dele na kompozitne materijale ojačane: 1. diskontinualnim i 2. kontinualnim vlaknima
l<lkrit
Nepotpuno iskorišćenje zatezne čvrstoće vlakna
l=lkrit
Dostizanje zatezne čvrstoće samo na sredini vlakna u tački
l>lkrit
Dostizanje zatezne čvrstoće na srednjem delu vlakna

## Slide 15: Kompozitni materijali ojačani kratkim vlaknima
Kratka vlakna imaju dužinu od oko 30 mm
Primeri:
Nautika (trupovi čamaca i manjih brodova)
Rezervoari
(manji radni pritisci):

## Slide 16: Kompozitni materijali ojačani dugim vlaknima
Dužina vlakana treba da je što veća, često celom dužinom radnog predmeta
Pravilo smeše:
EK=fosn Eosn+fvlak Evlak
Obrnuto pravilo smeše:
1/EK=fosn/Eosn+fvlak/Evlak
Osnova
Vlakna
x x x x x
* U praksi, sa 60 – 80 % vlakana se postiža čvrstoća bliže granici pravila smeše.

## Slide 17
Primeri
Avio-industrija – epoksidna smola
ojačana ugljeničnim vlaknima
(oplata aviona, kacige,…)
2. Građevinarstvo – epoksidna smola ojačana ugljeničnim, aramidnim ili staklenim vlaknima (ojačavanje
konstrukcija, reparatura nakon zemljotresa,…)
Kompozit na bazi ugljeničnih vlakana
Polimer ojačan staklenim vlaknima
Legura aluminijuma
Legura titana

## Slide 18
3. Sportska oprema - epoksidna smola ojačana ugljeničnim vlaknima (reketi, štapovi za pecanje, ramovi bicikala,…)
4. Balistička zaštita – fenolna smola ojačana aramidnim vlaknima (šlemovi, oklop vozila i brodova)

## Slide 19: Laminatni kompozitni materijali
Imaju višeslojnu strukturu, vrste:
b) Sendvič – spoj dva ili više posebno dobijena materijala u obliku kvazi-dvodimenzionalne ili trodimenzionalne strukture: lepenka, saćaste konstrukcije u vazduhoplovstvu i nautici
a) Konvencionalni laminati – spoj dva ili više posebno dobijena materijala u obliku kvazi-dvodimenzionalne strukture: višeslojni čelici, legure aluminijuma ili titana, sportska oprema (polimer+drvo…)

## Slide 20
Primeri:
Avio-industrija:
Balistička zaštita:
Sportska oprema (skije, lukovi)
Lepenka:
Drvna industrija – šperploča i dr.:

## Slide 21: Hvala na pažnji!