## Slide 1: KOMPOZITNI MATERIJALI
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2
Disperziono ojačani kompozitni materijali

## Slide 3: Podela kompozitnih materijala
PARTIKULITNI
(OJAČANI ČESTICAMA)
  Konvencionalni partikulitni
Disperziono ojačani
Partikulitni nanokompoziti
OJAČANI VLAKNIMA
Diskontinualna vlakna
Kontinualna vlakna
Ojačani nanovlaknima
LAMINATNI
KOMBINOVANI

## Slide 4
Sadrže keramičke partikulitne čestice.
Predstavljaju disperziono ojačane metalne materijale.
Čestice su mikronske veličine
Imaju nekoherentnu
graničnu površinu sa osnovom.
Čestice su najčešće: karbidi i oksidi.

## Slide 5: Uticaj veličine čestica i njihovog sadržaja na mehanizme ojačavanja
Rp,komp= GZ + DISP+ DEF+GSZ
Rp,komp -povećanje napona tečenja kompozitnog materijala
GZ –ojačavanje granicama zrna 1
DISP - disperziono ojačavanje 2
DEF –deformaciono ojačavanje 3
GSZ –ojačavanje granicama zrna (subzrna) 4
0 6 12 18 24 30
0 6 12 18 24 30
povećanje napona tečenja [MPa]
povećanje napona tečenja [MPa]

## Slide 6
Orowan-ov
mehanizam:
dislokacija
disperzoid
stvorena petlja
Čestice Ni3Si u leguri Ni-6Si

## Slide 7
Frank-Read-ov
mehanizam:
Si
Nagomilavanje dislokacija u monokristalu Zn

## Slide 8
U odnosu na taložno ojačavanje:
Manji stepen ojačavanja na sobnoj temperaturi.
  Veća efikasnost na povišenim temperaturama u odnosu na taložno ojačavanje jer na povišenim temperaturama talog prestareva (granična površina postaje nekoherentna) i takve čestice su znatno krupnije.
Napon tečenja [MPa]

## Slide 9: Značaj veličine čestica
Što su čestice manjeg prečnika, uz jednaku distribuciju, dobija se veći efekat ojačanja kompozitnog materijala.
Disperzoidi
Talozi
Prečnik čestica
Napon tečenja

## Slide 10: Uticaj sadržaja čestica na mehaničke osobine
Vrednosti mehaničkih karakteristika su između vrednosti dobijenih primenom izraza za pravilo smeše, ali bliže vrednostima obrnutog pravila smeše.
Pravilo smeše
EK=fOEO+fPEP
Obrnuto pravilo smeše
1/EK=fO/EO+fP/EP
Osnova
Partikuliti (čestice)
E
EO
EP

## Slide 11: Materijali čestica za ojačavanje – keramičke čestice
 | Al2O3 | SiC | B4C | TiC
Gustina [g/cm3] | 3,9 | 3,2 | 2,45 | 4,92
Tvrdoća HV | 2800 | 3300-3600 | 4000-5000 | 2900-3200
Modul elastičnosti [GPa] | 380 | 200-300 | 450-470 | 497
Napomena | Najjeftiniji | Nešto skuplji od Al2O3 | Vrlo skup, pogodan za apsorpciju neutrona | Skup, posebno pogodan za ojačavanje legura Ti
Materijali osnove
 | Legure Mg | Legure Al | Legure Ti
Gustina [g/cm3] | ~1,74 | 2,2-2,9 | ~4,43
Modul elastičnosti [GPa] | ~45 | ~70 GPa | ~105

## Slide 12: Zavisnost modula elastičnosti od sadržaja čestica
Legura AlMg1SiCu sa česticama Al2O3 dobijena livenjem i oblikovana kovanjem
Legura AlMg1SiCu sa česticama SiC dobijena sinterovanjem istiskivanjem
Chart: 
| 0 | 10 | 15 | 20
 | 73 | 85 | 88 | 95
Modul elastičnosti [GPa]
Sadržaj čestica [%]
Chart: 
| 0 | 20 | 30
 | 69 | 103.4 | 120.7
Modul elastičnosti [GPa]
Sadržaj čestica [%]

## Slide 13: Zavisnost napona tečenja i zatezne čvrstoće od sadržaja čestica
Chart: 
| 0 | 10 | 15 | 20
 | 355 | 335 | 340 | 365
 | 375 | 385 | 385 | 405
Napon [MPa]
Sadržaj čestica [%]
Zatezna čvrstoća Rm
Napon tečenja Rp
Legura AlMg1SiCu sa česticama Al2O3 dobijena livenjem i oblikovana kovanjem
Chart: 
| 0 | 20 | 30
 | 276 | 397 | 407
 | 310 | 448 | 496
Zatezna čvrstoća Rm
Napon tečenja Rp
Legura AlMg1SiCu sa česticama SiC dobijena sinterovanjem istiskivanjem
Sadržaj čestica [%]
Napon [MPa]

## Slide 14: Zavisnost jediničnog prekidnog izduženja od sadržaja čestica
Legura AlMg1SiCu sa česticama Al2O3 dobijena livenjem i oblikovana kovanjem
Chart: 
| 0 | 10 | 15 | 20
 | 13 | 7 | 5 | 3
Sadržaj čestica [%]
Izduženje [%]
Chart: 
| 0 | 20 | 30
 | 15 | 4.1 | 3
Sadržaj čestica [%]
Izduženje [%]
Legura AlMg1SiCu sa česticama SiC dobijena sinterovanjem istiskivanjem

## Slide 15: Zavisnost otpornosti na habanje od sadržaja čestica
Legura AlMg1SiCu sa česticama Al2O3 dobijena livenjem i oblikovana kovanjem
Chart: 
| 0 | 10 | 15 | 20
 | 10 | 0.04 | 0.02 | 0.015
Sadržaj čestica [%]
Habanje [mm3]

## Slide 16: Mikrostruktura patrikulitnih kompozita sistema Al-SiC
liven sa umešavanjemčestica (visoka aglomeracija)
liven pod pritiskom (umerena aglomeracija)
c) sinterovan
istiskivanjem
d) liven i istiskivan (blaga trakavost)

## Slide 17: Dobijanje čestica
Mlevenje
Atomizacija
(Kombinovani postupak) – dobijanje atomiziranog kompozitnog materijala, a ne čestica

## Slide 18: Mlevenje
Komora
Rotor
WC ili čelične kuglice za mlevenje
Jeftinija oprema
Jednostavna regulacija
Velika proizvodnost
Nedostatak: čestice su uglastog oblika

## Slide 19: Atomizacija
Cev
Obrtni disk
Mogućnost dobijanja više različitih granulacija tokom jednog procesa atomizacije.
Čestice su zaobljene

## Slide 20: (Kombinovani postupak)
Tečna legura Al
Toroidni prsten kompozitnog materijala
Obrtni disk
Centrifugalno izbačen kompozitni materijal
Ubacivanje čestica
Predstavlja atomizaciju smeše osnove i ojačavajućih čestica, koja se kasnije sinteruje.

## Slide 21: Dobijanje disperziono ojačanih kompozitnih materijala
Livenjem: - danas dominantnan način dobijanja, niža cena, mogućnost adaptacije postojećih livnica uz minimalne izmene
Metalurgijom praha (sinterovanjem): - pogodno za dobijanje kompozitnih materijala sa većim udelom čestica

## Slide 22: Livenje kompozitnih materijala
Livenje sa umešavanjem ojačavajućih čestica
Livenje pod pritiskom: 1. gasno
2. direktno
3. indirektno

## Slide 23: Livenje kompozitnih materijala
Livenje sa umešavanjem ojačavajućih čestica:
jednostavan i jeftin proces
mešanje je potrebno za za dobijanje jednake distribucije i sprečavanje aglomeracije čestica
Ubacivanje ojačavajućih ćestica
Sud
Grejači
Tečni kompozit
Mešač

## Slide 24
Livenje pod pritiskom
složeniji i skuplji
proces
minimalna poroznost
dobijanje sitnozrne strukture
Tečni metal
Azot pod pritiskom
Presovane čestice
Gotov proizvod
Gasno livenje pod pritiskom:
Pogodno za velike radne predmete jednostavnog oblika

## Slide 25
Direktno livenje pod pritiskom:
potreban tačan proračun zapremine za popunu kalupa jer nema ulivnog sistema
Radni sto
Osnovna ploča
Izbacivač
Grejač
Kalup
Pritiskivač
Tečni metal
Presovane čestice
Dejstvo pritiska

## Slide 26
Indirektno livenje pod pritiskom:
protok je kontrolisan kroz ulivni sistem
pogodno za manje radne predmete složenije konfiguracije
Klip
Cilindar
Kalup
Odlivci
Jezgra/presovane čestice
Usmeravanje tečnog metala

## Slide 27: Sinterovanje
čestice
pore
Konvencionalno sinterovanje
Izostatičko sinterovanje
Sinterovanje istiskivanjem

## Slide 28
gornji žig
donji žig
prah
zagrejana
matrica
sinterovanje
Konvencionalno sinterovanje:
jednostavan proces
neravnomeran pritisak i raspored poroznosti

## Slide 29
Izostatičko sinterovanje (HIP-hot isostatic pressing):
Ravnomerno dejstvo pritiska sa svih strana i ravnomerna poroznost proizvoda
Proizvodi složene konfiguracije
Argon pod pritiskom
Radni predmet
Čelični lim
Zagrejana komora
Pritisak

## Slide 30
Istosmerno istiskivanje
Suprotnosmerno istiskivanje
Gotov proizvod
Klip
Matrica
Žig
Prah
Sinterovanje istiskivanjem:
pogodno za specifične oblike radnih predmeta (izduženi oblik)

## Slide 31: Plastična prerada disperziono ojačanih kompozitnih materijala
na hladno (ispod temperature rekristalizacije)
na toplo (iznad temperature rekristalizacije)
Tehnološki procesi obrade:
Valjanje
Kovanje
Vučenje
Istiskivanje
(Rezanje)

## Slide 32: Primena
Oblast tehnike | Komponente | Zahtevi | Sistemi
Automobilska industrija | klipovi, klipnjače, osovinice klipova, diskovi, pogonska vratila, kardanska vratila... | Visoka specifična čvrstoća i krutost, otpornost na habanje, toplotna provodljivost, mali koeficijent toplotne ekspanzije | Al-SiC, Al-Al2O3, Mg-SiC, Mg-Al2O3
Avio-industrija | Kućišta reduktora, lopatice kompresora, vratila, antene, spojni elementi | Visoka specifična čvrstoća i krutost, otpornost na habanje, otpornost na povišenim temperaturama, otpornost na zamor | Al-SiC, Al-Al2O3, Mg-SiC, Ti-SiC, Ti-TiC

## Slide 33: Kompozitni materijal : legura Al + čestice Al2O3
Pogonsko vratilo za putnička vozila:
Materijal: AlMg1SiCu + 20% Al2O3
Proces dobijanja: livenje pod pritiskom
Karakteristike: -modul elastičnosti E=95 GPa
-gustina =2,95 g/cm3
-dinamička čvrstoća D=120 MPa
-energija udara KV=21,5 J
Zamena za: čelik

## Slide 34: Kompozitni materijal: legura Al + čestice SiC
Hlađeni kočioni diskovi:
Materijal: AlSi12Mg + 20% SiC
Proces dobijanja: livenje sa umešavanjem
Karakteristike: -otpornost na habanje veća nego kod livenih gvožđa
-mala toplotna provodljivost
Zamena za: livena gvožđa

## Slide 35: Kompozitni materijal: legura Al + čestice SiC
Strukturalni element u avio-industriji:
Materijal: AlCu4Mg2Zr + 15% SiC
Proces dobijanja: livenje pod pritiskom i kovanje
Karakteristike: -modul elastičnosti E=100 GPa
-gustina =2,8 g/cm3
-čvrstoća Rm=540, Rp0,2%=413 MPa
-dinamička čvrstoća D=240 MPa
-energija udara KV=19,9 J
Zamena za: čelik,
leg.Ti

## Slide 36: Kompozit: Melram 072
Ramovi za bicikle
Materijal: Legura Mg-Li + ~10% SiC
Proces dobijanja: sinterovanje istiskivanjem
Karakteristike: modul elastičnosti: 63 GPa
  gustina: 1,107 g/cm3
Zamena za legure Al - za 18 % manja masa rama

## Slide 37: Kompozit: legura Mg + SiC
Automobilska industrija:
Materijal: MgAl9ZnMn + 50% SiC
Proces dobijanja: livenje pod pritiskom
Karakteristike: -modul elastičnosti E=102 GPa
-mala gustina =2,59 g/cm3
-čvrstoća Rm=503 MPa, Rp0,2%=426
-izduženje A=1,3 %
Zamena za: legure Mg i Al (čak i duraluminijum)

## Slide 38: Kompozit: TiAl6V4-TiC
Komponente automobilskih motora (12 i 15 % TiC)
- Značajno povećanje snage, smanjenje potrošnje i mase
Bregasto vratilo 15 % TiC (-50 %)
Klip 15 % TiC
Osovinice klipa 15 % TiC (-30 %)
Kolenasto vratilo 15 % TiC (-44 %)
Čašice podizača ventila 12% TiC (-30 %)
Opruge ventila 12% TiC (-50 %)
Vijci klipnjača 12% TiC (-44%)

## Slide 39: Kompozit: TiAl6V4-TiC
Komponente menjača 10 % TiC (-50 %)
Kočioni klipovi 10 % TiC (-40 %)
Vratila menjača 12 % TiC (-40 %)
Naplatci 5 % TiC (-44 %)
Komponente automobila
-Značajno smanjenje mase, inercionih sila – bolje performanse, manja potrošnja goriva

## Slide 40
Pitanja-disperziono ojačani komp.mat.:
Koji su mehanizmi ojačavanja disperziono ojačanih kompozitnih materijala?
Koji je značaj veličine čestica?
Primena izraza za pravilo smeše na disperziono ojačane kompozitne materijale.
Zavisnost udela čestica na modul elastičnosti , zatezne karakteristike i otpornost na habanje.
Mikrostruktura disperziono ojačanih kompozitnih materijala.

## Slide 41
6. Materijali čestica i osnove.
7. Metode dobijanja čestica (nabrojati i nacrtati).
8. Metode izrade disperziono ojačanih kompozitnih materijala (nabrojati i nacrtati).
9. Metode livenja disperziono ojačanih kompozitnih materijala (nabrojati i nacrtati).
10. Metode sinterovanja disperziono ojačanih kompozitnih materijala (nabrojati i nacrtati).