## Slide 1: KOMPOZITNI MATERIJALI
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: PARTIKULITNI NANOKOMPOZITNI MATERIJALI

## Slide 3
Sadrže keramičke partikulitne čestice čija je veličina na nivou nanometra (nm).
Predstavljaju višefazne materijale kod kojih jedna ili više faza imaju tri dimenzije koje su manje od 1000 nm (1 µm, obično do 50 nm).
Ključni parametri koji utiču na stepen ojačanja je vrsta, veličina ojačavajućih čestica i njihov raspored.

## Slide 4
Dodavanjem malih količina nanočestica (do 5 %, izuzetno 20 %), postižu se značajna poboljšanja:
Mehaničkih karakteristika
Hemijskih k.
Električnih k.
Multifunkcionalnost proizvoda (npr. fotokatalitički efekat)

## Slide 5: Mehanizam ojačavanja kod nanokompozitnih mateirijala sa polimernom osnovom - primarni
Što su čestice manjih dimenzija:
veći je udeo atoma koji su na površini čestice – u kontaktu sa osnovom, što utiče na povećanje unutrašnje energije sistema.
veći je broj čestica za isti udeo, u odnosu na čestice većih dimenzija, što stvara uslove za bolju disperziju čestica.

## Slide 6
Unosom nanočestica se povećava energija sistema, na račun površinskog napona velikog broja čestica:
Površina
Povrinska energija

## Slide 7
Nanočestica
Uređenje strukture
Osnova
Oko nanočestice dolazi do smanjenja pokretljivosti polimernih lanaca na daljini od približno 1 m.
Ako se ova polja preklapaju, dobija se potpuno ojačavanje osnove a samim tim i nanokompozitnog materijala.

## Slide 8
Sferična čestica prečnika 10 nm u odnosu na česticu prečnika 10 m, pri sadržaju od 1 % u osnovi:
Prečnik čestice | 10 nm | 10 m
Broj čestica u cm3 | 1,9x1016 | 1,9x1010
Ukupna površina čestica | 6 m2 | 0,06 m2
Srednje rastojanje između čestica l | 85 nm | 8500 nm=8,5 m

## Slide 9
Nepotpuno ojačana osnova
Potpuno ojačana
osnova
Nanočestica 10 nm
Mikročestica 10 m
Ojačavajuće čestice d=10 m daju nepotpuno ojačanu osnovu, jer se uređena polja ne poklapaju
(rastojanje između čestica
8,5 m>1 m)
Ojačavajuće čestice d=10 nm daju potpuno ojačanu osnovu jer se uređena polja poklapaju
(rastojanje između čestica 85nm<1 m)

## Slide 10: Aglomerati i agregati
aglomerat
primarna nanočestica
primarna nanočestica
agregat
Interagregatna pora
Interaglomeratna pora
Interaglomeratna pora
Kod aglomerata postoje pore između nanočestica (interaglomeratne pore), dok kod agregata ne.

## Slide 11: Ojačavanje česticama koje su u obliku aglomerata i agregata
Nepotpuno ojačana osnova
Potpuno ojačana
osnova
Nanočestica 10 nm
Aglomerati/agregati mikronske veličine
Aglomerati/agregati – ponašaju se kao čestice mikronske veličine
Čestice koje nisu u obliku aglomerata/agregata – nanometarske čestice
*pri lomu aglomerata dolazi do destabilizacije kretanja prsline kroz materijal, čime se dodatno utiče na smanjenje mehaničkih osobina!!!

## Slide 12: Izbegavanje pojave aglomerata i agregata -funkcionalizacija čestica-
Potrebno je ostvariti međusobno odbijanje nanočestica.
Metode:
Nanošenjem sloja istopolnih jona (naelektrisanje površine čestica)
Nanošenjem polimernog sloja na nanočesticu
Dodavanje što je moguće manjeg sadržaja nanočestica

## Slide 13: Mehanizam ojačavanja kod nanokompozitnih mateirijala sa polimernom osnovom - sekundarni
poprečno povezivanje polimernih lanaca posredstvom nanočestica vrlo jakim kovalentnim vezama:

## Slide 14: Mehanizmi ojačavanja nanokompozitnih materijala sa metalnom i keramičkom osnovom
Keramika – unutrašnji pritisni naponi usled manjeg toplotnog skupljanja ojačavajućih čestica tokom hlađenja nanokompozita (npr. osnova Al2O3 – ojačavuće nanočestice SiC)
Metal – mehanizam disperzionog ojačavanja i ojačavanja granicama zrna (usitnjavanje zrna)

## Slide 15: Dobijanje nanočestica
Za dobijanje nanočestica, koriste se sledeće metode:
mlevenje
piroliza

## Slide 16: Mlevenje
Vrste mlinova:
Atricioni
Vibracioni
Horizontalni kuglični
Planetarni

## Slide 17: Piroliza
Piroliza je hemijska dekompozicija (topljenje, isparavanje) materijala na povišenoj temperaturi. Nakon hlađenja, dolazi do kondenzacije i obrazovanja nanočestica.
Vrste pirolize prema izvoru toplote:
Laserska
Plamenom

## Slide 18: Laserska piroliza
Laserski snop
Inertni gas, Ar
Kvarcni prozor
Materijal
Plazma

## Slide 19: Piroliza plamenom
Dejstvo plamena
Tečni rastvor materijala za dobijanje nanočestica
Kiseonik
Stvaranje nanočestica u plamenu
Hlađenje i očvršćavanje nanočestica

## Slide 20: Proizvodnja nanopartikulitnih kompozitnih materijala
Zavisi od materijala osnove:
Polimeri - in situ (polimerizacija+stvaranje nanočestica)
- umešavanje nanočestica u rastop
- umešavanje nanočestica u monomer pre polimerizacije
Keramika i metali - sinterovanje (sa umešanim nanočesticama)
- livenje (sa umešanim nanočesticama)

## Slide 21: In situ polimerizacija
Karakteristična za polimer + montmorilonitne (bentonitne) nanočestice.

## Slide 22
Bez modifikacije
(umešavanje u tečni polimer)
Interkalacija
(polimerni lanci ulaze između slojeva-razdvajanje slojeva)
Eksfolijacija
(razdvajanje slojeva)
Izgled spreda
Bočni izgled
Granulat Nylon 6
Zona topljenja
Klip
Zona mešanja
Mešavina montmorilonita i vode
Otparavanje
Posle stajanja-starenja

## Slide 23: Umešavanje u rastop
Ravnomeran raspored nanočestica
Unos aglomerata u ekstruder
Mlevenje aglomerata
Mešanje
Polimerna osnova + nanočestice
Aglomerati (mala čvrstoća i velika poroznost
Mešanje sa unosom aglomerata koji se melju i usitnjavaju:
Karakteristično za keramičke nanočestice (SiO2, SiC, Al2O3...)

## Slide 24: Umešavanje u monomer pre polimerizacije
Primenjivo za polimere koji se dobijaju mešanjem praha i tečnosti.
Prah se sastoji od praha polimera i inicijatora (benzoil peroksid)
Tečnost se sastoji od monomera i ubrzivača (dimetil-paratoluidin)
Reakcijom inicijatora i ubrzivača dolazi do stvaranja slobodnih radikala i radikalne polimerizacije:
Slobodni radikal
Metilmetakrilat monomer
Polimetilmetakrilat
Nanočestice se ubacuju u tečnost…
…ili u prah

## Slide 25: Poliamid (PA) + Montmorilonit
Prvi komercijalni nanokompozit – Toyota od 2001. godine, poklopac motora i zupčastog kaiša; branik sa uštedom u masi 60 % + otporniji na oštećenja.
Kasnije druge kombinacije polimera i glinenih minerala: paneli karoserije i poklopci motora (GM, Volvo, MAN, Mitsubishi), pakovanje hrane i lekova, sportska oprema (patike Converse i teniske loptice Wilson), medicinska oprema (kateteri), itd.
Smanjuje se gasna permeabilnost – vazdušni jastuk u đonu patike.

## Slide 26
Toyota (kooperant UBE) 2001. godina:
 | Nylon 6 | Nylon 6+5% Montmorilonit
Modul elastičnosti [GPa] | 1,1 | 2,1
Zatezna čvrstoća [MPa] | 69 | 107
Temperatura degradacije [oC] | 65 | 145
Energija udara [J/cm2] | 0,23 | 0,28
Upojnost vode [%] | 0,87 | 0,51

## Slide 27
*Auto industrija: smanjenjem mase automobila za 25 kg, smanjuje se potrošnja goriva za 1 %.
MAN
GM Astro/Safari
Hummer H2/3/4

## Slide 28: Epoksidna smola + ZrP/guma sa polimernim slojem (do 5 %)
 | Epoksi | Epoksi+ZrP | Epoksi+GPS | Epoksi+ZrP+GPS
Modul elastičnosti [GPa] | 2,85 | 3,97 | 2,56 | 3,77
Zatezna čvrstoća [MPa] | 69,4 | 103,4 | 78,8 | 93,3
Izduženje [%] | 3,5 | 6,3 | 6,5 | 6,6
Žilavost loma [MPam] | 0,76 | 0,70 | 0,92 | 1,64
*ZrP – cirkonijum fosfat
**GPS – guma sa polimernim slojem

## Slide 29: Polistiren + Montmorilonit
Modul elastičnosti [MPa]
Udeo montmorilonita [%]
Udeo montmorilonita [%]
Zatezna ćvrstoća [MPa]

## Slide 30
Skrob + 5 % Montmorilonita
2010. godina:
Zatezna čvrstoća [MPa]
Nakon 20 dana
Nakon 90 dana
osnova
kompozit

## Slide 31: Nanopartikulitni kompozitni materijali otporni na habanje
Osnova | Nanočestice | Udeo nanočestica [%] | Habanje [mm3/Nm] |  | Habanje sa/bez nanočestica
 |  |  | Bez nanočestica | Sa nanočesticama | 
PTFE (Teflon) | Al2O3 (38 nm) | 20 | 1,2x10-6 | 1,9x10-9 | 631x
UHMWPE | Al2O3 (20-30nm) | 10 | 258x10-6 | 0,7x10-6 | 369x
PET | Al2O3 (38 nm) | 2 | 9,5x10-6 | 0,55x10-6 | 17x
Epoksidna smola | SiC (61 nm) | 0,4 | 2,3x10-6 | 0,55x10-6 | 4x
Fenolna smola | TiO2 (50 nm) | 5 | 2,2x10-6 | 0,18x10-6 | 12x
*Dodatno fotokatalitičko dejstvo (antifungicidno, antibaktericidno) mehanizmom otpuštanja slobodnih radikala pod dejstvom UV svetlosti sunca

## Slide 32: Polimetilmetakrilat + SiO2 (Silika)
 | Modul elastičnosti E [MPa] | Zatezna čvrstoća Rm [MPa] | Izduženje [%]
PMMA | 126 | 6,74 | 15,4
PMMA+5%SiO2 (40 nm) | - | 6,94 | 8,56
PMMA+10%SiO2 (40 nm) | - | 10,03 | 9,12
PMMA+5%SiO2 (30 nm) | - | 7,63 | 11,0
PMMA+10%SiO2 (30 nm) | - | 10,31 | 11,2
PMMA+5%SiO2 (20 nm) | 156 | 9,28 | 19,7
PMMA+10%SiO2 (20 nm) | 245 | 12,58 | 17,9

## Slide 33: Nanopartikulitni materijali sa keramičkom osnovom + 20-30% čestica
INTERGRANULARNI
INTRAGRANULARNI
HIBRIDNI
NANO/NANO TIP
NANO/NANO TIP
INTRAGRANULARNI

## Slide 34
Praktična primena:
Rezni alati (nano WC-Co)
Mlazni motori (Al2O3+SiC/ZrO)
Balistička zaštita (Al2O3+SiC)
 | Žilavost loma KIC [MPam] | Savojna čvrstoća SM [MPa] | Tvrdoća HV
Al2O3 | 3 – 3,25 | ~330 | ~1200
Al2O3+SiC | 4,7 – 4,8 | 760-1000 | 1900-2100
Si3N4 | 5,4 – 6 | ~830 | 1400-1500
Si3N4+SiC | 6,8 – 7,5 | ~1300 | 1780-1880
SiC | 4,6 | ~550 | ~2800
SiC+Si3N4 | 6,6 | ~1000 | ~4000

## Slide 35: Vrste nanočestica i oblast primene -metalna osnova-
Legura Al+Al2O3 (35 nm)
Udeo Al2O3 [%]
Udeo Al2O3 [%]
Napon [MPa]
Tvrdoća po Vikersu
Zatezna čvrstoća
Napon tečenja
Leg. aluminijuma
Leg. aluminijuma

## Slide 36
Čisti aluminijum
Al+Al2O3
TEM
SEM

## Slide 37
Pitanja-partikulitni nanokompozitni materijali:
Primarni i sekundarni mehanizmi ojačavanja?
Šta su aglomerati i agregati?
Kako se izbegava pojava aglomerata i agregata?
Dobijanje nanočestica?
Dobijanje nanokompozitnih materijala?
Primena nanokompozitnih materijala.