## Slide 1: KOMPOZITNI MATERIJALI
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: KOMPOZITNI MATERIJALI OJAČANI VLAKNIMA

## Slide 3
Kompozitni materijali ojačani vlaknima imaju najveću specifičnu čvrstoću i modul elastičnosti od svih kompozitnih materijala i strukturalnih materijala uopšte.
* Specifična čvrstoća predstavlja odnos između čvrstoće i gustine materijala.
**Specifični modul elastičnosti predstavlja odnos između modula elastičnosti i gustine.

## Slide 4: Mehanizam ojačavanja
Zasniva se na prenosu napona sa osnove na vlakna.
Vlakna obezbeđuju: nosivost-napon tečenja/zateznu čvrstoću, otpornost na zamor, visoku žilavost loma, krutost, u većoj meri nego čestice.
Osnova obezbeđuje: oblik, duktilnost

## Slide 5: Uticajni faktori na efikasnost ojačavanja
Athezija između vlakana i osnove
Mehaničke karakteristike vlakana
Raspored vlakana
Dimenzije vlakana:
Osnova
Vlakna
Linije deformacije osnove

## Slide 6: Uticaj athezije vlakana i osnove
Loša athezija
Srednja athezija
Dobra athezija
U slučaju dobre athezije, dobija se optimalan slučaj da se prslina kreće kroz čvrsta vlakna, čime se značajno povećava čvrstoća kompozitnog materijala.
OSNOVA VLAKNA

## Slide 7
Loša athezija – izvlačenje vlakana iz osnove
Dobra athezija – lom vlakana
Dobra athezija se ostvaruje hemijskom reakcijom između osnove i vlakana u tankom graničnom sloju.

## Slide 8: Kritična dužina vlakana
Kritična dužina vlakana (lkrit) je najmanja dužina koja obezbeđuje potpun prenos napona sa osnove na vlakna:
lkrit=Rmd/2
Rm – zatezna čvrstoća vlakana
d – prečnik vlakana
 - smicajni napon (athezija,napon veze) između osnove i vlakana

## Slide 9
l<lkrit
Dužina vlakna manja od kritične
Nepotpuno iskorišćenje zatezne čvrstoće vlakna
l=lkrit
Dužina vlakna jednaka kritičnoj
Dostizanje zatezne čvrstoće samo na sredini vlakna u tački
l>lkrit
Dužina vlakna veća od kritične
Dostizanje zatezne čvrstoće na srednjem delu vlakna
Srednji zatezni napon koji deluje na vlakno
Rm
Rm
Rm

## Slide 10
lkrit=Rmd/2
Vlakna manjeg prečnika su efikasnija u funkciji ojačanja osnove u odnosu na vlakna većeg prečnika, jer omogućavaju upotrebu kraćih vlakana (manji d => manji lkrit).
Princip iskorišćen kod relativno tankih vlakana – niti (uključujući nanovlakna kao što su ugljenične nanocevčice).

## Slide 11
Empirijski izraz:
loptimalna > 30 lkrit = 30 Rmd/2 = 15 Rmd/
* loptimalno za staklena vlakna iznosi >30 mm

## Slide 12: Podela kompozitnih materijala prema kritičnoj dužini vlakana
Diskontinualna vlakna: l < 30 lkrit
(dužina ½ od optimalne => manji stepen ojačanja ali jednostavnije dobijanje i niža cena)
Kontinualna vlakna: l > 30 lkrit
(dužina obično veća od optimalne => veći stepen ojačanja ali složenije dobijanje i viša cena)
* Za l<<lkrit, kompozitni materijal se smatra partikulitnim – zbog manjeg prenosa napona na ojačavajuće čestice, stepen ojačavanja je manji nego kod odgovarajućih kompozinih materijala ojačanih vlaknima.

## Slide 13: Vrste vlakana i niti
Polimerna
Metalna
Keramička
* Diskontinualna vlakna se dobijaju sečenjem dugih vlakana, a njihovo postavljanje u osnovu je neuređeno, zbog jednostavnijeg dobijanja kompozitnog materijala i niže cene.

## Slide 14: Polimerna vlakna
Aramidna (APA-aromatična poliamidna)-Kevlar/Twaron
UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight-polyethylene)-Dyneema/Spectra
 | Aramidna | UHMWPE
Gustina [g/cm3] | 1,44 | 0,94
Zatezna čvrstoća [MPa] | 3600 | 5000
Specifična čvrstoća [MPacm3/g] | ~2500 | ~5300
Modul elastičnosti [GPa] | 50-186 | ~69
Specifični modul elastičnosti [GPacm3/g] | ~90 | ~73

## Slide 15: Metalna vlakna
 | Legure Al | Legure Ti | Čelik
Gustina [g/cm3] | 2,6* | 4,6* | 7,7*
Zatezna čvrstoća [MPa] | 620 | 1900 | 4100
Specifična čvrstoća [MPacm3/g] | 238 | 413 | 532
Modul elastičnosti [GPa] | 73 | 115 | 207
Specifični modul elastičnosti [GPacm3/g] | 28 | 25 | 27
* vrednosti su za specifične legure namenjene za izradu vlakana

## Slide 16: Metalne niti
 | Bakar | Nikl | Železo
Gustina [g/cm3] | 8,7 | 8,8 | 7,7
Teoretska čvrstoća [MPa] | 12000 | 21000 | 20000
Zatezna čvrstoća [MPa] | 3000 | 3900 | 13000
Specifična čvrstoća [MPacm3/g] | 345 | 443 | 1688
Modul elastičnosti [GPa] | 124 | 215 | 200
Specifični modul elastičnosti [GPacm3/g] | 14 | 24 | 26

## Slide 17: Keramička vlakna
 | E-staklo | S-staklo | C | B
Gustina [g/cm3] | 2,5 | 2,4 | 1,4 | 2,5
Zatezna čvrstoća [MPa] | 3400 | 4800 | 1700 | 3400
Specifična čvrstoća [MPacm3/g] | 1360 | 2000 | 1214 | 1360
Modul elastičnosti [GPa] | 72 | 86 | 190 | 400
Specifični modul elastičnosti [GPacm3/g] | 29 | 36 | 136 | 160

## Slide 18: Keramičke niti
 | Al2O3 | SiC | B4C | C | Ugljenične nanocevčice (CNT-Carbon nanotube)
Gustina [g/cm3] | 3,9 | 3,1 | 2,5 | 1,6 | 1,4
Teoretska čvrstoća [MPa] | 41000 | 83000 | 45000 | 98000 | 98000
Zatezna čvrstoća [MPa] | 19000 | 11000 | 6700 | 21000 | 63000
Specifična čvrstoća [MPacm3/g] | 4872 | 3548 | 2680 | 13125 | 45000
Modul elastičnosti [GPa] | 60 | 122 | 65 | 142 | ~1000
Specifični modul elastičnosti [GPacm3/g] | 15 | 39 | 26 | 89 | ~714

## Slide 19: Postupci dobijanja vlakana
Polimeri: - izvlačenjem i vučenjem
Keramika: - izvlačenjem
- naparavanjem
- električnim pražnjenjem
Metali: - vučenjem

## Slide 20: Izvlačenje i vučenje polimernih vlakana
Izvlačenjem se dobijaju vlakna
Vučenjem se vrši orijentacija polimernih lanaca
Zona topljenja
Zona izvlačenja
Zona
vučenja
Podmazivanje
Pakovanje
Odvlaživanje
Granulat
Grejač
Tečni polimer
Pumpa
Dizne
Komora za regulaciju vlage

## Slide 21: Vučenje polimernih lanaca
Iz neuređene, dobija se približno paralelna orijentacija polimernih lanaca, čime se značajno povećavaju mehaničke osobine.

## Slide 22: Izvlačenje keramičkih vlakana
Primer za staklo:
- smanjuje se poroznost i samim tim se povećavaju mehaničke osobine.
Skladište sirovina
Peć za topljenje
Namotavanje staklenih vlakana

## Slide 23: Dobijanje vlakana naparavanjem
Primer za borba vlakna:
- Naparava se volframska žica prečnika ~10 μm
W žica
B vlakna
1000 oC
W
B

## Slide 24: Dobijanje ugljeničnih vlakana naparavanjem
PAN-
Poliakrilonitril zatezanje
Stabilizacija
Karbonizacija
Grafitizacija
400oC
800oC
1800oC + vučenje
99% C

## Slide 25: Dobijanje grafitnih nanocevčica električnim pražnjenjem
Jednoslojne nanocevčice
Višeslojne nanocevčice
Atmosfera helijuma, 400 mbar
Grafitna anoda
Grafitna katoda
Plazma
Naneti materijal
Pumpa
Jednosmerna struja
Električno pražnjenje između dve grafitne elektrode izaziva isparavanje jedne elektrode i deponovanje materijala na drugoj. Tu spadaju grafitne nanocevčice, fulereni...

## Slide 26: Vučenje
Vučenje žice se vrši kroz određen broj matrica i sa međužarenjima.

## Slide 27: Vrste osnove
Polimerna - termoreaktivni polimeri: epoksidna i poliestarska smola
- termoplastični polimeri: poliamid, polikarbonat, polistiren, polivinilhlorid
Metalna (legure Mg, Al i Ti)
Keramička (Al2O3, SiC, B4C, B4N)

## Slide 28
Pitanja – kompozitni materijali ojačani vlaknima (uvod)
1. Objasniti mehanizam ojačavanja kod kompozitnih materijala ojačanih vlaknima.
2. Uticaj athezije između vlakana i osnove?
3. Odnos dužine vlakana i kritične dužine vlakana (nacrtati karakteristične dijagrame)?
4. Uticaj dužine vlakana i njihove orijentacije na potreban sadržaj da se napon tečenja kompozitnog materijala izjednači sa zateznom čvrstoćom osnove?
5. Uticaj dužine niti i njihove orijentacije na potreban sadržaj da se napon tečenja kompozitnog materijala izjednači sa zateznom čvrstoćom osnove?
6. Izvlačenje i vučenje polimernih vlakana?
7. Dobijanje bornih vlakana naparavanjem?
8. Dobijanje ugljeničnih vlakana naparavanjem?
9. Dobijanje ugljeničnih nanocevčica?