## Slide 1: KOMPOZITNI MATERIJALI
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Kompozitni materijali ojačani nitima

## Slide 3: Podela kompozitnih materijala
PARTIKULITNI
(OJAČANI ČESTICAMA)
  Konvencionalni partikulitni
Disperziono ojačani
Partikulitni nanokompoziti
OJAČANI VLAKNIMA
Diskontinualna vlakna
Kontinualna vlakna
Ojačani nitima
LAMINATNI
KOMBINOVANI

## Slide 4: Niti
Niti su diskontinualna vlakna prečnika reda veličine ispod 1 m, sa vrlo malim sadržajem ili bez dislokacija.
Zbog malog prečnika, dužina može biti relativno mala – odnos dužine i prečnika je 100 – 1000.
Mali prečnik i dimenzije obezbeđuju kombinaciju visokih mehaničkih karakteristika i tehnologičnosti.
Problem predstavlja mogućnost udisanja niti.

## Slide 5: Specifičnosti ojačavanja
Relativno visok stepen ojačavanja se postiže zbog visokih mehaničkih osobina niti (sa vrlo malo ili bez dislokacija).
Sadržaj niti je na nivou disperziono ojačanih kompozitnih materijala.
Čvrstoća i duktilnost su na nivou, a žilavost loma je iznad disperziono ojačanih kompozitnih materijala.

## Slide 6
lkrit=Rmd/2
Vlakna manjeg prečnika su efikasnija u funkciji ojačanja osnove u odnosu na vlakna većeg prečnika, jer omogućavaju upotrebu kraćih vlakana (manji d => manji lkrit).

## Slide 7: Uticaj kritične dužine niti (diskontinualnih vlakana)
Diskontinualna vlakna: l > 30 lkrit
Niti: l >> 30 lkrit (kao kont.vlakna)
Kod kompozitnih materijala sa usmerenim nitima/ diskontinualnim vlaknima, primenjuju se sledeći izrazi, u zavisnosti od dužine ojačavajućih niti/vlakana:
Za l>lkrit : k=Rmv fv(1-lkrit/2l)+σo’fo
Za l<lkrit : k=lfv/d+σo’fo
Gde je: k – zatezna čvrstoća kompozitnog materijala
Rmv – zatezna čvrstoća vlakana
fv – udeo vlakana
lkrit – kritična dužina vlakana
l – dužina vlakana
σo’ – napon u osnovi pri lomu kompozitnog materijala
 - smicajni napon (athezija,napon veze) između osnove i vlakana
d – prečnik vlakana

## Slide 8: Dobijanje niti
Danas dominantan proces je sinteza iz otpadnog poljoprivrednog materijala koji sadrži SiO2 i C: ljuske pirinča, pasulja, lišće šećerne trske i dr.
Poljoprivredni materijal se zagreva na 1000-1500 oC u inertnom gasu (N, Ar), nakon čega se pirolizom vrši redukcija SiO2:
SiO2+3C -> SiC + 2CO

## Slide 9: Dobijanje kompozitnih materijala sa metalnom osnovom ojačanih nitima
Livenjem
Metalurgijom praha (sinterovanjem)

## Slide 10: Livenje kompozitnih materijala
Livenje sa umešavanjem niti
Livenje pod pritiskom: 1. gasno
2. direktno
3. indirektno

## Slide 11: Livenje kompozitnih materijala
Livenje sa umešavanjem niti:
jednostavan i jeftin proces
mešanje je potrebno za za dobijanje jednake distribucije niti
Ubacivanje
niti
Sud
Grejači
Tečni kompozit
Mešač

## Slide 12
Livenje pod pritiskom
složeniji i skuplji
proces
minimalna poroznost
dobijanje sitnozrne strukture
Tečni metal
Azot pod pritiskom
Presovane niti
Gotov proizvod
Gasno livenje pod pritiskom:
Pogodno za velike radne predmete

## Slide 13
Direktno livenje pod pritiskom:
potreban tačan proračun zapremine za popunu kalupa jer nema ulivnog sistema
Radni sto
Osnovna ploča
Izbacivač
Grejač
Kalup
Pritiskivač
Tečni metal
Presovane niti
Dejstvo pritiska

## Slide 14
Indirektno livenje pod pritiskom:
protok je kontrolisan kroz ulivni sistem
pogodno za manje radne predmete složenije konguracije
Klip
Cilindar
Kalup
Odlivci
Jezgra
Usmeravanje tečnog metala

## Slide 15
Klasično livenje pod pritiskom (brizganje ili ekstruzija):
Kalup
Izbijači
Dizna
Levak
Polimerne granule+vlakna
Vijak
Konus
Cilindar
Obrtno kretanje
Tečni metal i niti
Obezbeđeno je usmeravanje niti prolaskom kroz diznu, čime se postižu željene mehaničke karakteristike u određenom pravcu.

## Slide 16: Sinterovanje
čestice
pore
Konvencionalno sinterovanje
Izostatičko sinterovanje
Sinterovanje istiskivanjem

## Slide 17
gornji žig
donji žig
prah
zagrejana
matrica
sinterovanje
Konvencionalno sinterovanje:
jednostavan proces
neravnomeran pritisak i raspored poroznosti

## Slide 18
Izostatičko sinterovanje (HIP-hot isostatic pressing):
Ravnomerno dejstvo pritiska sa svih strana i ravnomerna poroznost proizvoda
Argon pod pritiskom
Radni predmet
Čelični lim
Zagrejana komora
Pritisak

## Slide 19
Istosmerno istiskivanje
Suprotnosmerno istiskivanje
Gotov proizvod
Klip
Matrica
Žig
Prah
Sinterovanje istiskivanjem:
pogodno za specifične oblike radnih predmeta (izduženi oblik)

## Slide 20: Usmeravanje niti tokom procesa proizvodnje kompozitnog materijala
Postiže se na tri načina:
Klasičnim livenjem pod pritiskom (prolaskom kroz diznu) – brizganjem ili ekstruzijom
Plastičnom deformacijom (dubokim izvlačenjem) gasno, direktno ili indirektno livenog radnog predmeta
Magnetnim putem.

## Slide 21: Dobijanje kompozitnih materijala sa keramičkom osnovom ojačanih nitima
Metode infiltracije: 1. Parna infiltracija
2. Infiltracija tečne faze

## Slide 22: Parna infiltracija
Gas
Para – reakcioni gasovi
Tečno hlađenje
Hladno dno kalupa
Indukciono zagrevanje
Topli zid kalupa
Niti
Grafitni kalup
Nakon infiltracije reakcionih gasova između niti, dolazi do hemijske reakcije i deponovanja osnove na niti.

## Slide 23: Infiltracija tečne faze
Tečna keramika (najčešće staklo), uvodi se u kalup sa nitima.
Reakciona tečna infiltracija podrazumeva uvođenje tečnog silicijuma u kalup sa nitima i nanetim ugljenikom. U kalupu dolazi do reakcije između C i Si i formira se SiC.
Višak Si
Tečni Si
Niti impregnirane sa ugljenikom
Kalup

## Slide 24: Primena kompozitnih materijala ojačanih nitima
Automobilska industrija (metalna osnova)
Rezni alati (keramička osnova)
Komponente gasnih turbina (keramička osnova)
Filteri za fluide na visokim temperaturama (keramička osnova)

## Slide 25: Kompozitni materijali sa metalnom osnovom ojačani nitima Al2O3 ili SiC
Osnovna primena – klipovi motora SUS.
Najčešće sa osnovom tipa legure aluminijuma.
Prednost su visoke mehaničke osobine na sobnoj i povišenim temperaturama.
Temperatura [oC]
Zatezna čvrstoća [MPa]
a-Legura AlSi12CuMg ojačana sa 20% SiC niti
b-Legura AlSi12CuMg ojačana sa 20% Al2O3 kratkih vlakana
c-Legura AlSi12CuMg

## Slide 26
Osnova tipa legure magnezijuma – eksperimentalna faza, alternativa su disperziono ojačane legure Mg.
Materijal | Gustina [g/cm3] | Modul elastičnosti E [GPa] | Zatezna čvrstoća Rm [MPa] | Izduženje [%]
Leg. Mg | 1,80 | 45 | 186 | 16
Leg. Mg+10% SiC niti | 1,94 | 70 | 358 | 1,5
Leg. Mg+30% SiC niti | 2,22 | 100 | 448 | 0,9
* Leg.Mg disperziono ojačana sa 50% SiC
Proces dobijanja: livenje pod pritiskom
Karakteristike: -modul elastičnosti E=102 GPa
-gustina =2,59 g/cm3
-čvrstoća Rm=503 MPa, Rp0,2%=426
-izduženje A=1,3 %

## Slide 27
Keramika ojačana nitima SiC: rezni alati, komponente gasnih turbina, filteri za fluide na visokim temperaturama, itd.
 | Al2O3 | Al2O3 + 25 % SiC niti
Gustina [g/cm3] | 3,9 | 3,7
Modul elastičnosti [GPa] | 380 | 390
Savojna čvrstoća [MPa] | ~330 | 900*
Žilavost loma [MPam] | 3,5 | 8**
Koeficijent toplotne ekspanzije [1/oC] | 8,1x10-6 | 6x10-6
Kompozitni materijali sa keramičkom osnovom ojačani nitima SiC
* Nanokompozit Al2O3+SiC ima savojnu čvrstoću 760 – 1000 MPa
** Nanokompozit Al2O3+SiC ima žilavost loma 4,7 – 4,8 MPam

## Slide 28
Osnova | Tip i sadržaj niti | Savojna čvrstoća [MPa] |  |  |  | Žlavost loma [MPam]
 |  | 25oC | 1000oC | 1200oC | 1400oC | 
Al2O3 | 0 | 300-400 |  |  |  | 4-5
 | 10% SiC | 450 | 320 |  |  | 6,1-7,1
 | 20% SiC | 650-800 | 570-775 | 410-550 |  | 7,5-9
 | 30% SiC | 700-800 |  |  |  | 8,5-10
SiO2 | 0 | 77 |  |  |  | 1
 | 20% SiC | 127-190 |  |  |  | 3,8-5,5
Si3N4 | 0 | 770 | 585 | 490 | 200 | 4,6
 | 30% SiC | 975 | 820 | 600 | 260 | 6,4
Osnova Al2O3, SiO2, Si3N4 + niti SiC

## Slide 29
Pitanja iz kompozitnih materijala ojačanih nitima:
Šta su to niti?
Specifičnosti ojačavanja nitima?
Dobijanje niti?
Dobijanje kompozitnih materijala ojačanih nitima?
Kompozitni materijali sa metalnom osnovom ojačani nitima?
Kompozitni materijali sa keramičkom osnovom ojačani nitima?