## Slide 1: Kompozitni materijali ojačani diskontinualnim vlaknima

## Slide 2: Podela kompozitnih materijala
PARTIKULITNI
(OJAČANI ČESTICAMA)
  Konvencionalni partikulitni
Disperziono ojačani
Partikulitni nanokompoziti
OJAČANI VLAKNIMA
Diskontinualna vlakna
Kontinualna vlakna
Ojačani nitima
LAMINATNI
KOMBINOVANI

## Slide 3: Vrste diskontinualnih vlakana
Konstantnog poprečnog preseka
Promenljivog poprečnog preseka
(Bone-shaped-short-fiber)

## Slide 4
Prednosti kompozitnih materijala sa diskontinualnim nad kompozitnim materijalima sa kontinualnim vlaknima:
Jednostavnije dobijanje
Dobijanje kompleksnih radnih predmeta
Pogodni za serijsku proizvodnju
Jeftiniji
Nedostaci kompozitnih materijala sa diskontinualnim nad kompozitnim materijalima sa kontinualnim vlaknima:
1. Niže mehaničke karakteristike

## Slide 5: Zašto niže mehaničke karakteristike?
Diskontinualna vlakna: lkrit < l <15 lkrit
(manji stepen ojačanja – manji srednji zatezni napon koji deluje na vlakna)
Kontinualna vlakna: l > 15 lkrit >> lkrit)
(veći stepen ojačanja – veći srednji zatezni napon koji deluje na vlakna)
l>lkrit
Rm
Rm
l >>lkrit
* Zbog toga su u razvoju kratka vlakna promenljivog poprečnog preseka (Bone-shaped-short-fiber)

## Slide 6: Kratka vlakna promenljivog poprečnog preseka (Bone-shaped-short-fiber)
Umesto ili pored hemijske veze u tankom sloju između vlakna i osnove, ostvaruje se mehanička veza:
Praznina
Osnova
Mehanička degradacija osnove
Prslina
Razdvajanje vlakna i osnove (klizanje)
Praznina
Prslina
Umesto razdvajanja vlakna i osnove klizanjem, javlja se mehanička degradacija osnove i vlakana i značajno čvršća veza između vlakna i osnove.

## Slide 7: Polietilenska vlakna – poliesterska osnova
Sila [N]
Izduženje [mm]
Kratka vlakna promenljivog poprečnog preseka
}
Kratka vlakna konstantnog poprečnog preseka

## Slide 8: Deformacija kraja polietilenskog vlakna:
Pre ispitivanja:
Posle ispitivanja – deformisano dejstvom osnove:

## Slide 9: Čelična vlakna – betonska osnova (beton armiran kratkim vlaknima promenljivog poprečnog preseka)
Kratka vlakna promenljivog poprečnog preseka
Kratka vlakna konstantnog poprečnog preseka
Izduženje [mm]
Sila [N]
25 mm

## Slide 10: Problemi vezani za upotrebu kratkih vlakana promenljivog poprečnog preseka
Osnovni problem je proizvodnja.
U laboratorijskim uslovima je korišćena metoda topljenja krajeva vlakana plamenom, što u masovnoj proizvodnji nije izvodljivo.
Predlog: - isecanje kontinualnih vlakana promenljivog poprečnog preseka.
Proizvodnja kontinualnih vlakana promenljivog poprečnog preseka je takođe problematična, zbog konstantnog otvora za izvlačenje vlakana u procesu proizvodnje.
Moguće rešenje: - plastična deformacija vlakana neposredno nakon izvlačenja vlakana, dok su još uvek u viskoznom stanju.

## Slide 11: Dobijanje kompozitnih materijala sa diskontinualnim vlaknima sa polimernom osnovom
U otvorenom kalupu: 1. Ručno kalupovanje
2. Ručno naprskavanje
U zatorenom kalupu: 1. Toplo formiranje
2. Konvencionalno brizganje
3. Brizganje presovanjem

## Slide 12: Ručno kalupovanje
Kalup
Sloj presovanih kratkih vlakana
Smola
Na prethodno obloženi kalup se nanese sloj presovanih kratkih vlakana (staklenih), a preko toga se nanese osnova (poliestarska smola). Unutrašnja strana se ručno ravna valjkom.
Postupak je jeftin i pogodan za najveće radne predmete (čamci, bazeni)
Pogodan postupak samo za male serije.

## Slide 13: Ručno naprskavanje
Smola
Kalup
Smola
Kratka vlakna
“Pištolj”
Katalizator
Opcioni gel
Na prethodno obloženi kalup se naprskava istovremeno i osnova (poliestarska smola) i vlakna (staklena), koja se isecaju u samom pištolju.
Postupak je jeftin i pogodan za velike radne predmete.
Pogodan postupak samo za male serije.

## Slide 14: Toplo formiranje
Izbijač
Gornji kalup
Sirovi materijal
(monomer/polimer + vlakna)
Donji kalup
Kompozitni materijal
(polimer + vlakna)
U ovom postupku se sirovi materijal (mešavina polimera i monomera i vlakana) dejstvom pritiska i povišene temperature polimerizuje i dobija kompozitni materijal.
Postupak je srodan kovanju, ali traje duže i tokom procesiranja dolazi do transformacije materijala osnove.
Najčešće se primenjuje za kompozitne materijale sa osnovom tipa termoreaktivnog polimera.
Pogodan za radne predmete ravnih ili blago zakrivljenih površina.

## Slide 15: Konvencionalno brizganje
Kalup
Izbijači
Dizna
Levak
Polimerne granule+vlakna
Grejači
Vijak
Konus
Cilindar
Obrtno kretanje
Postupak je identičan brizganju polimera, s razlikom što se u granulat dodaju i kratka ojačavajuća vlakna.
Najčešće se primenjuje za kompozitne materijale sa osnovom tipa termoplastičnog polimera.
Pogodan postupak za masovnu proizvodnju delova vrlo složene konfiguracije.
Brži postupak u odnosu na toplo formiranje.
Nedostatak je vrlo mala dužina ojačavajućih vlakana i samim tim ograničen stepen ojačanja kompozitnog materijala.

## Slide 16: Brizganje presovanjem
Grejači
Radni predmet
Izbacivač
Kalup (preformirana vlakna)
Žig
Ulivni kanal
Sirovina
Prenosni kalup
U šupljinu u kalupu se postave preformirana vlakna. Polimer se postavlja u prenosni kalup, zagreva se i smekšava. Nakon toga, dejstvom žiga dolazi do brizganja u kalup i mešanja sa vlaknima.
Proces je sporiji u odnosu na konvencionalno brizganje, ali je brži od toplog formiranja.
Koristi se za radne predmete velikih dimenzija i konfiguracije koja je složenija u odnosu na delove koji se dobijaju toplim formiranjem, ali manje složene od delova dobijenih konvencionalnim brizganjem

## Slide 17: Dobijanje kompozitnih materijala sa diskontinualnim vlaknima i metalnom osnovom
Livenjem
Metalurgijom praha (sinterovanjem)

## Slide 18: Livenje kompozitnih materijala
Livenje sa umešavanjem ojačavajućih čestica
Livenje pod pritiskom: 1. gasno
2. direktno
3. indirektno

## Slide 19: Livenje kompozitnih materijala
Livenje sa umešavanjem ojačavajućih čestica:
jednostavan i jeftin proces
mešanje je potrebno za za dobijanje jednake distribucije i sprečavanje aglomeracije čestica
Ubacivanje ojačavajućih vlakana
Sud
Grejači
Tečni kompozit
Mešač

## Slide 20
Livenje pod pritiskom
složeniji i skuplji
proces
minimalna poroznost
dobijanje sitnozrne strukture
Tečni metal
Azot pod pritiskom
Presovana vlakna
Gotov proizvod
Gasno livenje pod pritiskom:
Pogodno za velike radne predmete

## Slide 21
Direktno livenje pod pritiskom:
potreban tačan proračun zapremine za popunu kalupa jer nema ulivnog sistema
Radni sto
Osnovna ploča
Izbacivač
Grejač
Kalup
Pritiskivač
Tečni metal
Presovane čestice
Dejstvo pritiska

## Slide 22
Indirektno livenje pod pritiskom:
protok je kontrolisan kroz ulivni sistem
pogodno za manje radne predmete složenije konguracije
Klip
Cilindar
Kalup
Odlivci
Jezgra
Usmeravanje tečnog metala

## Slide 23: Sinterovanje
čestice
pore
Konvencionalno sinterovanje
Izostatičko sinterovanje
Sinterovanje istiskivanjem

## Slide 24
gornji žig
donji žig
Prah osnove i vlakna
zagrejana
matrica
sinterovanje
Konvencionalno sinterovanje:
jednostavan proces
neravnomeran pritisak i raspored poroznosti

## Slide 25
Izostatičko sinterovanje (HIP-hot isostatic pressing):
Ravnomerno dejstvo pritiska sa svih strana i ravnomerna poroznost proizvoda
Argon pod pritiskom
Radni predmet
Čelični lim
Zagrejana komora
Pritisak

## Slide 26
Istosmerno istiskivanje
Suprotnosmerno istiskivanje
Gotov proizvod
Klip
Matrica
Žig
Prah
Sinterovanje istiskivanjem:
pogodno za specifične oblike radnih predmeta (izduženi oblik)

## Slide 27: Primena kompozitnih materijala ojačanih diskontinualnim vlaknima
Tipični predstavnici ovog tipa kompozitnih materijala su:
Stakloplastika (polimer ojačan staklenim vlaknima)
Legura aluminijuma ojačana kratkim vlaknima Al2O3 ili SiC

## Slide 28: Stakloplastika
Najpoznatiji kompoitni materijal ojačan kratkim diskontinualnim vlaknima.
Danas u mnogim primenama dopunjen ili zamenjen kompozitnim materijalom sa kontinuanim ugljeničnim vlaknima.
Obično u upotrebi sistem: poliestarska smola + E-staklo.
 | Gustina [g/cm3] | Zatezna čvrstoća [MPa] | Pritisna čvrstoća [MPa]
Poliestarska smola | 1,28 | 55 | 140
Poliestarska smola+30% E-staklo | 1,44 | 100 | 150

## Slide 29
Nautika (čamci, manji brodovi, kupole topova)
Rezervoari (rezervoari sa manjim radnim pritiscima)

## Slide 30
Građevinarstvo (krovni paneli, kade, kiosci, ormari)
Elektrotehnika (obloge antena, radomi-poklopci radarskih antena)

## Slide 31: Polipropilen ojačan staklenim i ugljeničnim kratkim vlaknima
Izduženje [%]
Udeo vlakana [%]
Zatezna čvrstoća [MPa]
Modul elastičnosti[MPa]
Ugljenična
Staklena
G
25
8
16
Ugljenična
Ugljenična
Staklena
8%
16%
25%
8%
16%
25%
Potencijalna upotreba u automobilskoj industriji – polopac haube, prtljažnika, vrata.
Prednosti – antikorozivan materijal, relativno jeftin
 | Zatezna čvrstoća [MPa] | Modul elastičnosti [GPa] | Gustina [g/cm3] | Prečnik [μm]
PP | 31,6 | 1,3 | 0,903 | -
Staklena vlakna | 1956 | 78,5 | 2,55 | 13,8
Ugljenična vlakna | 3950 | 238 | 1,77 | 7,5

## Slide 32: Legura aluminijuma ojačana kratkim vlaknima Al2O3-mehaničke osobine
Temperatura [oC]
Zatezna čvrstoća [MPa]
a-Legura AlSi12CuMg ojačana sa 20% SiC niti
b-Legura AlSi12CuMg ojačana sa 20% Al2O3 kratkih vlakana
c-Legura AlSi12CuMg
Srednja dužina prsline [mm]
Broj temperaturnih ciklusa
a-Legura AlSi12CuMgNi
b-Legura AlSi12CuMgNi ojačana sa 12% Al2O3 kratkih vlakana
c-Legura AlSi12CuMgNi ojačana sa 17,5% Al2O3 kratkih vlakana
d-Legura AlSi12CuMgNi ojačana sa 20% Al2O3 kratkih vlakana

## Slide 33: Legura aluminijuma ojačana kratkim vlaknima Al2O3-primena
Na osnovu mehaničkih osobina – visoka zatezna čvrstoća i otpornost na širenje prsline na povišenim temperaturama, ovi kompozitni materijali su pogodni za izradu klipova i drugih komponenti motora SUS (analogno siluminu):
Kratkim vlaknima je ojačan deo oko upuštenog (ugnutog) čela klipa i ivice čela, koji su i najviše opterećeni.

## Slide 34: Legura aluminijuma ojačana kratkim vlaknima SiC
 | Gustina [g/cm3] | Modul elastičnosti [GPa] | Savojna čvrstoća [MPa] | Koeficijent toplotne ekspanzije [ppm/K]
Legura Al | 2,8 | 70 | - | 23
MCX-693 | 2,98 | 255 | 300 | 6,4
MCX-703 | 3 | 240 | 330 | 7,0
MCX-724 | 2,94 | 235 | 330 | 7,2
Legura Al + (55-70) % SiC
Primena analogna siluminu

## Slide 35
Pitanja – kompozitni materijali ojačani diskontinualnim vlaknima
1. Vrste diskontinualnih vlakana?
2. Prednosti i nedostaci kompozitnih materijala ojačanih diskontinualnim vlaknima?
3. Zašto diskontinualna vlakna imaju manji stepen ojačanja u odnosu na kontinualna?
4. Prednosti i nedostaci diskontinualnih vlakana promenljivog poprečnog preseka?
5. Objasniti ručno kalupovanje i naprskavanje.
6. Objasniti toplo formiranje, konvencionalno brizganje i brizganje presovanjem?
7. Dobijanje kompozitnih materijala sa diskontinualnim vlaknima i metalnom osnovom?

## Slide 36
8. Postupci livenja kompozitnih materijala sa diskontinualnim vlaknima?
9. Postupci sinterovanja kompozitnih materijala sa diskontinualnim vlaknima?
10. Primena stakloplastike?
11. Prednosti i potencijalna upotreba polipropilena ojačanog staklenim i ugljeničnim vlaknima?
12. Primena legura aluminijuma ojačanih kratkim vlaknima Al2O3 i SiC. Ključne prednosti nad siluminom?