## Slide 1: Kompozitni materijali ojačani nitima

## Slide 2: Podela kompozitnih materijala
PARTIKULITNI
(OJAČANI ČESTICAMA)
  Konvencionalni partikulitni
Disperziono ojačani
Partikulitni nanokompoziti
OJAČANI VLAKNIMA
Diskontinualna vlakna
Kontinualna vlakna
Ojačani nitima
LAMINATNI
KOMBINOVANI

## Slide 3: Niti
Niti su diskontinualna vlakna prečnika reda veličine ispod ili oko 1 m, sa vrlo malim sadržajem ili bez dislokacija.
Zbog malog prečnika, dužina može biti relativno mala – odnos dužine i prečnika je 100 – 1000.
Mali prečnik i dimenzije obezbeđuju kombinaciju visokih mehaničkih karakteristika i tehnologičnosti.
Problem predstavlja mogućnost udisanja niti.

## Slide 4: Specifičnosti ojačavanja
Relativno visok stepen ojačavanja se postiže zbog visokih mehaničkih osobina niti (sa vrlo malo ili bez dislokacija).
Sadržaj niti je na nivou disperziono ojačanih kompozitnih materijala.
Čvrstoća je na nivou, duktilnost je ispod, ali je žilavost loma iznad disperziono ojačanih kompozitnih materijala.

## Slide 5
lkrit=Rmd/2
Vlakna manjeg prečnika su efikasnija u funkciji ojačanja osnove u odnosu na vlakna većeg prečnika, jer omogućavaju upotrebu kraćih vlakana (manji d => manji lkrit).

## Slide 6: Uticaj kritične dužine niti (diskontinualnih vlakana)
Diskontinualna vlakna: l < 15 lkrit
Niti: l > 15 lkrit
Kod kompozitnih materijala sa usmerenim nitima/ diskontinualnim vlaknima, primenjuju se sledeći izrazi, u zavisnosti od dužine ojačavajućih niti/vlakana:
Za l>lkrit : k=Rmv fv(1-lkrit/2l)+σo’fo
Za l<lkrit : k=lfv/d+σo’fo
Gde je: k – zatezna čvrstoća kompozitnog materijala
Rmv – zatezna čvrstoća vlakana
fv – udeo vlakana
lkrit – kritična dužina vlakana
l – dužina vlakana
σo’ – napon u osnovi pri lomu kompozitnog materijala
 - smicajni napon (athezija,napon veze) između osnove i vlakana
d – prečnik vlakana

## Slide 7: Dobijanje niti
Danas dominantan proces je sinteza iz otpadnog poljoprivrednog materijala koji sadrži SiO2 i C: ljuske pirinča, pasulja, lišće šećerne trske i dr.
Poljoprivredni materijal se zagreva na 1000-1500 oC u inertnom gasu (N, Ar), nakon čega se pirolizom vrši redukcija SiO2:
SiO2+3C -> SiC + 2CO

## Slide 8: Dobijanje kompozitnih materijala sa metalnom osnovom ojačanih nitima
Livenjem
Metalurgijom praha (sinterovanjem)

## Slide 9: Livenje kompozitnih materijala
Livenje sa umešavanjem niti
Livenje pod pritiskom: 1. gasno
2. direktno
3. indirektno

## Slide 10: Livenje kompozitnih materijala
Livenje sa umešavanjem niti:
jednostavan i jeftin proces
mešanje je potrebno za za dobijanje jednake distribucije niti
Ubacivanje
niti
Sud
Grejači
Tečni kompozit
Mešač

## Slide 11
Livenje pod pritiskom
složeniji i skuplji
proces
minimalna poroznost
dobijanje sitnozrne strukture
Tečni metal
Azot pod pritiskom
Presovane niti
Gotov proizvod
Gasno livenje pod pritiskom:
Pogodno za velike radne predmete

## Slide 12
Direktno livenje pod pritiskom:
potreban tačan proračun zapremine za popunu kalupa jer nema ulivnog sistema
Radni sto
Osnovna ploča
Izbacivač
Grejač
Kalup
Pritiskivač
Tečni metal
Presovane niti
Dejstvo pritiska

## Slide 13
Indirektno livenje pod pritiskom:
protok je kontrolisan kroz ulivni sistem
pogodno za manje radne predmete složenije konguracije
Klip
Cilindar
Kalup
Odlivci
Jezgra
Usmeravanje tečnog metala

## Slide 14
Klasično livenje pod pritiskom (brizganje ili ekstruzija):
Kalup
Izbijači
Dizna
Levak
Polimerne granule+vlakna
Vijak
Konus
Cilindar
Obrtno kretanje
Tečni metal i niti
Obezbeđeno je usmeravanje niti prolaskom kroz diznu, čime se postižu željene mehaničke karakteristike u određenom pravcu.

## Slide 15: Sinterovanje
čestice
pore
Konvencionalno sinterovanje
Izostatičko sinterovanje
Sinterovanje istiskivanjem

## Slide 16
gornji žig
donji žig
prah
zagrejana
matrica
sinterovanje
Konvencionalno sinterovanje:
jednostavan proces
neravnomeran pritisak i raspored poroznosti

## Slide 17
Izostatičko sinterovanje (HIP-hot isostatic pressing):
Ravnomerno dejstvo pritiska sa svih strana i ravnomerna poroznost proizvoda
Argon pod pritiskom
Radni predmet
Čelični lim
Zagrejana komora
Pritisak

## Slide 18
Istosmerno istiskivanje
Suprotnosmerno istiskivanje
Gotov proizvod
Klip
Matrica
Žig
Prah
Sinterovanje istiskivanjem:
pogodno za specifične oblike radnih predmeta (izduženi oblik)

## Slide 19: Usmeravanje niti tokom procesa proizvodnje kompozitnog materijala
Postiže se na tri načina:
Klasičnim livenjem pod pritiskom (prolaskom kroz diznu) – brizganjem ili ekstruzijom
Magnetnim putem.
Plastičnom deformacijom (dubokim izvlačenjem) gasno, direktno ili indirektno livenog radnog predmeta

## Slide 20: Dobijanje kompozitnih materijala sa keramičkom osnovom ojačanih nitima
Metode infiltracije: 1. Parna infiltracija
2. Infiltracija tečne faze

## Slide 21: Parna infiltracija
Gas
Para – reakcioni gasovi
Tečno hlađenje
Hladno dno kalupa
Indukciono zagrevanje
Topli zid kalupa
Niti
Grafitni kalup
Nakon infiltracije reakcionih gasova između niti, dolazi do hemijske reakcije i deponovanja osnove na niti.

## Slide 22: Infiltracija tečne faze
Tečna keramika (najčešće staklo), uvodi se u kalup sa nitima.
Reakciona tečna infiltracija podrazumeva uvođenje tečnog silicijuma u kalup sa nitima i nanetim ugljenikom. U kalupu dolazi do reakcije između C i Si i formira se SiC.
Višak Si
Tečni Si
Niti impregnirane sa ugljenikom
Kalup

## Slide 23: Primena kompozitnih materijala ojačanih nitima
Automobilska industrija (metalna osnova)
Rezni alati (keramička osnova)
Komponente gasnih turbina (keramička osnova)
Filteri za fluide na visokim temperaturama (keramička osnova)

## Slide 24: Kompozitni materijali sa metalnom osnovom ojačani nitima Al2O3 ili SiC
Osnovna primena – klipovi motora SUS.
Najčešće sa osnovom tipa legure aluminijuma.
Prednost su visoke mehaničke osobine na sobnoj i povišenim temperaturama. Ta razlika se u odnosu na kratka vlakna smanjuje sa porastom temperature.
Temperatura [oC]
Zatezna čvrstoća [MPa]
a-Legura AlSi12CuMg ojačana sa 20% SiC niti
b-Legura AlSi12CuMg ojačana sa 20% Al2O3 kratkih vlakana
c-Legura AlSi12CuMg

## Slide 25
Osnova tipa legure magnezijuma – eksperimentalna faza, alternativa su disperziono ojačane legure Mg.
Materijal | Gustina [g/cm3] | Modul elastičnosti E [GPa] | Zatezna čvrstoća Rm [MPa] | Izduženje [%]
Leg. Mg | 1,80 | 45 | 186 | 16
Leg. Mg+10% SiC niti | 1,94 | 70 | 358 | 1,5
Leg. Mg+30% SiC niti | 2,22 | 100 | 448 | 0,9
* Leg.Mg disperziono ojačana sa 50% SiC
Proces dobijanja: livenje pod pritiskom
Karakteristike: -modul elastičnosti E=102 GPa
-gustina =2,59 g/cm3
-čvrstoća Rm=503 MPa, Rp0,2%=426
-izduženje A=1,3 %

## Slide 26
Keramika ojačana nitima SiC: rezni alati, komponente gasnih turbina, filteri za fluide na visokim temperaturama, itd.
 | Al2O3 | Al2O3 + 25 % SiC niti
Gustina [g/cm3] | 3,9 | 3,7
Modul elastičnosti [GPa] | 380 | 390
Savojna čvrstoća [MPa] | ~330 | 900*
Žilavost loma [MPam] | 3,5 | 8**
Koeficijent toplotne ekspanzije [1/oC] | 8,1x10-6 | 6x10-6
Kompozitni materijali sa keramičkom osnovom ojačani nitima SiC
* Nanokompozit Al2O3+SiC ima savojnu čvrstoću 760 – 1000 MPa
** Nanokompozit Al2O3+SiC ima žilavost loma 4,7 – 4,8 MPam

## Slide 27
Osnova | Tip i sadržaj niti | Savojna čvrstoća [MPa] |  |  |  | Žlavost loma [MPam]
 |  | 25oC | 1000oC | 1200oC | 1400oC | 
Al2O3 | 0 | 300-400 |  |  |  | 4-5
 | 10% SiC | 450 | 320 |  |  | 6,1-7,1
 | 20% SiC | 650-800 | 570-775 | 410-550 |  | 7,5-9
 | 30% SiC | 700-800 |  |  |  | 8,5-10
SiO2 | 0 | 77 |  |  |  | 1
 | 20% SiC | 127-190 |  |  |  | 3,8-5,5
Si3N4 | 0 | 770 | 585 | 490 | 200 | 4,6
 | 30% SiC | 975 | 820 | 600 | 260 | 6,4
Osnova Al2O3, SiO2, Si3N4 + niti SiC

## Slide 28
Pitanja iz kompozitnih materijala ojačanih nitima:
Šta su to niti?
Specifičnosti ojačavanja nitima?
Dobijanje niti?
Dobijanje kompozitnih materijala ojačanih nitima?
Kompozitni materijali sa metalnom osnovom ojačani nitima?
Kompozitni materijali sa keramičkom osnovom ojačani nitima?