## Slide 1: TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA

## Slide 2: Fizički osnovi zavarivanja
Zavarivanje je postupak ostvarivanja nerazdvojivih spojeva
Fpr-privlacna sila
Fod-odbojna sila
Puna linija je rezultantna sila
Fr=Fpr+Fod
a0 – međuatomno rastojanje, gde je Fr=0
*Atome je potrebno dovesti na rastojanje a0 da bi došlo do spajanja!!!
**To može da se izvede topljenjem i pritiskom
Fr

## Slide 3
Uticaj temperature i pritiska na mogućnost zavarivanja (primer za čisto železo):
1 – oblast u kojoj nije moguće zavarivanje
2 – oblast delimično mogućeg zavarivanja
3 – oblast zavarivanja pritiskom
4 – oblast zavarivanja topljenjem
*Oblasti u kojoj se vrši zavarivanje su 3 i 4!!!

## Slide 4
Podela postupaka zavarivanja:
Zavarivanje pritiskom: kovačko zavarivanje, zavarivanje trenjem (rotaciono i sa mešanjem), elektrootporno zavarivanje, zavarivanje ultrazvukom,...
b) Zavarivanje topljenjem: gasno, ručno-elektrolučno, zavar. pod praškom, zavar. u zaštitnom gasu (sa topljivom i netopljivom elektrodom), zavar. elektronskim snopom, lasersko zavarivanje,...

## Slide 5: Zavarivački luk
Zavarivački luk je stabilno električno pražnjenje između elektroda i osnovni je izvor toplote kod postupaka sa topljenjem.
Uspostavlja se najčešće između elektrode i osnovnog materijala, a može biti sa:
jednosmernom ili naizmeničnom strujom,
pravom ili obrnutom polarnošću.

## Slide 6
prava polarnost (K-A)-na elektrodi je katoda (smer kretanja elektrona je od elektrode prema osnovnom materijalu-anoda se više zagreva):
obrnuta polarnost (A-K)-na elektrodi je anoda (smer kretanja elektrona je od osn.materijala prema elektrodi), npr. zavarivanje aluminijuma postupcima REL i MIG, zbog razbijanja oksida Al2O3.
e

## Slide 7: Čelici za zavarene konstrukcije
Zavarljivost je osobina materijala da se postiže zavareni spoj koji odgovara postavljenim zahtevima.
Zavarljivost čelika se određuje prema ekvivalentnom sadržaju ugljenika (CEKV).
Što je CEKV veći, zavarljivost je lošija i obrnuto.
CEKV se određuje prema sledećem izrazu:
CEKV = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

## Slide 8
Za smanjenje CEKV važno je koristiti čelike sa što manjim sadržajem C i legirajućih elemenata.
Čelici za zavarene konstrukcije su:
niskougljenični (0,1-0,25%C),
niskolegirani (sadržaj leg.elem.do 5 %), sa niskim sadržajem C (<0,25%),
mikrolegirani čelici (do 0,25% ukupnog sadržaja mikrolegiranih elemenata: Nb, Ti, V,...)*
* smanjenjem sadržaja C se smanjuje čvrstoća (<0,25%) koja se nadomeštava taložnim ojačavanjem ili usitnjavanjem strukture pod uticajem malih količina mikrolegiranih elemenata.

## Slide 9: Elementi šava
Šav predstavlja očvrsnuti rastopljeni metal stvoren zavarivanjem topljenjem
Šav predstavlja očvrsnuti razmekšani metal stvoren zavarivanjem trenjem

## Slide 10
Elementi žleba:
- Žleb je pripremljeno mesto na osnovnom materijalu

## Slide 11
Elementi šava:

## Slide 12
Zavar: - je očvrsnuti rastopljeni metal nastao u jednom prolazu
Sloj: - je zavar dobijen poprečnim klaćenjem vrha elektrode

## Slide 13
Postupci izvođenja šavova kada je debljina osnovnog materijala preko 20-25 mm:

## Slide 14: Vrste spojeva i šavova
Vrste
spojeva:

## Slide 15
Vrste šavova:

## Slide 17: Položaji zavarivanja
(“U koritu”)

## Slide 18: Hvala na pažnji!