## Slide 1: OSNOVI MAŠINSKIH TEHNOLOGIJA 2
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Specijalni postupci zavarivanja
Trenjem
Kovačko
Pod troskom
Aluminotermijsko
Livačko
Električnom indukcijom
Plazmom
Laserom
Elektronskim snopom
Difuziono
Hladno
Eksplozijom

## Slide 3: Zavarivanje trenjem
Trenje se koristi i za obezbeđenje pritiska i povišene temperature.
Dovoljna je temperatura od oko 0,8Ttopljenja pri kojima je materijal razmekšan.
Postoje dva postupka:
1. Konvencionalno zavarivanje trenjem
2. Zavarivanje trenjem sa mešanjem

## Slide 4: Konvencionalno zavarivanje trenjem
Koristi se međusobno rotaciono kretanje osnovnog materijala (500-1500 o/min) uz aksijalni pritisak.
Postoje dve aksijalne sile: F1 koja uz rotaciju izaziva zagrevanje i F2 koja vrši dodatni pritisak i zavarivanje.

## Slide 5
Primena i specifičnosti:
Mogućnost zavarivanja različitih vrsta čelika, leg.Cu, Al, kao i ostvarivanje raznorodnih spojeva: leg.Al sa Cu, brzorezni čelik sa ugljeničnim čelikom,...
Visoka produktivnost
Ograničenje u obliku radnog predmeta
Nemoguć rad na terenu
Alternativa elektro otpornog zavarivanja varničenjem, uz manju brzinu ali lakšu kontrolu parametara zavarivanja

## Slide 6: Zavarivanje trenjem sa mešanjem
ZTM je postupak zavarivanja bez topljenja, gde se posebnim alatom izaziva tečenje materijala i mešanje OM.

## Slide 7
Izlazna rupa
Popunjena ulazna rupa
Smer zavari-vanja

## Slide 8
Mešanje i prenos (transport) materijala:

## Slide 9
Geometrija alata podrazumeva geometriju trna i čela alata:
1) Geometrija trna alata:

## Slide 10
2) Geometrija čela alata:

## Slide 11
Osa alata:
Vertikalna
Zakošena pod
malim uglom (2-3o)

## Slide 12
Brzina obrtanja alata i brzina zavarivanja:
Parametri imaju različite vrednosti za različite osnovne materijale:

## Slide 13: Mikrostruktura zavarenog spoja
grumen
ZUT
ZUT
TMZ
TMZ
ZUT
ZUT
šav

## Slide 14
Promena tvrdoće
zavarenog spoja:
AA2024 (Al-Cu):
AA5052 (Al-Mg):

## Slide 15
Vrste šavova:

## Slide 16
Prednosti:
mogućnost zavarivanja drugim postupcima teško zavarljivih materijala kao što su legure Al-Cu (duraluminijum) i Al-Zn-Mg, odnosno raznorodnih materijala (Al sa Mg, Al sa Cu...)
Relativno mali unos toplote-male ili nema deformacija
Ušteda energije
Nepotrebna atmosfera i dodatni materijal
Mogućnost postizanja veće čvrstoće šava u odnosu na osnovni materijal
Mogućnost izrade tunela (kanala) ili površinske obrade

## Slide 17
Nedostaci:
Izlazna rupa
Potreba za preciznom obradom ivica spoja
Otežano čišćenje alata od nalepa
Manje fleksibilan postupak od postupaka sa el.lukom (teže prenosan uređaj, otežano pozicioniranje,…)

## Slide 18
Primena: železnica, brodogradnja, raketna tehnika, avio-industrija, itd.

## Slide 22
Izrada tunela (kanala) ili površinska obrada
Tuneli se koriste za uvođenje sredstva za hlađenje kod alata za livenje pod pritiskom ili brizganje
Može biti samo obrada u cilju usitnjavanja strukture ili unošenje čestica u površinu zbog povećanja otpornosti na habanje, pri čemu se čestice postavljaju u prethodno izrađene kanale

## Slide 23: Kovačko zavarivanje
Najstariji postupak zavarivanja pritiskom i zavarivanja uopšte
Zagrevanje na 1100-1300oC (u peći ili gorionikom) a zatim kovanje (ručno ili mašinski)
Dobra mogućnost zavarivanja čelika do 0,7% C i niskougljeničnih čelika
Potrebno postići što veću površinu šava-preklopni spojevi.
Nedostatak – mala produktivnost

## Slide 24: Zavarivanje pod troskom
Zavarivanje masivnih elemenata u vertikalnom položaju.
Elektrodna žica se dodaje kroz trosku (dobijenu od praha) i popunjava se razmak između elemenata:

## Slide 25
Specifičnosti:
Potrebni su ograničavači sa donje strane i bočnih trana kako rastop ne bi iscureo
15-30x manji utrošak praha u odnosu na EPP
Mogućnost zavarivanja sa više elektroda istovremeno i sa tečnim hlađenjem ograničavača
Obavezna normalizacija
nepovoljna livena
struktura šava

## Slide 26: Aluminotermijsko zavarivanje
Izvor toplote je egzotermna reakcija praha Al i fero-feri oksida (Fe3O4) po formuli:
Postoje dve vrste ovog
postupka:
Sa pritiskom (prvo se sipa
troska (Al2O3), a posle tečni
metal (Fe)-bez razmaka
Sa topljenjem (prvo se kroz
dno sipa tečni metal, a
potom troska):
- sa 10-12 mm razmaka,
- pogodno za terenski rad
*Namena: za zavarivanje šina

## Slide 27: Livačko zavarivanje
Upotreba tehnologije livenja za zavarivanje.
Elementi koji se zavaruju se obuhvate kalupom (od peska ili školjka-pesak i smola; Al-čelični kalup) i u kalup se sipa istopljeni metal
Najčešće za reparacije (sivi liv), primena u zlatarstvu

## Slide 28: Zavarivanje električnom indukcijom
Kroz induktor protiče struja visoke frekvencije, a u osnovnom materijalu se indukuje struja koja utiče na zagrevanje.
Zagrevanje se kombinuje dejstvom pritiska, najčešće posredstvom valjaka.
Primena – naješće za šavne cevi, alternativa EPP postupku.

## Slide 29: Zavarivanje plazmom
Radni gas ističe velikom brzinom kroz el.luk, stvarajući plazmu (visoko jonizovan gas)
Temp.el.
luka je
20000-
30000oC
Srodan
postupak sa
TIG.
TIG
Plazma
Osnovni materijal
Elektroda od volframa
Zaštitni
gas
Zaštitni
gas
Radni
gas
Mlaznica
Mlaznica
Električni luk
El.luk pod dejstvom radnog gasa koji se širi

## Slide 30
Specifičnosti:
- Koristi se prava polarnost
- Zbog visoke temperature, postupak je namenjen za zavarivanje čelika i teško topljivih materijala (legure Ti)
- Debljine materijala od malih debljina (kao TIG) do 18 mm sa I-šavom i 25 mm u jednom prolazu sa V-šavom (4 puta više od TIG-a i na nivou EPP-postupka).
Moguća kombinacija sa TIG u jednom uređaju za proširenje dijapazona radnih predmeta koji se mogu zavarivati.
Uzan ZUT
Mogućnost rezanja plazmom
Skupa oprema i potrebna precizna obrada osnovnog materijala

## Slide 31: Zavarivanje elektronskim snopom
Ubrzani elektroni udaraju u površinu osnovnog materijala i njihova kinetička energija se pretvara u toplotu (5-6000oC).
Izvor toplote je izuzetno fokusiran

## Slide 32
Specifičnosti:
Zavarivanje preseka do 50 mm bez zakošenja ivica.
ZUT je veoma uzan, vrhunski kvalitet zavara
Za zavarivanje teško topljivih metala (W, Nb, V, Zr,…), a mogu i čelici i laki metali.
Potreban vakuum 10-4 – 10-6 mbar – zavarivanje u vakuumskim komorama što ograničava dimenzije osnovnog materijala.

## Slide 33: Zavarivanje laserom
Usmerena monohromatska svetlost
Može se uporediti sa zavarivanjem elektronskim snopom, ali ne mora da se zavaruje u vakuumu.
CO2 laser
ogledalo
laserski zrak
radni sto
valjak
opruga
čelik
Leg.aluminijuma
Kretanje radnog stola

## Slide 34
Specifičnosti:
Koriste se CO2 laseri, NdYAG, rubinovi (Al2O3 sa Cr2O3)
Debljine od 0,2 do 50 mm čelika
Prečnik tačke 0,2 do 13 mm
Širok dijapazon materijala: čelici, leg.Al, Ti, Cu,…
Iako relativno skup proces, jeftiniji i pogodniji za velike radne predmete od zavarivanja elektronskim snopom.
Visok kvalitet
Visoka mogućnost automatizacije

## Slide 35: Zavarivanje difuzijom
Zavarivanje difuzijom vrši se na presama, opremljenim posebnim alatima, gde se elementi zavaruju uz umereno zagrevanje na 0,5-0,7 Ttoplj.
Dejstvo sile i toplote
Dejstvo sile i toplote
Elementi
Zagrejana ploča

## Slide 36
Specifičnosti:
Namenski alat za svaki proizvod
U vakuumu
Visoki pritisci
Potreban visok kvalitet obrade površina
Primena u avio-industriji i elektronici
Koristi se za zavarivanje svih materijala, ali isplativo za limove od skupih materijala kao što su legure Ti, Be, Zr i zavarivanje raznorodnih materijala

## Slide 37: Hladno zavarivanje
Hladno zavarivanje se odvija na sobnoj temperaturi, uz vrlo visok pritisak i visok kvalitet kontaktnih površina.
Upotrebljivo za deformabilne materijale: Al, Cu, mesing
Zavarivanje bez ZUT-a i dodatnog materijala

## Slide 38: Zavarivanje eksplozijom
Hemijska energija detonacije eksploziva koristi se za spajanje komponenti.
Od brzine detonaicje zavisi oblik spoja. Što je brzina veća, “talasi” su izraženiji:
detonator
eksploziv
razmak
komponente
eksplozija
mlaz tečnog metala

## Slide 39
Specifičnosti:
- Pri većim brzinama detonacije, moguće je lokalno topljenje na vrhovima “talasa”.
Idealan postupak za spajanje raznorodnih materijala.
Ako su komponente metalurški ekstremno nekompatibilne, koristi se međusloj: čelik i legura Al sa međuslojem Cu.
Obično se koristi za oblaganje čelika koroziono-otpornim materijalom (nerđajući čelik, leg.Ti, Ni…).
Problem – posebni uslovi i ljudstvo za izvođenje
Samo za jednostavne geometrije: ploče i cevi

## Slide 40: Hvala na pažnji!