## Slide 1: Tehnologija zavarivanja 2

## Slide 2: Elektrootporno zavarivanje
Vrste elektrootpornog zavarivanja:
Tačkasto
Bradavičasto
Šavno
Sučeono zbijanjem
Sučeono varničenjem

## Slide 3: Tačkasto zavarivanje
Parametri mogu biti:
Oštri – velika struja, kratko vreme
Meki – mala struja, dugo vreme

## Slide 4
Parametri: ciklus zavarivanja-zavisnost sile pritiska (Fp) i struje (Iz):
*In – struja normalizacije (naknadna termička obrada)

## Slide 5
Određivanje struje i vremena:
Q-količina toplote
R-el.otpor osnovnog materijala
Iz-struja zavarivanja
tz-vreme zavarivanja Moguće zavarivanje

## Slide 6
Određivanje struje za niskougljenične čelike debljine s=1-3 mm:
Iz=6500ρs
Na osnovu gustine struje:
iz=Iz/Ao
Ao - dodirna površina elektrode sa limovima
iz - gustina struje: oštri režim 160-400 A/mm2; meki režim 80-160 A/mm2

## Slide 7
Određivanje vremena:
t=(0,16 – 0,36)ρs
Određivanje prečnika elektrode:
-niskougljenični čelici: de=5ρ√s
-visokougljenični čelici: de=4ρ√s
-legure Al: de=10ρ√s
Određivanje sile pritiska:
-niskougljenični čelici: Fp=50ρ√s
-visokougljenični čelici: Fp=65ρ√s
-legure Al: Fp=12ρ√s

## Slide 8: Bradavičasto
Zavarivanje jedne tačke potrebna je snaga 15-30 kVA
Sila pritiska po tački je 2000-6000 N

## Slide 9: Šavno zavarivanje
Otpor pokretnog kontakta je veći nego kod nepokretnog.
Kod neprekidnog kontakta dolazi do pregrevanja, površina OM se topi, na elektrode se nanosi OM-negativne pojave!!!
Težiti upotrebi šavnog zavarivanja sa pauzom.

## Slide 10
Parametri: ciklus zavarivanja-zavisnost sile pritiska (Fp) i struje (Iz):

## Slide 11
Sila pritiska: Fp=500+2000s (nerđajući, vatrootporni čelici, leg.Ti 2x veća sila)
- Prekomerno prekrivanje tačaka: a<0,5dm nepoželjno-smanjena čvrstoća
Preklop: p=dt1- vztp
Prečnik tačke: dt=dt1+vztz
dt1-prečnik tačke kada bi elektrode mirovale
dt-stvarni prečnik tačke koji se dobija kada se elektrode kreću
Brzina zavarivanja pri p=dt/4:

## Slide 13: Sučeono zbijanjem
Postoji uslov da je zona nulte deformacije xo=(30-50%)d; d-prečnik/dimenzija uzorka
Uslov dobrog kvaliteta zavarenog spoja:
j√t=a103
j-gustina struje A/cm2
t-vreme zavarivanja
a-koeficijent za različite materijale:
čelik do Ø10mm 10, preko Ø10 8;
Cu 28; mesing 20
Al neočišćene površine 12-15, očišćene 20

## Slide 14: Sučeono varničenjem
Zona nulte deformacije:
xo=1+0,2d; d-prečnik uzorka
Specifični pritisci u zavisnosti od materijala:
- Niskougljenični 30-50 N/mm2
- Visokougljenični 60-80 N/mm2
- Brzorezni 60-100 N/mm2
- Austenitni nerđajući 100-120 N/mm2
* Niže vrednosti iz opsega za varničenje sa predgrevanjem.
** Više vrednosti iz opsega za neprekidno varničenje (produženo varničenje)

## Slide 15
Dužina skraćivanja:

## Slide 16
Gustina struje i vreme varničenja (čelik):

## Slide 17: Hvala na pažnji!