## Slide 1: Savremene tehnolohije spajanja materijala - 1

## Slide 2
Nastavne jedinice:
Struktura zavarenih spojeva
Apsorpcija gasova u šavu
Prsline u zavarenom spoju
Bezbednost i zdravlje na radu pri zavarivanju

## Slide 3: Apsorpcija gasova u šavu

## Slide 4
Apsorpcija gasova se vrši kroz:
Rastop osnovnog materijala (OM)
Kapi dodatnog materijala (DM) – intenzivnije!!!

## Slide 5
Apsorpcija je intenzivnija preko kapi, zbog:
Više temperature (DM ~2500oC, OM ~2000oC, temperatura topljenja čelika ~1500oC) – što je temeratura viša, apsorpcija je veća i obrnuto – na sobnoj temperaturi~0
Većeg odnosa između površine i zapremine kapi DM u odnosu na OM:

## Slide 6
Proces rastvaranja gasova u metalu vrši se na sledeći način:
Adsorpcija – prianjanje atoma gasa na površinu materijala
Hemisorpcija - adsorbovani gas obrazuje sa površinskim atomima rastvore ili hemijske spojeve
Apsorpcija – prodiranje produkata hemisorpcije u tečni metal
Trenutno i istovremeno odvijanje procesa
Sporiji proces

## Slide 7
Razmatraće se apsorpcija sledećih gasova:
Kiseonika
Azota
Vodonika

## Slide 8
Apsorpcija kiseonika u šavovima

## Slide 9
Železo sa kiseonikom obrazuje tri vrste oksida:
2Fe+O2 FeO (fero-oksid sa 22,3 % O2-vustit)
4FeO4+O2 6Fe2O3 (feri-oksid sa 30 % O2-hematit)
6FeO+O2 2Fe3O4 (fero-feri-oksid sa 27,6% O2 - magnetit)

## Slide 10
Fazni dijagram Fe-O:

## Slide 11: Uticaj apsorbovanog kiseonika na zavarene spojeve
FeO fero-oksid je rastvorljiv u železu i ima vrlo negativan uticaj na mehaničke osobine šavova jer se nalazi na granicama zrna.
Fe2O3 i Fe3O4 nisu rastvorljivi u železu i nalaze se u obliku nemetalnih uključaka – njihov uticaj je manje negativan u odnosu na FeO (opasan je uticaj segregacije Fe2O3 i Fe3O4).

## Slide 12: Uticaj fero-oksida na mehaničke osobine šavova
*Rastvorljivost kiseonika na temperaturi topljenja iznosi 0,16 %.
Bazična obloga (elektroda)
Rutilna obloga (elektroda)
Oksidne obloge (elektrode)
Gole elektrode
Rm, Re [MPa]
200
300
400
A [%]
KV [J]
Rm
Re
A
KV

## Slide 13
Pored oksidacije železa, kiseonik izaziva i oksidaciju drugih elemenata:
C+O CO (isplivava iz rastopa, ako ostane stvara gasni uključak, smanjenje sadržaja C je negativno, a CO je otrovan)
Mn+O MnO (može a ne mora da ispliva u trosku, ako ostane, ostaje kao uključak)
Si+2O SiO2 (može a ne mora da ispliva u trosku, ako ostane, ostaje kao uključak)

## Slide 14
Reakcije između legirajućih elemenata i fero-oksida:
FeO+C CO+Fe
FeO+Mn MnO+Fe
2FeO+Si SiO2+2Fe

## Slide 15
Apsorpcija azota u šavovima

## Slide 16
Železo sa azotom obrazuje dve vrste nitrida:
2Fe+0,5N2 Fe2N (11,1 % azota)
4Fe+0,5N2 Fe4N (5,9 % azota – opasniji)

## Slide 17
Reakcije između legirajućih elemenata i fero-oksida:
2Ti + N2 2TiN
3Si + 2N2 Si3N4

## Slide 18
Dijagram stanja železo – azot:

## Slide 19
Rastvorljivost azota u železu:
α-Fe
N2 ϒ-Fe
H2 ϒ-Fe
δ-Fe
rastop

## Slide 20: Uticaj fero-nitrida na mehaničke osobine šavova
Rm, Re [MPa]
400
300
200
100
500
Rm
Re
A
KV
KV [J]
A [%]
0,04 % N oksidne elektrode
0,03 % N kisele elektrode
0,025 % N rutilne elektrode
0,02 % N celulozne elektrode
0,018 % N bazične elektrode

## Slide 21
Reakcije između legirajućih elemenata i fero-oksida:
2Ti + N2 2TiN
3Si + 2N2 Si3N4

## Slide 22: Apsorpcija vodonika u šavovima

## Slide 23
Rastvorljivost
vodonika u
železu:
α-Fe
N2 ϒ-Fe
H2 ϒ-Fe
δ-Fe
rastop
Rastvorljivost na temperaturi malo ispod 1530oC je 8 cm3/100 g metala
Rastvorljivost na temperaturi malo iznad1530oC je 28 cm3/100 g metala

## Slide 24
Vodonik može da se nađe kao:
Međukristalni gasni uključak kada je u molekularnom stanju (H2)
2. Unutar rupa u kristalnoj rešetci kada je u atomnom stanju (H)

## Slide 25
Difuzija atomnog vodonika se dešava i na sobnoj temperaturi, kada atomni vodonik lako difunduje unutar kristalne rešetke
Na difuziju vodonika mnogo utiče mikrostruktura (martenzitna – mala difuzija, perlitna – velika difuzija)
Silicijum i mangan usporavaju oslobađanje vodonika

## Slide 26
Uticaj kiseonika:
2H + O H2O
H + O OH
Prisustvo kiseonika ograničava koncentraciju vodonika u šavovima

## Slide 27: Uticaj vodonika na pojavu grešaka
Prisustvo vodonika izaziva pojavu sledećih grešaka:
Prštanje metala
Obrazovanje mehurova
Obrazovanje “ribljih očiju”

## Slide 28
Prštanje metala:
Nastaje kao posledica različite rastvorljivosti vodonika u tečnom i očvrsnulom metalu.
- Pri hlađenju, dolazi do burnog izdvajanja vodonika iz tečnog metala (pritisak i preko 800 bara), što izaziva pojavu neravnina na površini i gubitak metala.

## Slide 29
Obrazovanje mehurova:
Mehurovi se javljaju u slučaju da vodonik ostane “zarobljen” u metalu nakon hlađenja.
Gasovi unutar mehurova su pod visokim pritiskom (> 800 bara):
FeO + 2H H2O + Fe
H2 + S H2S
Fe3C + 2H2 CH4 + Fe
* Mehurovi nastaju kada se zavarivanje vrši vlažnim elektrodama ili kada je okolina zasićena vlagom.

## Slide 30
Obrazovanje “ribljih očiju”:
Nastaju na prelomima uzoraka za ispitivanje zatezanjem.
Imaju dimenzije 1 – 10 mm, imaju zaobljen oblik i belu boju, nastaju oko uključaka (oko kojih je grupisan molekularni H2) ili pora (ispunjenih molekularnim H2):

## Slide 31
Nastaju samo pri sporom ispitivanju zatezanjem (pri ispitivanju energije udara se ne javljaju).
Nastaju u intervalu između napona tečenja i zatezne čvrstoće:
Pri sporom ispitivanju zatezanjem, napon unutar pore ispunjene molekularnim H2 raste, vodonik se oslobađa (smešta između uključka i metala) i izaziva lokalnu krtost.

## Slide 32: Uticaj vodonika na mehaničke osobine šavova
Vodonik povećava osetljivost materijala prema obrazovanju prslina: kada vodonik iz atomnog stanja pređe u molekularno, javljaju se unutrašnji naponi.
Smanjenje izduženja (smanjena duktilnost) pri ispitivanju zatezanjem zbog pojave “ribljih očiju”.
Pad energije udara šava za 20-25 %.

## Slide 33: Faktori koji utiču na odstranjivanje vodonika u šavovima
Zavarivanje osušenim elektrodama – manje vodonika iz vlage
Zavarivanje bazičnim elektrodama (niskovodoničnim) – manje vodonika iz obloge
Neprekidnim zavarivanjem bez međuhlađenja – zadržavanje šava u tečnom stanju kako bi se vodonik izdvojio
Zavarivanje elekrodama većeg prečnika – zadržavanje šava u tečnom stanju kako bi se vodonik izdvojio
Termička obrada šavova ispod temperature A3 – da se omogući izdvajanje vodonika: - žarenje na 600-650oC ili dogrevanje 200-300oC

## Slide 34
Uticaj vrste obloge elektrode na sadržaj vodonika u šavu:
Celulozna obloga: do 27 cm3/100 g
Oksidna i rutilna obloga: do 15 cm3/100 g
Bazična obloga: do 8 cm3/100 g

## Slide 35: Hvala na pažnji!