## Slide 1: TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Specijalni postupci zavarivanja
Kovačko
Pod troskom
Aluminotermijsko
Livačko
Električnom indukcijom
Ultrazvukom
Elektronskim snopom
Laserom
Eksplozijom
Difuzijom
Hladno

## Slide 3: Kovačko zavarivanje
Najstariji postupak zavarivanja pritiskom i zavarivanja uopšte
Zagrevanje na 1100-1300oC (u peći ili gorionikom) a zatim kovanje (ručno ili mašinski)
Dobra mogućnost zavarivanja čelika do 0,7% C i niskougljeničnih čelika
Potrebno postići što veću površinu šava.
Nedostatak – mala produktivnost

## Slide 4: Zavarivanje pod troskom
Zavarivanje masivnih elemenata u vertikalnom položaju.
Elektrodna žica se dodaje kroz trosku (dobijenu od praha) i popunjava se razmak između elemenata:

## Slide 5
Specifičnosti:
Potrebni su ograničavači sa donje strane i bočnih trana kako rastop ne bi iscureo
15-30x manji utrošak praha u odnosu na EPP
Mogućnost zavarivanja sa više elektroda istovremeno i sa tečnim hlađenjem ograničavača
Obavezna normalizacija
nepovoljne livene
strukture šava

## Slide 6: Aluminotermijsko zavarivanje
Izvor toplote je egzotermna reakcija praha Al i fero-feri oksida (Fe3O4) po formuli:
Postoje dve vrste ovog
postupka:
Sa pritiskom (prvo se sipa
troska (Al2O3), a posle tečni
metal (Fe)-bez razmaka
Sa topljenjem (prvo se kroz
dno sipa tečni metal, a
potom troska):
- sa 10-12 mm razmaka,
- pogodno za terenski rad
*Namena: za zavarivanje šina

## Slide 7: Livačko zavarivanje
Upotreba tehnologije livenja za zavarivanje.
Elementi koji se zavaruju se obuhvate kalupom (čelik, liv.gvožđe, Cu, Ag od peska ili školjka - pesak i smola; leg. Al - čelični kalup) i u kalup se sipa istopljeni metal
Najčešće za reparacije (sivi liv), primena u zlatarstvu

## Slide 8: Zavarivanje električnom indukcijom
Kroz induktor protiče struja visoke frekvencije, a u osnovnom materijalu se indukuje struja koja utiče na zagrevanje.
Zagrevanje se kombinuje dejstvom pritiska, najčešće posredstvom valjaka.
Primena – naješće za šavne cevi, alternativa EPP postupku.

## Slide 9: Zavarivanje ultrazvukom
Generisanje toplote primenom mehaničkih vibracija ultrazvučne frekvencije (15-70kHz) i male amplitude.
Delovi uređaja:
1. Konvertor (ultrazvučne vibracije iz generatora pretvara u mehaničke vibracije)
2. Transformator vibracija-buster (variranje amplitude vibracija)
3. Sonotroda (prenos vibracija na radni predmet)
4. Radni predmet
5. Radni sto

## Slide 10
Specifičnosti:
Veći unos toplote na kontaktne površine nego u unutrašnjost materijala.
Umereno zagrevanje, čak i ispod temperature topljenja (mogućnost zavarivanja različitih tipova polimera)
Spajanje na većim udaljenostima u odnosu na mesto dejstva mehaničkih vibracija (mogućnost zavarivanja kompleksnih radnih predmeta)

## Slide 11: Zavarivanje elektronskim snopom
Ubrzani elektroni udaraju u površinu osnovnog materijala i njihova kinetička energija se pretvara u toplotu (5-6000oC).
Izvor toplote je izuzetno fokusiran

## Slide 12
Specifičnosti:
Zavarivanje preseka do 50 mm bez zakošenja ivica.
ZUT je veoma uzan, vrhunski kvalitet zavara
Za zavarivanje teško topljivih metala (W, Nb, V, Zr,…), a mogu i čelici i laki metali.
Potreban vakuum 10-4 – 10-6 mbar – zavarivanje u vakuumskim komorama što ograničava dimenzije osnovnog materijala.

## Slide 13: Zavarivanje laserom
Usmerena monohromatska svetlost
Može se uporediti sa zavarivanjem elektronskim snopom, ali ne mora da se zavaruje u vakuumu.
CO2 laser
ogledalo
laserski zrak
radni sto
valjak
opruga
čelik
Leg.aluminijuma
Kretanje radnog stola

## Slide 14
Specifičnosti:
Koriste se CO2 laseri, rubinovi laseri (Al2O3 sa Cr2O3)
Debljine od 0,2 do 50 mm čelika
Prečnik tačke 0,2 do 13 mm
Širok dijapazon materijala: čelici, leg.Al, Ti, Cu,…
Iako relativno skup proces, jeftiniji i pogodniji za velike radne predmete od zav.elektronskim snopom.
Visok kvalitet
Visoka mogućnost automatizacije

## Slide 15: Zavarivanje eksplozijom
Hemijska energija detonacije eksploziva koristi se za spajanje komponenti.
Od brzine detonacije zavisi oblik spoja. Što je brzina veća, “talasi” su izraženiji:
detonator
eksploziv
razmak
komponente
eksplozija
mlaz tečnog metala

## Slide 16
Specifičnosti:
- Pri većim brzinama detonacije, moguće je lokalno topljenje na vrhovima “talasa”.
Idealan postupak za spajanje raznorodnih materijala.
Ako su komponente metalurški ekstremno nekompatibilne, koristi se međusloj: čelik i legura Al sa međuslojem Cu.
Obično se koristi za oblaganje čelika koroziono-otpornim materijalom (nerđajući čelik, leg.Ti, Ni…).
Problem – posebni uslovi i ljudstvo za izvođenje
Samo za jednostavne geometrije: ploče i cevi

## Slide 17: Zavarivanje difuzijom
Zavarivanje difuzijom vrši se na presama, opremljenim posebnim alatima, gde se elementi zavaruju uz umereno zagrevanje na 0,5-0,7 Ttoplj.
Dejstvo sile i toplote
Dejstvo sile i toplote
Elementi
Zagrejana ploča

## Slide 18
Specifičnosti:
Namenski alat za svaki proizvod
U vakuumu
Visoki pritisci
Potreban visok kvalitet obrade površina
Primena u avio-industriji i elektronici
Koristi se za zavarivanje svih materijala, ali isplativo za limove od skupih materijala kao što su legure Ti, Be, Zr i zavarivanje raznorodnih materijala

## Slide 19: Hladno zavarivanje
Hladno zavarivanje se odvija na sobnoj temperaturi, uz vrlo visok pritisak i visok kvalitet kontaktnih površina.
Upotrebljivo za deformabilne materijale: Al, Cu, mesing
Zavarivanje bez ZUT-a i dodatnog materijala

## Slide 20: Hvala na pažnji!