## Slide 1: TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Tehnologije srodne zavarivanju
Oksiacetilensko rezanje
Rezanje plazmom
Elektrolučno rezanje
Rezanje pod vodom
Lemljenje
Lepljenje
Navarivanje
Metalizacija

## Slide 3: Oksiacetilensko rezanje
Srodna tehnologija gasnom (oksiacetilenskom) zavarivanju, ali se koristi drugačiji gorionik.
Rezanje se vrši u koracima:
Predgrevanje na 1100-1300oC (crvena boja čelika)
Puštanje O2 i reakcija: 2Fe + 1,5O2 Fe2O3
Topljenje Fe2O3 i izduvavanje strujom O2
Gas (acetilen, propan ili butan) sa O2 predgrevaju, a dodatna struja O2 reže metal.

## Slide 4
Gorionici:
Za zavarivanje
Za rezanje
2 cevi
2 ili 3 cevi
2 creva za gas
2 creva za gas
Poluga za kiseonik
Ventili za gas i O2
Ventili za gas i O2

## Slide 5
Specifičnosti:
Koriste se za rezanje niskougljeničnih i niskolegiranih čelika, obično do 300 mm, a moguće je i do 2000 mm
Za debljine preko 5 mm, ekonomičnije od mašinskog rezanja
Za %C do 0,3 % ne dolazi do zakaljenja u ZUT-u
Kvalitet površine je vrlo visok, ekvivalentan finoj obradi struganjem
U slučaju direktnog topljenja železa, rez je hrapav, što nije adekvatno
Mogućnost automatizacije, pri čemu je ova tehnologija od velike koristi za pripremu šava.
* Gorionici za rezanje se obeležavaju sa 1-6, za rezanje limova 3-10 i 200-300 mm

## Slide 6: Rezanje plazmom
Plazma (visoko jonizovan gas) dobijena između elektrode od volframa i osnovnog materijala udara u površinu metala koji se reže.
Koristi se jednosmerna struje prave polarnosti
Tempreatura od 20000-30000oC omogućava rezanje svih metala.

## Slide 7: Elektrolučno rezanje
Najbolje je koristiti grafitne elektrode koje daju tanji rez boljeg kvaliteta površine
Pri upotrebi metalnih elektroda, koristi se specijalna obloga za povećanje stabilnsti luka i usporavanje topljenja jezgra
Kvalitet manji nego kod oksiacetilenskog rezanja, pa se najčešće koristi za rezanje metalnog otpada
Obično se koristi do debljina 20-30mm

## Slide 8: Rezanje pod vodom
Najveći problem je hlađenje od vode.
Koriste se sledeći postupci:
1. Oksiacetilensko rezanje-paljenje na vazduhu, potrebno pojačano predgrevanje
2. Elektrolučno rezanje-obloga je vodonepropusna, potrebna pojačana struja, debljine do 10-15mm,
3. Elektrolučno-kiseonično rezanje

## Slide 9
3. Elektrolučno-kiseonično rezanje – el.luk vrši predgrevanje, a kiseonik vrši rezanje metala (debljine do 120 mm, grafitna ili metalna cevasta elektroda, vodonepropusni premaz); kiseonik prolazi kroz koncentrični otvor kroz metalnu cev

## Slide 10: Lemljenje
Postupak spajanja pomoću istopljenog dodatnog materijala gde se osnovni materijal ne topi (dodatni materijal ima nižu Ttoplj) od osn.mat.
Ne uspostavljaju se atomske već difuzione sile
Poželjno je da lem obuhvati stranice spoja i da prodre između elemenata spoja
Obavezna je upotreba topitelja (osn.i dodatni materijal), koji služi za ukanjanje oksida i nešistoća

## Slide 11
Tipovi spojeva:
Poželjni su spojevi sa većom kontaktnom površinom

## Slide 12
Lemljenje može biti:
Meko (temperatura topljenja lema ispod 500oC)
Tvrdo (temperatura topljenja lema iznad 500oC)

## Slide 13
Prednosti nad zavarivanjem:
- Mogućnost spajanja svih materijala i spajanja raznorodnih materijala
Manji unos toplote – manje deformacije
Pogodnije za elemente malih dimenzija i malih tolerancija
Nedostaci u odnosu na zavarivanje:
- Generalno manja čvrstoća spoja
- Često su potrebni preklopni spojevi zbog povećanja površine kontakta i čvrstoće čime raste masa spoja (konstrukcije)

## Slide 14
Meko lemljenje:
Čvrstoća spoja 50-70 MPa (= čvrstoća lema)
Koristi se dodatni materijal (lem) od legure kalaja i olova (63-37, 60-40, 50-50%), kalaja i cinka ili cinka i aluminijuma, najčešće u obliku žice
Zagrevanje lema vrši se električnim putem (lemilica), let-lampom, u peći, gorionikom ili laserom
Primena: elektronika (kontakti), auto-industrija (hladnjaci, popravke), cevovodi, generalno kod komponenti malih dimenzija

## Slide 15
Tvrdo lemljenje:
Čvrstoća spoja do 500 Mpa (= čvrstoća lema)
Lem je na bazi bakra (Cu-Ni, Cu-Zn, Cu-Ag), aluminijuma (Al-Si), nikla, srebra i dr., u obliku žice, paste, praha i dr.
Zagrevanje lema gorionikom, indukciono, el.otporno, u peći, elektronskim snopom ili laserom
Primena: toplotna tehnika (izmenjivači tolote), cevovodi (tanke cevi, reparatura),...

## Slide 17: Navarivanje tvrdih legura
Navarivanje tvrdih legura je nanošenje sloja materijala tehnikom srodnom zavarivanju sa ciljem povećanja tvrdoće - otpornosti na habanje, otpornosti na koroziju ili oba.
Te legure su teško topljive i teško obradive, pa se teži smanjenju ili eliminaciji naknadne mašinske obrade.
Npr.: teži se postizanju meh.osobina alatnih čelika sa korozionom otpornošću austenitnih nerđajućih čelika

## Slide 18: Tehnike nanošenja
Tehnike elektrolučnog navarivanja (REL, TIG, MIG, EPP)
Tehnike gasnog navarivanja
Tehnike navarivanja naprskavanjem (HVOF, plazma, el.lukom) - metalizacija

## Slide 19: Elektrolučno navarivanje
Postupci REL, MIG, TIG, EPP, sa:
Navarivanjem dodatnim materijalom u obliku žice (REL,MIG-elektroda;TIG-dodatni materijal)
Navarivanje ugljenom elektrodom legura u obliku praha (REL,TIG)

## Slide 20
Specifičnosti:
širok dijapazon materijala za navarivanje
mogućnost upotrebe postojeće opreme za
zavarivanje
MIG, EPP mogućnost automatizacije
niska cena
- prenosni uređaji, mogućnost terenskog rada

## Slide 21: Gasno navarivanje
Koristi se posebni gorionik sa mogućnošću unosa praha.
Specifičnosti:
visoka fleksibilnost
jednostavna i jeftina metoda
idealno za navarivanje na ivicama osnovnog materijala
male deformacije zbog umerenog unosa toplote

## Slide 22: Metalizacija
Postupak sličan navarivanju , ali sa manjim debljinama nanošenja
Koriste se sledeće metode navarivanja:
- Plamenom (sa prahom i žicom)
- HVOF
- Električnim lukom
- Plazmom

## Slide 23: Plamenom i prahom (Combustion powder spraying)
Sličan sistem kao gasno navarivanje, s razlikom što se vrši pod pritiskom.
Tradicionalan proces, nije lak za kontrolu.
Navareni sloj sadrži okside i pore.

## Slide 24: Plamenom i žicom (Combustion wire spraying)
Sličan prethodnom, ne nanosi se prah već žica.

## Slide 25: High velocity oxy fuel (HVOF)
Javlja se velika ekspanzija sagorelih gasova (vodonik, kerozin) koji tope prah i zbog oblika mlaznika izlaze nadzvučnom brzinom.
Velika gustina (mala poroznost) i kvalitet površine navarenog sloja, mali uticaj na osnovni materijal zbog relativno niske temperature.

## Slide 26: Električnim lukom (Electric Arc)
Električni luk topi žice, a vazdušnom strujom se istopljeni materijal nanosi na osnovni materijal.
U odnosu na metalizaciju plamenom i prahom/žicom, veća brzina navarivanja, bolja kontrola procesa, kvalitetniji navareni slojevi.

## Slide 27: Plazma (Plasma)
Javlja se plazma između elektroda (jonizovan gas) koja topi prah i nanosi ga velikom brzinom na osnovni materijal pod dejstvom mlaza gasa.
Idealan postupak za teško topljive prahove.

## Slide 28
APS-air pressure plasma (u vazduhu)
LPPS-low pressure plasma spraying (u vakuumu)
Brzina čestica
Plamenom
El.lukom
Plazma APS
Plazma LPPS
Temperatura
Plamenom
El.lukom
Plazma
Plazma LPPS
Plazma APS

## Slide 29
Temperatura ~ toplotna energija
Brzina čestica ~ Kinetička energija
Plazma
HVOF
El.luk
Plamen

## Slide 30
Specifičnosti:
Manja debljina u odnosu na navarivanje
Postizanje samooštrenja- primer kod navarivanja raonika (manja potrošnja goriva, duži radni vek)
Često nije potrebno naknadno brušenje
Nezamenljiv postupak za nanošenje keramičkih slojeva na npr. lopatice turbina čime im se produžava radni vek i povećava radna temperatura
Širok dijapazon materijala, uključujući keramike (na metal ide prvo sloj keramike i metala, potom keramika)

## Slide 31: Hvala na pažnji!