## Slide 1: Ostali postupci zavarivanja

## Slide 2
Plazmom
Elektronskim snopom
Laserom
Električno i elektro-gasno pod troskom
Aluminotermitsko
Magnetno elektrolučno
rotirajućim lukom
Trenjem
Indukciono
Ultrazvukom
Eksplozijom
Difuzijom
Kovačko
Na hladno
Topljenjem
Pritiskom (bez topljenja, zavarivanje u čvrstom stanju)
Postoje varijante sa topljenjem i pritiskom (u čvrstom stanju)

## Slide 3: Zavarivanje elektronskim snopom
Ubrzani elektroni udaraju u površinu osnovnog materijala i njihova kinetička energija se pretvara u toplotu (5-6000oC).
Izvor toplote je izuzetno fokusiran

## Slide 4
Specifičnosti:
Zavarivanje preseka do 50 mm bez zakošenja ivica.
ZUT je veoma uzan, vrhunski kvalitet zavara
Za zavarivanje teško topljivih metala (W, Nb, V, Zr,…), a mogu i čelici i laki metali.
Potreban vakuum 10-4 – 10-6 mbar – zavarivanje u vakuumskim komorama što ograničava dimenzije osnovnog materijala.
Velika brzina zavarivanja.
Veoma male deformacije.
Veoma visoka cena
Ograničenje veličine komada veličnom komore

## Slide 5: Zavarivanje laserom
Usmerena monohromatska svetlost
Može se uporediti sa zavarivanjem elektronskim snopom, ali ne mora da se zavaruje u vakuumu.
CO2 laser
ogledalo
laserski zrak
radni sto
valjak
opruga
Osnovni materijal
Leg.aluminijuma
Kretanje radnog stola

## Slide 6
Specifičnosti:
Koriste se najčešće relativno jeftini CO2 laseri
Debljine od 0,2 do 50 mm čelika
Prečnik tačke 0,2 do 13 mm
Širok dijapazon materijala: čelici, leg.Al, Ti, Cu,…
Iako relativno skup proces, jeftiniji i pogodniji za velike radne predmete od zav.elektronskim snopom (ne treba vakuum).
Visok kvalitet
Visoka mogućnost automatizacije

## Slide 7: Plazma zavarivanje
Plazma gas ističe velikom brzinom kroz el.luk, stvarajući plazmu (visoko jonizovan gas)
Temp.el. luka je 20000 – 30000 oC
Srodan postupak sa TIG
Koristi se prava polarnost
Uvar 4x više od TIG-a, kao EPP
Plazma gas: Ar, H2, N2, mešavine ili vazduh
Zaštitni gas: Ar+(5-10%)H2
Zaštitni gas

## Slide 8
Prednosti:
Širok dijapazon uvara, bez ograničenja u položaju
Pogodniji postupak za teško topljive materijale (leg.Ti) od MIG/TIG
Uzana zona uticaja toplote
Alternativa laserskom zav.ili zav.elektronskim snopom, pri čemu je moguća manje precizna obrada osnovnog materijala
Pogodnost za rezanje
Nedostaci:
Visoka cena uređaja
Velika potrošnja relativno skupog gasa (Ar)
Potrebna preciznija obrada osnovnog materijala nego kod TIG

## Slide 9: Električno i elektrogasno zavarivanje pod troskom
Zavarivanje masivnih elemenata u vertikalnom položaju.
Električno zavarivanje pod troskom: elektrodna žica se dodaje kroz trosku (dobijenu od praha) i popunjava se razmak između elemenata:
Elektrogasno zavarivanje pod troskom: dodaje se punjena žica (proizvodnost, dodatna zaštita sa troskom), zaštita se dobija gasovima (CO2 ili smeša Ar i CO2):

## Slide 10
Specifičnosti:
Potrebni su ograničavači sa donje strane i bočnih trana kako rastop ne bi iscureo
15-30x manji utrošak praha u odnosu na EPP
Teško obezbediti vertikalni položaj osnovnog materijala
Obavezna normalizacija
nepovoljne livene
strukture šava

## Slide 11: Aluminotermitsko zavarivanje
Izvor toplote je egzotermna reakcija praha Al i fero-feri oksida (Fe3O4) po formuli (inicijacija zagrevanjem na 1150oC):
Dve vrste ovog postupka:
Uz pritisak (prvo se sipa
troska, a posle tečni
metal, bez razmaka, posle
pritisak na osn.mat.
Uz topljenje (prvo se kroz
dno sipa tečni metal, a
potom troska), osn.mat sa
10-12 mm razmaka,
*Za šine.

## Slide 12: Magnetno el.lučno zavarivanje rotirajućim lukom
Luk se uspostavlja između delova koji se zavaruju, a rotira pod dejstvom magnetnog polja u namotajima (2).
Bez topljenja – dejstvo pritiska:
Sa topljenjem :
Zaštita: Ar+CO2

## Slide 13: Zavarivanje trenjem
Trenje se koristi i za obezbeđenje pritiska i povišene temperature.
Dovoljna je temperatura od oko 0,8Ttopljenja, kada je materijal razmekšan.
Postoje dva postupka:
1. Konvencionalno zavarivanje trenjem
2. Zavarivanje trenjem sa mešanjem

## Slide 14: Konvencionalno zavarivanje trenjem
Koristi se međusobno rotaciono kretanje osnovnog materijala (500-1500 o/min) uz aksijalni pritisak.
Postoje dve aksijalne sile: F1 koja uz rotaciju izaziva zagrevanje i F2 koja vrši dodatni pritisak i zavarivanje.

## Slide 15
Primena i specifičnosti:
Mogućnost zavarivanja različitih vrsta čelika, leg.Cu, Al, kao i ostvarivanje raznorodnih spojeva: leg.Al sa Cu, brzorezni čelik sa ugljeničnim čelikom,... (npr. ventili)
Visoka produktivnost
Ograničenje u obliku radnog predmeta: jednostavni preseci, jedan mora biti osno simetričan, ne predugi zbog uvijanja i izvijanja

## Slide 16: Zavarivanje trenjem sa mešanjem
ZTM je postupak zavarivanja bez topljenja, gde se posebnim alatom materijal zagreva (razmekšava) i mešanje OM.
Izlazna rupa
Popunjena ulazna rupa
Smer zavari-vanja

## Slide 17
Uticajni parametri:
Geomatrija alata (trna, ramena, nagib)
Broj obrtaja alata
Brzina zavarivanja

## Slide 18: Mikrostruktura zavarenog spoja:
grumen
ZUT
ZUT
TMZ
TMZ
ZUT
ZUT
šav

## Slide 19
Prednosti:
mogućnost zavarivanja drugim postupcima teško zavarljivih materijala kao što su legure Al-Cu (duraluminijum) i Al-Zn-Mg, odnosno raznorodnih materijala (leg. Al sa Mg, leg. Al sa Cu...)
Relativno mali unos toplote-male ili bez deformacija
Ušteda energije
Nepotrebna atmosfera i dodatni materijal
Mogućnost postizanja veće čvrstoće šava u odnosu na osnovni materijal
Mogućnost izrade tunela (kanala) ili površinske obrade

## Slide 20
Nedostaci:
Izlazna rupa
Potreba za preciznom obradom ivica spoja
Otežano čišćenje alata od nalepa
Manje fleksibilan postupak od postupaka sa el.lukom (teže prenosan uređaj, otežano pozicioniranje,…)

## Slide 21: Zavarivanje električnom indukcijom
Kroz induktor protiče struja visoke frekvencije, a u osnovnom materijalu se indukuje struja koja utiče na zagrevanje.
Zagrevanje se kombinuje dejstvom pritiska, najčešće posredstvom valjaka.
Primena – naješće za šavne cevi.
Vrlo velika proizvodnost.

## Slide 22: Zavarivanje ultrazvukom
Generisanje toplote primenom mehaničkih vibracija ultrazvučne frekvencije (15-70kHz) i male amplitude.
Tanji limovi i polimeri
Šavno i tačkasto:
Koriste se i
namenski alati koji
odgovaraju
konfiguraciji
osn.mat.

## Slide 23: Zavarivanje eksplozijom
Hemijska energija detonacije eksploziva koristi se za spajanje komponenti.
Posredno i direktno:
1-voda
2-hermetički prsten
3-eksploziv
4-zaštitni lim
5-ploča (OM)
6-kalup (OM)
7-otvor za vazduh
8-porozna masa
1-detonator
2-eksploziv
3-zaštitni lim
4-ploča (OM)
5-ploča (OM)
6-postolje

## Slide 24
Specifičnosti:
Idealan postupak za spajanje raznorodnih materijala.
Ako su komponente metalurški ekstremno nekompatibilne, koristi se međusloj: čelik i legura Al sa međuslojem Cu.
Obično se koristi za oblaganje čelika koroziono-otpornim materijalom (nerđajući čelik, leg.Ti, Ni…).
Problem – posebni uslovi i ljudstvo za izvođenje
Samo za jednostavne geometrije: ploče i cevi
Najmanja brzina, vazduh ima vremena da napusti međuprostor, dobar kvalitet, rizik da ne dođe do spajanja
Najveća brzina, stvara se međusloj materijala koji se spajajaju (kod materijala koji se neograničeno rastvaraju je adekvatno: Cu i NI)
Stvaraju se talasi zbog privremenog zadržavanja vazduha , najbolje!

## Slide 25: Zavarivanje difuzijom
Zavarivanje difuzijom vrši se na presama, opremljenim posebnim alatima, gde se elementi zavaruju uz umereno zagrevanje na 0,5-0,7 Ttoplj (čelici 800-1100oC)
Dejstvo sile i toplote
Dejstvo sile i toplote
Elementi
Zagrejana ploča

## Slide 26
Specifičnosti:
Namenski alat za svaki proizvod
U vakuumu
Ne sme visok pritisak - da ne dođe do deformacija (5-20 MPa)
Potreban visok kvalitet obrade površina
Primena u avio-industriji i elektronici
Koristi se za zavarivanje svih materijala, ali isplativo za limove od skupih materijala kao što su legure Ti, Ni, Be, Zr i zavarivanje raznorodnih materijala

## Slide 27: Kovačko zavarivanje
Najstariji postupak zavarivanja pritiskom i zavarivanja uopšte
Zagrevanje na 1100-1300oC (u peći ili gorionikom) a zatim kovanje (ručno ili mašinski)
Dobra mogućnost zavarivanja čelika do 0,7% C i niskougljeničnih čelika
Nedostatak – mala produktivnost
Potrebno postići što veću površinu šava:

## Slide 28: Hladno zavarivanje
Hladno zavarivanje se odvija na sobnoj temperaturi, uz vrlo visok pritisak (300-600 MPa) i visok kvalitet kontaktnih površina.
Upotrebljivo za deformabilne materijale sa niskim naponom tečenja: Al, Cu, Ni, nerđajući čelik (austenitni)

## Slide 29: Hvala na pažnji!