## Slide 1
Tehnologija zavarivanja

## Slide 2: Potupci spajanja plastičnih masa
Plastične mase su vrsta polimera.
Polimeri su:
Plastične mase
Elastomeri (gume)
Polimeri se sastoje od dugačkih lanaca molekula, gde se osnovna jedinica (mer) ponavlja mnogo puta u nizu, gradeći polimer.

## Slide 3
Polimerizacija:
- Obrazovanje polimernih lanaca kroz povezivanje monomera u polimer, kroz otvaranje duple veze između atoma ugljenika i linerano postavljenje molekula:
Kovalentne veze

## Slide 4
Homopolimeri i kopolimeri:
Homopolimeri su polimeri kod kojih su svi merovi isti.
Kopolimeri – merovi nisu isti, a njihov raspored može biti:
a) Proizvoljan raspored
b) Pravilan raspored
c) U bloku
d) Kalemljeni

## Slide 5
Molekularna struktura:
Linerana – pojedinačni lanci poprečno povezani sekundarnim Van der Waals-ovim vezama (neki PE,PVC,PC,PMMA,PA-najlon)-termoplastični p.
Razgranata – imaju sekundarne lance koji povećavaju krutost i čvrstoću (neki PE, PC, polisaharidi, glikogen….)-termoplastični p.
Poprečno povezana – termoreaktivni p. (epoksidna i fenolna smola, silikoni,…)
Umrežena – visoko-poprečno povezani polimeri (fenol-formaldehidi-bakelit i epoksidna smola, (vulkanizovana guma))-termoreaktivni p.
Termoplastični polimeri – imaju temperaturu stakla Tg iznad koje omekšavaju, a nakon hlađenja im se vraćaju prvbitne meh.osobine – mogu se zavarivati!!!
Termoreaktivni polimeri – imaju veću čvrstoću i otp.na visoke temp., ali nakon zagrevanja im se meh.osobine ne vraćaju - ne mogu se zavarivati!!!

## Slide 6
Osnovne vrste polimera pogodnih za zavarivanje:
Skraćena oznaka | Puni naziv | Temperatura zavarivanja [oC]
ABS | Akrilonitril butadien stiren | 350
HDPVC (PVCVG) | Polivinil hlorid visoke gustine | 300
LDPVC (PVCNG) | Polivinil hlorid niske gustine | 400-500
PC | Polikarbonat | 350
HDPE (PEVG) | Polietilen visoke gustine | 300
LDPE (PENG) | Polietilen niske gustine | 270
PP | Polipropilen | 300
PA | Poliamid | 400

## Slide 7: Zavarivanje termoplastičnih polimera
Zavarivanje toplim vazduhom/gasom
Zavarivanje vrućim alatom
Visokofrekventno trenjem
Ultrazvučno
Vibraciono (trenjem)
Elektrootporno sa spojnicama, elektrofuzijsko

## Slide 8: Zavarivanje toplim vazduhom/gasom
Vazduh ili gas (N2 ili O2) dovodi se preko grejača, vruć gas se usmerava šobom. Polimer (osnovni i dodatni materijal) se topi i formira šav.

## Slide 9
Mogućnost mehanizacije ekstruzijom iz granulata (levo) ili plastične žice (desno):

## Slide 10: Zavarivanje vrućim alatom
Centriranje/ravnanje alatom, grejanje “peglom”, pritisak do hlađenja
Najbolje za cevi

## Slide 11: Visokofrekventno zavarivanje trenjem
Zagrevanje elektrodama priključenih na visokofrekventni generator (27 MHz) + pritisak.
Moguće je zavarivati plastike koje imaju molekularnu asimetriju u vidu hemijskih dipola: PA, PVC, PE,…

## Slide 12: Ultrazvučno zavarivanje
Zagrevanje se postiže ultrazvučnim talasima/vibracijama (15-40 kHz) i male amplitude koje izazivaju unutrašnje trenje i trenje između materijala koji se zavaruju.
Osnovni materijali
Radni sto-nakovanj
Dejstvo sile
Sonotroda
Ultrazvučne vibracije

## Slide 13: Vibraciono zavarivanje (zavarivanje trenjem)
Koristi se princip zavarivanja trenjem – vibriranjem dolazi do zagrevanja trenjem između komada osnovnog materijala i pritiskom dolazi do spajanja.
Vibracije se dobijaju mehaničkim, elektromagnetnim ili hidrauličnim putem
Niža frekvencija (100-300 Hz) i veća amplituda (0,5-3 mm)

## Slide 14
Zavarivanje trenjem sa mešanjem plastike=kao kod metala
Ne rotiraju
Rotira
Ne rotira
Ne rotira
Ne rotira
Rotira
Rotira
Pritisak
Pritisak
Pritisak
Pritisak
Zagrevanje
Zagrevanje
Kretanje
Pritisak

## Slide 15: Elektrootporno sa spojnicama, elektrofuzijsko zavarivanje
Upotreba dodatnih elemenata (nastavaka, fitinga, sedla,…) koji u sebi imaju elektrootporne spirale sa priključkom za struju. Prolaskom struje dolazi do zagrevanja i spajanja cevi i elemenata.
Razvijeno za cevi gasovoda:

## Slide 16: Hvala na pažnji!