## Slide 1: TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Ručno-elektrolučno zavarivanje (REL ili E postupak)
Elektroda se topi pod dejstvom el.luka.
Elektroda se sastoji od:
1.jezgra prečnika 2-6 mm koje popunjava žleb i sa delom osnovnog materijala obrazuje šav
2.obloge koja obrazuje trosku nad šavom

## Slide 3
Obrnuta polarnost:
Za bazične elektrode
Veća brzina topljenja osnovnog materijala
Najveći uvar
Kod celulozne i rutilne obloge elektrode
Zahteva se posebna obloga (sa kalijumom – povećava stabilnost luka)
Srednjji uvar
Jednosmerna struja: Naizmenična struja:
-
+
~
Prava polarnost:
Uglavnom za celulozne i rutilne (sa natrijumom) obloge elektrode
Najveća brzina topljenja elektrode, najmanji uvar (za navarivanje)
Савремене технологије спајања материјала 1

## Slide 4
Jezgro elektrode:
-izrađuje se od vučene žice
-čelično jezgro se izrađuje od niskougljeničnog, nisko i visoko legiranog čelika (sadržaj C do 0,12 %)
-jezgra od legura obojenih metala: Cu, Al,...

## Slide 5
Obloga elektrode: -uloga obloge je:
Obrazovanje zaštitne troske:
- zaštita tečnog metala od uticaja gasova iz okoline
- izdvaja kiseonik, azot, sumpor, fosfor iz rastopa;
- legira rastop dodavanjem npr. Si i Ti koji usitnjavaju strukturu
2. Snižavanje potencijala jonizacije prostora između elektrode i osnovnog materijala, čime se povećava stabilnost luka (inače nestabilan u vazduhu zbog visokog potencijala jonizacije)

## Slide 6
Vrste elektroda prema tipu obloge:
Celulozne: malo troske koja se lako uklanja, pogodne za korene zavare, neestetski izgled šava.
Rutilne: lako se uspostavlja luk, laka upotreba, lep izgled šava, gusta troska obezbeđuje zavarivanje u svim položajima.
Bazične: nizak nivo vodonika daje otpornost na hladne i vruće prsline , gusta troska obezbeđuje zavarivanje u svim položajima – za srednje ugljenične i legirane čelike
* Elektrode se koriste isključivo suve (ako treba, sušenje na 200-300oC)
Porast cene

## Slide 7
Podvrste REL postupka:
1. Zavarivanje položenom elektrodom
2. Gravitaciono zavarivanje
3. Zavarivanje pod vodom

## Slide 8: Zavarivanje položenom elektrodom
Poluautomatsko zavarivanje, gde su elektrode postavljene jedna za drugom u žljeb ili u ugao.
Jedan kraj se spoji na izvor struje, a na drugi se uspostavlja luk ugljenom elektrodom
Bakarna šina pridržava i sprečava krivljenje elektroda
Jedan zavarivač može kontrolisati više uređaja

## Slide 9: Gravitaciono zavarivanje
Poluautomatsko zavarivanje, gde su elektrode postavljene oslonjene na stub i osnovni materijal.
Može biti sa konstantnim i promenljivim uglom elektrode.
Zavarivanje se odvija do kad nosač elektrode stigne do graničnika
Jedan zavarivač može kontrolisati više uređaja

## Slide 10: Zavarivanje pod vodom
Izvodi se u gasnom mehuru od isparene okolne vode
Obavezna elektroda sa vodonepropusnim premazom .
U slatkoj i slanoj vodi, obično do dubine 30-40 m.
Problemi: povećana brzina hlađenja i povećan sadržaj vodonika (pogodni uslovi za hladne prsline-samo za niskougljenične čelike).

## Slide 11
Prednosti REL:
univerzalna metoda: za zavarivanje, navarivanje i rezanje
širok dijapazon elektroda (dodatnog materijala), za zavarivanje praktično svih metala i legura metala
mogućnost zavarivanja pod vodom, položenom elektrodom i gravitaciono

## Slide 12
Nedostaci REL:
Manja brzina zavarivanja u odnosu na druge metode elektrolučnog zav. zbog čišćenja troske (traje koliko i zavarivanje)
Pri zavarivanju u više prolaza (zavara ili slojeva) potrebno detaljno čišćenje prethodnih slojeva da se ne bi zadržala troska
Pojava značajnih deformacija pri većem unosu toplote
Nije pogodna metoda za zavarivanje relativno tankog osnovnog materijala

## Slide 13: Hvala na paznji!