## Slide 1: TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Zavarivanje u zaštitnom gasu
Kod zavarivanja u zaštitnom gasu, oko šava se dovodi zaštitni gas kako bi se sprečio prodor atmosferskih gasova u zonu zavarivanja (kiseonik, azot, vodonik).
Tipovi gasova:
Inertni (Ar, He) – ne reaguju sa rastopom
Aktivni (CO2) – reaguju sa rastopom

## Slide 3
Postupci zavarivanja u zaštitnom gasu:
MIG-Metal Inert Gas
MAG-Metal Active Gas
TIG-Tungsten Inert Gas
Plazma
Zavarivanje topljivom elektrodom
Zavarivanje netopljivom elektrodom

## Slide 4: Zavarivanje u inertnom gasu sa topljivom elektrodom (MIG)
Elektrodna žica se nalazi u buntu i dodaje se kontinualno.
Oko elektrodne žice se dovodi inertni gas (argon - Ar).
Ar štiti zonu
zavarivanja i
sprečava prodor
atmosferskih
gasova.

## Slide 5
MIG se obično koristi za zavarivanje metala koji imaju afinitet prema kiseoniku: legure Al, Cu, Ti, Mg, nerđajući čelici.
Jednosmerna struja obrnute polarnosti zbog stabilnijeg održavanja luka:
-
+
e

## Slide 6
Prenos metala sa elektrode u šav:
Pri Iz do 100 A prenos metala je u vidu krupnih kapi
Pri Iz preko 100 A prenos metala je u vidu mlaza sitnih kapi (veća dubina uvara, manje prštanje tečnog metala i pravilan oblik površine šava)

## Slide 7
Prednosti:
Visokoproduktivan postupak (velika brzina zavarivanja, po pravilu iz jednog prolaza do 8 mm)
Naročito pogodan postupak za metale koji imaju afinitet prema kiseoniku (leg.Al, Cu, Ti, Mg, nerđajući čelici)
Priprema šava ili nije potrebna, ili je manje obimna nego kod REL (ugao V-šava 30-50o)
Zaštitni gas ne mora da se mehanički čisti kao troska kod REL

## Slide 8
Nedostaci:
Ar je relativno skup gas, tako da je za zavarivanje niskougljeničnih i niskolegiranih čelika sasvim adekvatno koristiti jeftiniji zaštitni gas CO2 (MAG postupak).
Ne koristi se za zavarivanje tanjih limova – za to se koristi TIG
Pri zavarivanju na otvorenom, vetar može da oduva zaštitni gas.

## Slide 9: Zavarivanje u aktivnom gasu sa topljivom elektrodom (MAG)
Elektrodna žica se nalazi u buntu i dodaje se kontinualno.
Oko elektrodne žice se dovodi aktivni gas (ugljen-dioksid CO2).

## Slide 10
Disocijacija, oksidacija, dezoksidacija i legiranje rastopa:
-disocijacija CO2:
-disocijacija CO i O2:
-oksidacija elemenata:

## Slide 11
dezoksidacija – vrši se dodavanjem Si i Mn u elektrodnoj žici:
CO nije rastvorljiv u čeliku i izdvaja se u obliku mehurića.
* Sadržaj Si ne sme biti manji od 0,6 %, a Mn od 0,9 %

## Slide 12
Koristi se obično jednosmerna struja obrnute polarnosti zbog stabilnijeg održavanja luka:
Potoji mogućnost
automatizacije
MAG se koristi za
zavarivanje
niskougljeničnih i
niskolegiranih čelika.
-
+
e

## Slide 13
Prednosti:
Jeftiniji postupak od REL i EPP
Visoka produktivnost (ne skida se troska)
Proces zavarivanja se lako vizuelno prati
Nedostaci:
Prštanje metala i potreba za čestim čišćenjem mlaznice ako je struja zavarivanja preko 500 A
Površina šava ima estetski manje prihvatljiv izgled u odnosu na REL i EPP
Pri zavarivanju na otvorenom, vetar može da oduva zaštitni gas.
* Upotreba metode MAG je u porastu, čak i kod individualnih korisnika.

## Slide 14: Zavarivanje u inertnom gasu sa netopljivom elektrodom (TIG)
Elektroda je netopljiva (od volframa), luk se uspostavlja između elektrode i osnovnog materijala, a dodatni materijal se dodaje u el.luk.
Ar štiti zonu
zavarivanja i
sprečava
prodor
atmosferskih
gasova.

## Slide 15
Koristi se ili naizmenična struja (leg.Al, Mg) ili jednosmerna struja prave polarnosti (nerđajući čelici, leg.Ti, Cu,…):
-
+
e
~
Naizmenična struja
Jednosmerna struja-prava polarnost

## Slide 16
* Ne sme se koristiti jednosmerna struja obrnute polarnosti zbog nanošenja osnovnog materijala na volframsku elektrodu (posle sledi obavezno čišćenje i oštrenje=skraćenje i trošenje relativno skupe elektrode).
** Materijali sa višom temperaturom topljenja (nerđajući čel., leg.Ti, Cu,…) se pri upotrebi naizmenične struje nedovoljno efikasno tope.

## Slide 17
Upotreba gasova:
- Prvi izbor je Ar ili He!!!
Pored Ar/He, koristi se smeša gasova pod nazivom “formir gas” (75-95% N, 5-25 % H) – manje kvalitetna atmosfera (aktivni gas, adekvatan za nerđajuće čelike) ali jeftiniji od Ar
Posebna pažnja pri zavarivanju cevovoda pri niskim temperaturama – treba u potpunosti izbaciti vazduh (kiseonik) iz cevi, u suprotnom se javlja obojenje zone uticaja toplote zbog kontaminacije kiseonikom i oštećenja zaštitnog Cr2O3 sloja:

## Slide 18
Prednosti:
Visok kvalitet zav.spoja
Pogodna metoda za zav.tankih limova (do 4 mm)
Najpogodnija metoda za elektrolučno zav.legura Al i Ti (teško zavarljivi materijali)
Nedostaci:
Manja produktivnost od MIG
Cena elektrode je visoka, kao i Ar (zato se koristi formir gas)
Pri zavarivanju na otvorenom, vetar može da oduva zaštitni gas.

## Slide 19: Plazma zavarivanje
Radni gas ističe velikom brzinom kroz el.luk, stvarajući plazmu (visoko jonizovan gas)
Temp.el.
luka je
20000-
30000oC
Srodan
postupak sa
TIG.
TIG
Plazma
Osnovni materijal
Elektroda od volframa
Zaštitni
gas
Zaštitni
gas
Radni
gas
Mlaznica
Mlaznica
Električni luk
El.luk pod dejstvom radnog gasa koji se širi

## Slide 20
Specifičnosti:
- Koristi se prava polarnost
- Zbog visoke temperature, postupak je namenjen za zavarivanje čelika i teško topljivih materijala (legure Ti)
- Debljine materijala od malih debljina (kao TIG) do 18 mm sa I-šavom i 25 mm u jednom prolazu sa V-šavom (4 puta više od TIG-a i na nivou EPP-postupka).
- Moguća kombinacija sa TIG u jednom uređaju za proširenje dijapazona radnih predmeta koji se mogu zavarivati.

## Slide 21
Prednosti:
Širok dijapazon uvara, bez ograničenja u položaju
Pogodniji postupak za teško topljive materijale (leg.Ti) od MIG/TIG
Uzana zona uticaja toplote
Alternativa laserskom zav.ili zav.elektronskim snopom, pri čemu je moguća manje precizna obrada osnovnog materijala
Pogodnost za rezanje
Nedostaci:
Visoka cena uređaja
Velika potrošnja relativno skupog gasa (Ar)
Potrebna preciznija obrada osnovnog materijala nego kod TIG

## Slide 22: Hvala na pažnji!