## Slide 1: TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Gasno zavarivanje
Izvor toplote je zavarivački plamen dobijen sagorevanjem acetilena (C2H2) u kiseoniku.
Može se koristiti i propan i butan, ali samo za rezanje.
Prema osnovnoj šemi sličan postupak sa TIG.

## Slide 3
Elementi plamena:
1-Jezgro plamena – raspadanje acetilena:
2-Primarno sagorevanje acetilena (O2 iz boce):
3-Omotač plamena – sekundarno sagorevanje (O2 iz okoline-može biti opasno)*:
* Plamen nije koncentrisan izvor toplote kao zavarivački luk, što uzrokuje veće deformacije, širi ZUT, zaostale napone…
(kod REL 4000oC)

## Slide 4
Vrste plamena:
- Ključan je odnos β=O2/C2H2
β=1,1-1,2 normalan plamen: čelici, Cu
β <1,1 redukujući plamen-višak acetilena (svetlo jezgro): liv. gvožđa, leg.Al, bronza
β >1.2 oksidišući plamen-višak kiseonika; mesing (sprečava se gubitak Zn, jer se formira sloj ZnO koji ga zadržava u šavu)

## Slide 5
Specifičnosti izvođenja šavova:
mm
mm
Izvođenje šavova bez ili sa dodatnim materijalom
Izvođenje šavova sa dodatnim materijalom

## Slide 6
Gasno zavarivanje je najpogodnije za zavarivanje osnovnog materijala relativno male debljine (do 0,5-1,5 mm), gde je produktivnost veća nego kod REL. TIG daje bolji kvalitet za ove debljine.
REL je produktivniji od gasnog zavarivanje za veće debljine, preko 5 mm.
Upotreba gasnog zav. za remontne radove na terenu.
Poželjno je zavarivanje sa obe strane ako je moguće zbog deformacija.
mm
mm

## Slide 7
Mogućnost zavarivanja materijala različitih debljina može se regulisati na sledeće načine:
Protokom acetilena
Uglom gorionika
3. Veličinom otvora gorionika

## Slide 8
1. Određivanje protoka acetilena:
* Iako se bakar topi na nižoj temperaturi od čelika, potreban je veći protok acetilena (veći gorionik) zbog veće toplotne provodljivosti bakra nego kod čelika.

## Slide 9
2. Ugao gorionika:-pomoćno sredstvo
Mala debljina osnovnog materijala-umeren uvar, ali zagrevanje veće površine
Velika debljina osnovnog materijala, velik uvar, zagrevanje manje površine
Primena ugla u zavisnosti od debljine osnovnog materijala – veći ugao – veći i uvar

## Slide 10
Kretanje vrha gorionika:

## Slide 11
3. Gorionici se obeležavaju brojevima 1-8, za zavarivanje limova od 0,5-1 mm sve do 20-30 mm
Vrste gorionika (1-ventil za kiseonik, 4-ventil za acetilen):
Bez usisavanja - kiseonik i acetilen se mešaju u komori (2)
Sa usisavanjem –
poseduju injektor (2)
profilisan prostor za
mešanje (3) gde
vlada vakuum

## Slide 12
Prednosti:
Primena za zavarivanje, navarivanje, rezanje i tvrdo lemljenje
Veća brzina od REL kod debljina limova i cevi do 1,5 mm
Manje fokusiran izvor toplote uzrokuje velik unos toplote i sporo hlađenje, što sprečava pojavu martenzita u ZUT-u.
Nezamenljiv postupak za reparaturna zavarivanja na terenu
Zavarivanje čelika, obojenih metala (pre svega leg.Al i Cu), livenih gvožđa

## Slide 13
Nedostaci:
Manje fokusiran izvor toplote od zavarivačkog luka uzrokuje širok ZUT, sporo hlađenje, mogućnost pojave Vidmanštetenove strukture i značajnije deformacije u odnosu na elektrolučno zav.
Kvalitet kod zavarivanja tankih limova i obojenih metala lošiji nego kod TIG-a
Produktivnost za debljine preko 5 mm manja nego kod REL

## Slide 14: Hvala na pažnji!