## Slide 1: TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Zavarivanje trenjem
Trenje se koristi i za obezbeđenje pritiska i povišene temperature.
Dovoljna je temperatura od oko 0,8Ttopljenja, kada je materijal razmekšan.
Postoje dva postupka:
1. Konvencionalno zavarivanje trenjem
2. Zavarivanje trenjem sa mešanjem

## Slide 3: Konvencionalno zavarivanje trenjem
Koristi se međusobno rotaciono kretanje osnovnog materijala (500-1500 o/min) uz aksijalni pritisak.
Postoje dve aksijalne sile: F1 koja uz rotaciju izaziva zagrevanje i F2 koja vrši dodatni pritisak i zavarivanje.

## Slide 4
Primena i specifičnosti:
Mogućnost zavarivanja različitih vrsta čelika, leg.Cu, Al, kao i ostvarivanje raznorodnih spojeva: leg.Al sa Cu, brzorezni čelik sa ugljeničnim čelikom,...
Visoka produktivnost
Ograničenje u obliku radnog predmeta
Nemoguć rad na terenu

## Slide 5: Zavarivanje trenjem sa mešanjem
ZTM je postupak zavarivanja bez topljenja, gde se posebnim alatom izaziva razmekšavanje materijala i mešanje OM.

## Slide 6
Izlazna rupa
Popunjena ulazna rupa
Smer zavari-vanja

## Slide 7
Mešanje i prenos (transport) materijala:

## Slide 8
Geometrija alata podrazumeva geometriju trna i čela alata:
1) Geometrija trna alata:

## Slide 9
2) Geometrija čela alata:

## Slide 10
Osa alata:
Vertikalna
Zakošena pod
malim uglom (2-3o)

## Slide 11
Brzina obrtanja alata i brzina zavarivanja:
Parametri imaju različite vrednosti za različite osnovne materijale:

## Slide 12: Mikrostruktura zavarenog spoja
grumen
ZUT
ZUT
TMZ
TMZ
ZUT
ZUT
šav

## Slide 13
Promena tvrdoće
zavarenog spoja:
AA2024 (Al-Cu):
AA5052 (Al-Mg):

## Slide 14
Vrste šavova:

## Slide 15
Prednosti:
mogućnost zavarivanja drugim postupcima teško zavarljivih materijala kao što su legure Al-Cu (duraluminijum) i Al-Zn-Mg, odnosno raznorodnih materijala (leg. Al sa Mg, leg. Al sa Cu...)
Relativno mali unos toplote-male ili bez deformacija
Ušteda energije
Nepotrebna atmosfera i dodatni materijal
Mogućnost postizanja veće čvrstoće šava u odnosu na osnovni materijal
Mogućnost izrade tunela (kanala) ili površinske obrade

## Slide 16
Nedostaci:
Izlazna rupa
Potreba za preciznom obradom ivica spoja
Otežano čišćenje alata od nalepa
Manje fleksibilan postupak od postupaka sa el.lukom (teže prenosan uređaj, otežano pozicioniranje,…)

## Slide 17
Primena: železnica, brodogradnja, raketna tehnika, avio-industrija, itd.

## Slide 21
Izrada tunela (kanala) ili površinska obrada
Tuneli se koriste za uvođenje sredstva za hlađenje kod alata za livenje pod pritiskom ili brizganje
Može biti samo obrada u cilju usitnjavanja strukture ili unošenje čestica u površinu zbog povećanja otpornosti na habanje, pri čemu se čestice postavljaju u prethodno izrađene kanale

## Slide 22: Hvala na pažnji!