## Slide 1: TEHNOLOGIJA MAŠINOGRADNJE
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Izrada toplotne i procesne opreme zavarivanjem
Cevovodi
Rezervoari
Kotlovi
Posude sa tankim zidovima

## Slide 3: Izrada zavarenih cevovoda
Cevovodi služe za transport fluida (tečnosti i gasova).
Postoje magistralni i cevovodi u postrojenjima.

## Slide 4: Izrada cevi
Šavne cevi se izrađuju:
Postupcima savijanja limova na presama (sa jednim i sa dva prava šava)
Spiralnim oblikovanjem:
Iz lima jedne debljine moguće je
dobiti različite prečnike
cevovoda.
Ugao α=(40 – 66)o
B/D=2.35-1.25

## Slide 5
*nastavljanje cevovoda:

## Slide 6: Izrada zavarenih rezervoara
Rezervoari su posude za čuvanje tečnosti do nadpritiska 0,5 bara i temperature 100oC.
Vrste rezervoara:
Vertikalni cilindrični rezervoari
Položeni cilindrični rezerovari
Loptasti rezervoari

## Slide 7: Vertikalni cilindrični rezervoari
Pod je najčešće ravan, a krov pod kosinom.
Zapremina 100-20000 m3
dno d=4-16 mm
plašt
d=4-16 mm
krov d=2,5-3 mm

## Slide 8
Izrada plašta:
d>6mm
d<6mm
l>25-30 mm

## Slide 9
Šema izrade krova u sekcijama:
Izrada krova sa rešetkastom konstrukcijom je složeno, pa se prešlo na alternativne konstrukcije:
Sa visećim krovom
Sa sferičnim krovom/dnom

## Slide 10
Rezervoari sa visećim krovom (oslanjanje krova na stub i plašt):
Rezervoari sa sferičnim krovom (oslanjanje krova samo na plašt):

## Slide 11
Rezervoari sa sferičnim krovom i dnom:

## Slide 12: Izrada vertikanih rezervoara
Izrada plašta
Izrada dna
Izrada krova (sferičnog)=izrada danceta

## Slide 13
Izrada plašta rezervoara:
Savijanjem u rolnu
Zavarivanje plašta iz jedne rolne

## Slide 14
Izrada plašta savijanjem u rolnu – šematski prikaz:
1. Zavarivanje sa jedne strane
2. Bubanj za okretanje plašta
3. Zavarivanje sa druge strane
4. Bubanj za namotavanje zavarenog plašta
5. Plašt namotan u rolnu

## Slide 15
Redosled montaže limova plašta:

## Slide 16
Redosled izvođenja zavarenih spojeva:
Prvo poprečni pa uzdužni šavovi
Od debljih ka tanjim limovima

## Slide 17
Izrada plašta zavarivanjem iz jedne rolne:
Pozicija 3:
Zavarivanje (tačkasto, MAG)
Plastična deformacija (pertlovanje):

## Slide 18
Izrada dna rezervoara:
Veći rezervoari - elementi dna se isecaju i pripremaju u radionici, a zavaruju na radilištu
Manji rezervoari - elementi dna se isecaju, pripremaju i zavaruju u radionici, a spajaju na radilištu

## Slide 19: Položeni cilindrični rezervoari
Zapremina 3-300 m3
d=3-36mm
l=2-30m
D=1,4-4m

## Slide 20
Izvođenje šavova:

## Slide 21
V-izvlačenje sferičnog dela danca:

## Slide 22
VI izvlačenje oboda danca

## Slide 23
VII rezanje i priprema ivica danca za zavarivanje

## Slide 24
Montaža i zavarivanje položenih cilindričnih rezervoara:
I montaža sekcija plašta
II montaža danceta na plašt
III zavarivanje kružnih šavova sa unutrašnje strane
IV zavarivanje kružnih šavova sa spoljašnje strane
V montaža i zavarivanje dve sekcije rezervoara

## Slide 25
I montaža sekcija plašta

## Slide 26
II montaža danceta na plašt

## Slide 27
III zavarivanje kružnih šavova sa unutrašnje strane

## Slide 28
IV zavarivanje kružnih šavova sa spoljašnje strane

## Slide 29: Loptasti rezervoari
Zapremine 6-4000 m3

## Slide 30: Izrada loptastih rezervoara
Koriste se dve metode:
1. Veći rezervoari - isecanje i priprema limova u radionici, montaža i zavarivanje na radilištu
2. Manji rezervoari - izrada sekcija u radionici i montaža i zavarivanje na radilištu
* limovi se deformišu na toplo presama (veće debljine) ili na hladno valjcima.

## Slide 31
Montaža sekcija u vertikalnom položaju:
Prvo se izvode kratki šavovi, pa koreni zavar na dužinama od po 400 mm (obično REL, MAG).
Sekcija se skida, okreće ispupčenjem prema dole i završi koreni zavar (REL, MAG).

## Slide 32
Zatim zavarivanje limova sa druge strane (REL, MAG):

## Slide 33
Princip zavarivanja sekcija:
Prvo meridijalni šavovi, pa ekvatorijalni
Zavarivanje na manipulatoru:

## Slide 34: Izrada zavarenih sudova pod pritiskom
Posude pod pritiskom služe za čuvanje fluida pod nadpritiscima iznad 0,5 bara.
Vrste:
Kotlovi
Posude sa tankim zidovima

## Slide 35: Izrada kotlova
Kotlovi se izrađuju od kotlovskih limova, koji moraju da izdrže visoke pritiske i temperature, a imaju relativno nisku cenu i visoku zavarljivost zbog obavljanja remonta (zamene elemenata).
Tipični kotlovi visoke produktivnosti imaju prečnik 1600-1800 mm i debljinu zida do 100 mm.

## Slide 36
Osnovna konstrukcija je slična horizontalnim cilindričnim rezervoarima, a samim tim i izrada.
Osnovna konstrukcija se sastoji od centralnih sekcija i dva danceta:

## Slide 37
Zbog velikog broja cevi, posebnu pažnju treba posvetiti priključcima.

## Slide 38
Izvođenje priključaka na plaštu kotla:
Niski i srednji pritisci
Visoki pritisci
Visoki pritisci – podložni prsten se uklanja
Visoki pritisci-najpogodnije rešenje, najteže za izvođenje
Za veće prečnike

## Slide 39
Priključci sa ojačanjem:

## Slide 40
Oblici dna-prečnici manji od 500 mm (c,d-manje odgovorne konstrukcije):

## Slide 41: Posude sa tankim zidovima
Debljina zidova ne prelazi 7-10 mm.
Izrađuju se od različitih materijala: čelici, legure bakra i aluminijuma...

## Slide 42
Posuda za vazduh za kamione (za kompresor) od niskougljeničnog čelika:

## Slide 43
Zavarivanje priključaka (MAG):
- Obrtno postolje 2 se okreće brzinom zavarivanja.

## Slide 44
Zavarivanje plašta za danca (MAG):
- Obrtno postolje okreće montirani rezervoar brzinom zavarivanja uz istovremeno izvođenje šavova.

## Slide 45
Posuda za vazduh vazdušne kočnice kod železničkih vagona (MAG):

## Slide 46: *Opšte preporuke
Nastavci limova

## Slide 47
Rezervoar-cisterna, detalji zavarivanja

## Slide 48
Hvala na pažnji!