## Slide 1: TEHNOLOGIJA MAŠINOGRADNJE
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Greške u zavarenim spojevima
Svrstavaju se u grupe:
Prsline
Uključci gasa – šupljine
Uključci u čvrstom stanju
Nalepljivanje i nedostatak provara
Greške oblika
Ostale greške

## Slide 3: Prsline
Vrste prslina:
Vruće (najčešće nastaju u šavu) – kristalizacione
Hladne (najčešće nastaju u ZUT-u) – tokom hlađenja, ispod 200oC

## Slide 4
Vrste prslina prema veličini:
Mikroprsline (otkrivaju se mikroskopom – svetlosnim ili elektronskim, eventualno ultrazvukom)
Prsline (otkrivaju se vizuelno, lupom – 10x, radiografijom)
Pukotine (otkrivaju se vizuelno)
* za širenje prsline je potreban ~10x manji napon nego
za nastajanje prsline!!!
** širenjem prsline dolazi do potpunog razaranja
zavarenog spoja – prsline se ne tolerišu!!!
*** popravljaju se prsline nastale npr.tehnologijom livenja, a to je isplativo samo u slučaju da je radni predmet velikih dimenzija i visoke cene – popravka se vrši navarivanjem

## Slide 5
Na vrhu šava-vruća prslina (lokalna segregacija)
2,3. Usled skupljanja – vruća prslina
4. Blizu linije topljenja (ako dodatni materijal ne odgovara osnovnom)-vruća prslina
5. Lokalna segregacija – vruća prslina
6,7,8. Hladne prsline
9. Hladna prslina – može da pređe u prslinu usled skupljanja (3)
Vrste prslina prema položaju:

## Slide 6: Vruće prsline
Vruće prsline nastaju u procesu kristalizacije, odnosno hlađenja šava.
Nastaju interkristalno, a propagiraju interkristalno ili transkristalno.
Nastaju u temperaturnom intervalu krtosti: pri hlađenju dolazi do neravnomernog zagrevanja (širenja i skupljanja materijala šava), tokom kojeg je materijal šava opterećen na pritisak i zatezanje.

## Slide 7
Vruće prsline nastaju ukoliko skraćenje šava premaši deformacionu sposobnost materijala na određenoj temperaturi:
Ne valja!
Deformaciona sposobnost materijala
2. Skraćenje šava
*b) opasno zbog zateznih napona (+) neposredno nakon očvršćavanja dok materijal još uvek ima relativno malu čvrstoću

## Slide 8
Sprečavanje obrazovanja
vrućih prslina:
Predgrevanje u intervalu 150 – 500oC:
2. Odabirom pogodnog dodatnog materijala i obloge/praha (što manje C i S, što više modifikatora Si, Ti i Mn)
3. Što sitnozrniji osn.mat.-sprečavanje VP u ZUT-u, zbog veće duktilnosti

## Slide 9: Hladne prsline
Nastaju pri hlađenju ispod 200oC, a propagacija može da se desi dugo nakon zavarivanja usled opterećenja u eksploataciji.
Nastaju interkristalno (na granicama zrna), a propagiraju interkristalno ili transkristalno.

## Slide 10
Hladne prsline nastaju usled:
1. Zakaljivanja ZUT-a
2. Prisustva vodonika u ZUT-u
3. Zaostalih napona

## Slide 11
Sprečavanje obrazovanja hladnih prslina:
Upotreba bazičnih i osušenih elektroda (sa smanjenim sadržajem vodonika)
Upotreba austenitnih elektroda 18% Cr – 8% Ni - vodonik se bolje rastvara u austenitu i ne difunduje u ZUT, a iz austenita se izbacuje sporim hlađenjem
Predgrevanje osnovnog materijala - izbegava se zakaljivanje, smanjuje lokalno naprezanje, olakšava difuzija vodonika (prema spolja).

## Slide 12: Uključci gasa - šupljine
Nastaju usled “zarobljavanja” obrazovanih gasova tokom zavarivanja u metalu šava: kiseonik (uključujući CO i CO2), azot, vodonik.
Vodonik je posebno opasan zbog male veličine i mogućnosti da se pojavi i u zoni uticaja toplote, pa u martenzitu pri rekombinaciji iz atomnog u molekularni može da izazove porast pristiska i hladnu prslinu.
Rešava se sporijim hlađenjem (predgrevanje, veći unos toplote) ili pogodnim izborom elektrode (austenitna – stvara se više prostora u kristalnoj rešetci i omogućava migracija vodonika iz ZUT-a u metal šava)

## Slide 13: Uključci u čvrstom stanju
Nastaju:
od zaostale troske tokom zavarivanja REL-om iz više prolaza i nedovoljnim čišćenjem prethodnog prolaza (temeljno čišćenje i brušenje ili MAG postupak)
od “zarobljenih” oksida velikih dimenzija tokom zavarivanja: kod MAG postupka (kiseonik iz CO2 vezan za Mn ili Si) ili REL sa rutilnom elektrodom (kiseonik iz TiO2 iz rutilne obloge)

## Slide 14: Nalepljivanje i nedostatak provara
Nalepljivanje – nepostojanje veze između nanetog dodatnog materijala i osnovnog materijala ili dva sloja dodatnog materijala.
Nedostatak provara – delimično odsustvo rastapanja stranice žljeba tako da ostaje praznina između stranica.

## Slide 15: Greške oblika
Posledica parametara zavarivanja koji nisu optimalni:

## Slide 16: Ostale greške
Sve greške koje se ne mogu svrstati u prethodne:
Prskanje: raspršene kapljice rastopljenog metala na osn.mat ili metal šava (volframa kod TIG-a)
2. Mestimično čupanje: na osn.mat. zbog uklanjanja pomoćnih elemenata
3. Trag brušenja: oštećenje usled neadekvatnog brušenja
4. Trag uspostavljanja el.luka: usled slučajnog uspostavljanja el.luka …

## Slide 17: Hvala na pažnji!