## Slide 1: Tehnologije spajanja savremenih materijala

## Slide 2
Nastavne jedinice:
Probe zavarljivosti čelika
Zavarljivost ugljeničnih čelika
Zavarljivost niskolegiranih čelika
Zavarljivost zakaljivih čelika
Zavarljivost nerđajućih čelika
Zavarljivost livenog gvožđa
Zavarljivost bakra i legura bakra
Zavarljivost aluminijuma i legura aluminijuma
Zavarljivost magnezijuma, titana, nikla i njihovih legura

## Slide 3
10. Zavarljivost raznorodnih materijala
11. Zavarljivost materijala sa zaštitnim slojem
12. Spajanje kompozitnih materijala
13. Navarivanje tvrdih legura
14. Zavarljivost termoplastičnih polimera
15. Zavarljivost na niskim temperaturama

## Slide 4
Definicija zavarljivosti prema MIZ-u (Međunarodni institut za zavarivanje):
Metal (materijal) se smatra zavarljivim, kada se određenim postupkom za određenu namenu postiže homogen zavareni spoj koji odgovara postavljenim zahtevima u pogledu mehaničkih osobina a ujedno zadovoljava kao sastavni deo zavarene konstrukcije.

## Slide 5: Probe zavarljivosti čelika
Cilj proba zavarljivosti čelika je da se odredi osetljivost na prsline šava i ZUT-a pri zavarivanju određenog čelika određenim postupkom zavarivanja.

## Slide 6: *Prsline u zavarenim spojevima
Prsline u zavarenim spojevima mogu biti:
Vruće (njačešće u šavu)
Hladne (najčešće u ZUT-u)

## Slide 7
Na vrhu šava-vruća prslina (segregacija)
2,3. Usled skupljanja – vruća prslina
4. Blizu linije topljenja (ako dodatni materijal ne odgovara osnovnom)-vruća prslina
5. Lokalna segregacija – vruća prslina
6,7,8. Hladne prsline
9. Hladna prslina – može da pređe u prslinu usled skupljanja (3)

## Slide 8: Vruće prsline
Vruće prsline nastaju u procesu kristalizacije, odnosno hlađenja šava.
Nastaju interkristalno, a propagiraju interkristalno ili transkristalno.
Nastaju u temperaturnom intervalu krtosti: pri hlađenju dolazi do neravnomernog skupljanja materijala šava, tokom kojeg je materijal šava opterećen na pritisak i zatezanje.

## Slide 9
Vruće prsline nastaju ukoliko skraćenje šava premaši deformacionu sposobnost materijala na određenoj temperaturi:
Deformaciona sposobnost materijala
2. Skraćenje šava
*b) opasno zbog zateznih napona (+)

## Slide 10
Rešavanje problema vrućih prslina:
1. Predgrevanje u intervalu 150 – 500oC:
2. Popunjavanje završnog kratera
3. Smanjenjem dužine šavova i njihovog broja ili optimizacijom redosleda izvođenja
4. Odabirom pogodnog dodatnog i osnovnog materijala (što manje C i S, što više Mn)
5. Što sitnozrniji osn.mat.-sprečavanje VP u ZUT-u, zbog veće duktilnosti
Dodavanje modifikatora za usitnjavanje strukture u vidu praška ili kroz oblogu elektrode (Ti)

## Slide 11: Hladne prsline
Nastaju pri hlađenju ispod 200oC
Nastaju interkristalno, a propagiraju interkristalno ili transkristalno.
Nastaju usled:
1. Zakaljivanja ZUT-a (zarobljavanje H2 izaziva povećanu krtost martenzita)
2. Nakupljanje atomskog 2H u mikrošupljinama u ZUT-u i njegov prelazak u molekularni oblik H2 izaziva velike unutrašnje napone
3. Zaostali naponi: uzduž šava deluje pritisni napon, a poprečno u odn.na šav smičući. Lom se javlja pod 45o.

## Slide 12
Rešavanje problema hladnih prslina:
Upotreba bazičnih elektroda (sa smanjenim sadržajem vodonika)
Upotreba austenitnih elektroda 18% Cr – 8% Ni (vodonik se bolje rastvara u austenitu i ne difunduje u ZUT)
Predgrevanje (izbegava se zakaljivanje):
1 – bez predgrevanja
2 – sa predgrevanjem na 200oC

## Slide 13: Probe zavarljivosti čelika
Na vruće prsline:
Tekken proba (Y-proba)
Proba sa dvostranim ugaonim šavom
Proba u obliku T-nosača
IPT proba
...
Na hladne prsline:
Tekken proba (Y-proba)
CTS proba
Focke Wulf proba
Krommerell proba
Kirov proba
Jominy proba
Kinzel proba
...
*Rezultati različitih proba nisu u potpunosti uporedivi

## Slide 14: Tekken proba-Y proba (vruće i hladne prsline)
Anker šavovi
Probni šav
Vruće prsline
Hladne prsline

## Slide 15: Proba sa dvostranim ugaonim šavom (vruće prsline)
Šavovi 1 (anker šav) i 2 se izvode najvećom strujom koju propisuje proizvođač elektrode.
Šav 2 se izvodi “u koritu”, u suprotnom smeru u odnosu na šav 1, najduže 5 s nakon šava 1.
Vrši se vizuelna kontrola šavova, brusi se šav 1, a šav 2 se lomi i pregleda.

## Slide 16: CTS proba (hladne prsline)
Prvo se limovi vežu zavrtnjem, 1 - anker šavovi, 2 i 3 - probni šavovi.
Šavovi 2,3 se izvode u koritu, na ohlađenom uzorku, sa elektrodom 4 mm i sa 5 mm elektrode po cm šava.
24 h nakon toga se uzorak preseca i vade se tri uzorka.
Ako se pronađe i jedna prslina, proba je negatvna.

## Slide 17: Kirov proba (hladne prsline)
Vrši se navarivanje sa istovremenim hlađenjem vodom sa donje strane.
Po kratkim isprekidanim linijama se vrši zasecanje testerom i prelama se uzorak.
Ukoliko nema hladnih prslina, proba je pozitivna

## Slide 18: Krommerell proba (hladne prsline)
Zavarivanje se izvodi elektrodom prečnika de=4 mm
Pri savijanju, beleži se ugao do prve prsline, α
Ako je zadovoljen izraz:
α≥1500/d
proba je zadovoljena

## Slide 19: Focke-Wulf proba (hladne prsline)
Oksiacetilenskim plamenom ili TIG postupkom, vrši se pretapanje osnovnog materijala prema šemi.
Ako nema hladnih prslina, proba se ocenjuje pozitivno.

## Slide 20: *Ispitivanje zavarenih spojeva sa razaranjem
Ispitivanje zavarenih spojeva se vrši u pogledu:
Ispitivanja mehaničkih osobina
Makro ispitivanje
Bez defekata (grešaka):
Prelivanje
Utonulost
Preveliko uzvišenje
Prokaplina…

## Slide 21: Ispitivanje mehaničkih osobina
Ispituju se:
Zatezne karakteristike (Rm, Rp)
Energija udara
Savijanje
Tvrdoća
Daje se najmanja dozvoljena vrednost (u odnosu na osnovni materijal)
Daje se najveća dozvoljena vrednost
Bez prslina pri savijanju do 180 o (čelici)

## Slide 22: Uzorkovanje – primer za brodski čelik
1000 mm
400 mm
50 mm sa krajeva se odbacuje
Smer zavarivanja
1 uzorak za makro ispitivanje
1 uzorak za zatezanje
2 uzorka za savijanje (1 preko korena, 1 preko lica šava)
1 uzorak za makro ispitivanje
1 uzorak za ispitivanje tvrdoće
9 uzoraka za ispitivanje energije udara
1 uzorak za zatezanje
2 uzorka za savijanje (1 preko korena, 1 preko lica šava)

## Slide 23
Za ispitivanje energije udara se uzimaju po tri uzorka sa V-zarezom na tri mesta:
Osa šava
Linija topljenja
2 mm od linije topljenja u ZUT-u
šav
Osa uzorka
ZUT
ZUT
Linija topljenja
1.Osa šava
1.Linija topljenja
3.2 mm od linije topljenja u ZUT-u
Lice šava

## Slide 24: Makro ispitivanje:

## Slide 26: Hvala na pažnji!