## Slide 1: Tehnologija spajanja savremenih materijala
Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju

## Slide 2: Zavarljivost ostalih metala i legura
Titan
Magnezijum

## Slide 3: Zavarljivost titana i legura titana
Osobine titana/legura titana:
- Temperatura topljenja 1727 oC
Gustina titana: 4,5 g/cm3 (~4,42 g/cm3 Ti-6Al-4V)
Legirajući elementi: Al, V, Mo, Zr, Fe...
Podela legura: α (HGS), α/β, β (ZCK)
Naješće korišćena legura Ti-6Al-4V (preko 70% proizvoda), sastav – α/β, namena: implanti, lopatice kompresora motora aviona, kućišta reduktora, elementi konstrukcije aviona, itd.
Zavarljivost – ograničena na α i α/β legure.

## Slide 4
Postupci zavarivanja legura Ti:
- TIG
MIG
Plazmom
Elektronskim snopom
Difuzijom
- Elektrootporno tačkasto

## Slide 5
Generalne preporuke:
Osnovni problem je prisustvo kiseonika, vodonika i vodene pare koje izazivaju krtost i generalno loše mehaničke osobine.
Potrebno detaljno čišćenje površina (vlaga – H2O!!!), min 30 mm od ivice spoja (aceton za prljavštinu, vodeni rastvor 2-4% fluorovodonične kiseline i 30-40% azotne kiseline i ispiranje dejonizovanom vodom za uklanjanje oksida), odmah nakon toga zavarivanje
Upotreba vrlo čistih gasova (Ar), da ne bi došlo do kontaminacije (O2, H2).
Potreban zaštitni gas i sa lica i korena šava, eventualno sa korene strane može podloška od keramike ili grafita.
DM istorodan kao OM, tehn.čisti Ti ako je primaran zahtev za duktilnošću šava

## Slide 6
I šav do debljine OM 2,4 mm
U šav za debljine OM preko 9,5 mm
V šav za debljine OM od 2,4-9,5 mm
Modifikovani U šav za debljine OM preko 9,5 mm
0-4 mm
2,4 mm
1,6-2,4mm
5 mm
1,4-2,4mm
0-0,8 mm
0-2,4 mm
6,4
mm
Predgrevanje do 120oC zbog oksidacije i potrebe za ponovnim šišćenjem (četka od austenitng nerđajućeg čelika)
Specifični oblici šavova:

## Slide 7: TIG/MIG
Obavezno uklanjanje oksida titana sa površine.
Protok argona mora biti optimalan:
- previše mali – nedovoljna zaštita
preveliki – turbulentno kretanje gasa, takođe nedovoljna zaštita
Poželjna podloška na korenu šava zbog otklanjanja opasnosti od prokapline (prevelike struje).

## Slide 8: Zavarivanje elektronskim snopom
Vrhunski kvalitet
Moguće zavarivanje relativno velikih debljina.
Mali unos toplote – mala širina ZUT-a
Visoka cena
Ograničenje dimenzija radnog predmeta zbog potrebe za vakuumskom komorom (što je komora veća, teže se postiže vakuum).

## Slide 9: Zavarivanje plazmom
Srodno TIG postupku.
Skuplja oprema, ali obezbeđeno zavarivanje materijala većih debljina u odnosu na TIG.
Titan i legure titana imaju velik površinski napon (velika viskoznost), što ih čini idealnim za zavarivanje plazmom, zbog visokih temperatura koje se javljaju (sprečavanje pojave prokaplina).
Moguća kombinacija sa TIG: plazmom se postiže prodornost, a TIG-om potrebna širina šava na licu.

## Slide 10: Zavarivanje difuzijom
Zavarivanje zagrevanjem ispod temp.topljenja (850-950oC) i pritiskom.
Dolazi do difuzije površinskih atoma (rastvaranja) ispod površine materijala.
Potrebno raditi u vakuumu.
Pritisak 1 MPa, trajanje 30-60 min.
Prednosti:
omogućeno zavarivanje većih kompleksnih površina,
omogućena kombinacija sa postupkom superplastičnog formiranja,
Nedostaci: spor postupak, zahtevna oprema.

## Slide 11: Elektrootporno zavarivanje
Pri zavarivanju manjih poprečnih preseka, nije potreban zaštitni gas, zbog velike brzine procesa i prirodne zaštite tačke limovima.
Titan i legure titana imaju mali koeficijent toplotne provodljivosti, pa je prostiranje toplote ograničeno (ograničena debljina limova).

## Slide 12: Zavarljivost magnezijuma i legura magnezijuma
Osobine magnezijuma/legura magnezijuma:
- Temperatura topljenja 657oC
Veoma mala gustina, 1,74 g/cm3
Legure 1,12-1,8 g/cm3 u zavisnosti od legiranja (od Li, preko Al, Th, Zn, Zr, Mn,…)
Li daje ekstremno nisku gustinu i visoku duktilnost
Al, Zn, Zr… –obezbeđuju taložno ojačavanje

## Slide 13
Postupci zavarivanja magnezijuma:
- Gasno (redukujući plamen)
TIG/MIG
Zavarivanje laserom
LATIG= z.laserom+TIG
Tačkasto elektrootporno zavarivanje

## Slide 14
Generalne preporuke:
Detaljno čišćenje OM od oksida MgO (mehanički-žičana četka, ne peskiranje ili šmirgla; hemijski)
Hemijsko čišćenje žice za zavarivanje
Precizna obrada šavova i pozicioniranje zbog smanjenja zadržavanja vode (izaziva koroziju)
Zavarivanje naizmeničnom strujom zbog razbijanja štetnog teško topljivog oksida (stvara uključke)
Upotreba topitelja da oksid prevede u trosku.
DM što sličniji OM (istorodni) ili DM čija je temperatura topljenja niža – time šav ostaje tečan-kasnije plastičan i kada je osnovni materijal očvrsnuo.

## Slide 15
- Predgrevanje na temperaturu 250-300oC za sprečavanje pojave vrućih prslina, ne sme preko 380oC zbog opasnosti od samozapaljenja
Žarenje za smanjenje zaostalih napona je poželjno.
- Moguća naknadna termička obrada: gašenje sa 320-360oC, pa starenje na 150-180oC i zadržavanje 10-25 h

## Slide 16
Mere predostrožnosti:
- Posebna pažnja mora da se posveti zaštiti od požara, posebno kod legura bliskih tehnički čistom Mg.
Požar ne sme da se gasi vodom:
Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2 (vodonik intenzivira požar!!!)
Požar ne može da se gasi sa CO2:
2Mg + CO2 → 2MgO + C
- Požar sme da se gasi peskom i uređajima klase D (NaCl, grafit, Cu,...)

## Slide 17: TIG/MIG
Sa i bez dodatnog materijala
Obratiti pažnju na unos toplote – ne sme prevelik, oko 2/3 u odnosu na Al
Koristi se i specifičan postupak TIG sa topiteljem, čime se približno dva puta povećava debljina materijala koji se može zavariti (zamena V šava sa I), brže izvođenje, manji troškovi.

## Slide 18: Zavarivanje laserom
Vrhunski kvalitet
Uzan ZUT
Male deformacije
Za male debljine
(~1/2 od TIG)
Skup postupak

## Slide 19: TIG/laser (LATIG)
Veća brzina zavarivanja i od TIG i od zavarivanja laserom.
Dvostruko veća debljina osnovnog materijala u odnosu na TIG i četiri puta u odnosu na lasersko zavarivanje.

## Slide 20: Tačkasto elektrootporno zavarivanje
Pogodan postupak za automatizaciju
Primena čeličnih podloški za povećanja unosa toplote i povećanje prečnika zavarene tačke:
Najveća smicajna sila [kN]
Prečnik tačke [mm]
Struja zavarivanja [kA]
Najveća smicajna sila – sa čeličnom podloškom
Prečnik tačke – sa čeličnom podloškom
Prečnik tačke – bez čel.podl.
Najveća smicajna sila – bez čel.podl.

## Slide 21: Hvala na pažnji!