## Slide 1: TEHNOLOGIJA SPAJANJA SAVREMENIH MATERIJALA Vežba 1.
ZAVARLJIVOST NELEGIRANIH KONSTRUKCIONIH ČELIKA

## Slide 2: Zavarljivost
Jedan od najvažnijih pokazatelja zavarljivosti je otpornost zavarenih spojeva na stvaranje grešaka kao što su prsline (vruće, hladne, lamelarne, nastale zbog naknadnog žarenja).
Sposobnost zavarivanja ovih čelika zavisi od pojedinačnih i međusobnih uticaja faktora kao što su:
- prisustvo segregacija;
- anizotropija;
- sklonost ka krtom lomu;
- sklonosti ka zakaljivanju;
- sklonost ka starenju;
- debljina.
Ocena sposobnosti za zavarivanje čelika pretpostavlja uglavnom primenu postupaka zavarivanja topljenjem, što u slučaju nelegiranih konstrukcionih čelika znači primenu E, MAG (ređe TIG) i EPP postupka.
Notes: Segregacija: zone obogaćene nekim elementima, najopasnije P, S, C. Moguće zakaljivanje (segregacija C) i lamelarne prsline (eutektikum FeS po granicama zrna, segregacija P). Ali, S,P vrlo niski kod savremenih čelika, pa
je to sve manje problem.
Anizotropija: različite meh.osobine u različitim pravcima. Zbog trakavosti (prisustva P i sulfida u sredini preseka), moguć lamelarni lom, posebno kod ugaonih spojeva.
Sklonost ka krtom lomu: dezoksidacija, način valjanja, termička obrada (normalizacija)
Sklonost ka zakaljivanju (ZUT): CEKV >0,45 (sitnozrni/mikrolegirani CEKV >0,48).
Sklonost ka starenju: izlučivanje železo-nitrida (Fe4N) po granicama zrna izaziva nisku deformabilnst kod FU i FN čelika.
Veća debljina: daje veću brzina hlađenja i mogućnost zakaljenja.

## Slide 3
Vruća prslina
Vodonična krtost
Lamelarna prslina

## Slide 4
Velika količina ugljenika u OM
Velika koncetracija napona
Velika koncetracija napona

## Slide 5: Zavarljivost može biti:
Dobra-ako se može zavarivati bez specijalnih predradnji i mera opreza.
Slaba ako su potrebne specijalne predradnje i mere opreza (predgrevanje zbog mogućeg nastanka prslina).
Jako slaba zavarljivost- ako su potrebna takve predradnje i mere opreza da praktično nije moguće izvesti zavarivanje koje bi bilo ekonomski prihvatljvo.
Zahtevi za dobru zavarljivost:
Zadovoljavajuća žilavost osnovnog materijala i nakon zavarivanja,
Zadovoljavajuća krtost,
Procenat ugljenika što manji jer utiče na porast zakaljivosti, tvrdoće i krtosti,
Najprihvatljiviji čelici su oni dobijeni u Siemens-Martinovim pećima.
Zavarljivost se povećava sa povećanjem stepena dezoksidacije (umirenja), smanjenjem CEKV, povećanjem žilavosti i smanjenjem debljine.

## Slide 6: Nelegirani konstrukcijski čelici
Poseduju dobru zavarljivost, nisu potrebne dodatne mere opreza ako:
nemaju veći sadržaj ugljenika od 0,25%,
količina nečistoća nije prevelika,
radni komadi nemaju preveliku masu ili velike debljine,
konstrukcija nije kruta.
Pre zavarivanja velikih radnih komada i čelika sa povećanim sadržajem ugljenika koristi se postupak predgrevanja.To je potrebno radi smanjenja intenziteta odvoda toplote kako bi se izbeglo zakaljivanje prelazne zone zavara.
Pri zavarivanju ovih čelika koriste se bazične elektrode i redosled zavarivanja koji smanjuje zaostale napone. Radi smanjenja zaostalih napona zavara preporuča se naknadno žarenje.

## Slide 7: Sposobnost zavarivanja nelegiranih konstrukcionih čelika

## Slide 10: Predgrevanje
Svrha predgrevanja je da se iz zavara oslobodi vodonik, kako bi se sprečila pojava hladnih prslina usled prisustva vodonika.
Na pojavu hladnih prslina utiču sledeći faktori:
hemijski sastav čelika
debljina osnovnog metala, ploče ili debljina zida
sadržaj vodonika u metalu šava
uneta toplota zavarivanja
zaostali naponi u šavu
faktor koncentracije na zarezima pri vrhu i u korenu zavara ili oblik žleba
broj prolaza
način predgrevanja (stepen zagrevanja i širina zagrevanja)
spoljna temperatura
naknadno zagrevanje .

## Slide 11: Ekvivalentni sadržaj ugljenika- CEKV
Glavni pokazatelj zavarivosti je ekvivalentni sadržaj ugljenika CEKV
Što je CEKV veći, zavarljivost je lošija
Pri većem CEKV, čelik je skloniji pojavi vrućih i hladnih prslina, pa je potrebno primeniti mere predostrožnosti – opasnost od zakaljenja (pojava krtog martenzita u ZUT-u)
posebno je važno kod čelika povišene čvrstoće, kao i kod čelika koji pokazuju sklonost prema zakaljivanju i hladnim prslinama.
Ugljenik ima značajan uticaj na strukturu i mehanička svojstva čelika. Obzirom da u velikoj meri povećava tvrdoću i čvrstoću čelika, ugljenik ima odlučujući uticaj na njegovu zavarljivost.
Sa aspekta zavarivanja poželjno je imati što niži sadržaj ugljenika u čeliku. U zavisnosti koliki je sadržaj ugljenika u čeliku, koristi se odgovarajuća eksperimentalno dobijena formula navedena u sledećoj tablici.

## Slide 14: Ugljenikov ekvivalent
Najčešće je u upotrebi MIZ (IIW):
Na osnovu ekvivalentnog ugljenika iz tabela se određuju Pokazatelj zavarljivosti i Broj termičke stogosti (BTS) kao i Temperatura predgrevanja
d1, d2, d3 –debljine elemenata spoja
np- broj pravaca odvođenja toplote
ne- broj elemenata spoja

## Slide 15: Pokazatelj zavarljivosti čelika Broj termičke strogosti
Predgrevanje prama BWRA

## Slide 16: Temperatura predgrevanja

## Slide 17: Metoda C-ekvivalenta
Primenjuje se za čelike sa: <0,5% C
<1% Mn
<1% Cr
<3,5 Ni
<0,6 Mo
Predgrevanje prama BWRA

## Slide 18: Proračun temperature predgrevanja po Seferian-u
Tp=
- ukupni ekvivalent ugljenika
- hemijski ekvivalent ugljenika%
-ekvivalent ugljenika debljine%
=

## Slide 19: Zavarljivost ugljeničnih čelika
S235 , S275 Limovi , Šipke , Profili , Cevi
Dobro su zavarljivi niskougljenični čelici sa sadržajem C do 0.25 % , Mn do 0.4 % , Si do 0.3 % , P i S manje od 0.05 % .
Kod ugljeničnih čelika sa većim sadržajem C od 0.25 % , Mn od 0.4 %
i Si od 0,3 % procenjuje se zavarljivost
Takoðe se procenjuje zavarljivost i za ugljenične čelike koji sadrže Cr ili Mo ispod graničnog sadržaja

## Slide 20: Zavarljivost čelika povišene čvrstoće
Cevovodi visokog pritiska , Sudovi pod pritiskom, Elementi drumskih vozila , Železnički vagoni , Cisterne za prevoz gasa, industrijske hale i dr.
Za ove čelike je karakteristično da je sadržaj C manji od 0,2 % i da se nameno dodaju male količine mikrolegirajućih elemenata
( Nb, Ti, V, Al, Ta, Zr ) čiji zbirni sadržaj ne prelazi 0,2 %.
To su TermoMehanički " TM " valjani čelici debljine manje od 10 mm.
Na zavarljivost ovih čelika presudno utiče sklonost ka pojavi hladnih
prslina.

## Slide 21: Zadaci
Odrediti temperaturu predgrevanja sučeonog spoja zavarenog E postupkom. Osnovni materijal je S235JRG2 debljine d=48mm. Prečnik rutilne obložene elektrode za koreni prolaz je de=3,25mm. Koristiti metodu proračuna Tp BWRA.
Odrediti temperaturu predgrevanja sučeonog spoja zavarenog E postupkom. Osnovni materijal je E335 debljine d=50 mm. Prečnik rutilne obložene elektrode za koreni prolaz je de=3,25mm. Koristiti metodu proračuna Tp C- ekvivalent
Odrediti temperaturu predgrevanja sučeonog spoja avarenog E postupkom. Osnovni materijal je E360 debljine d=50 mm. Koristiti metodu proračuna Tp po Seferian-u.

## Slide 22: HVALA NA PAŽNJI