## Slide 1: Tehnologija spajanja savremenih materijala

## Slide 2: Zavarljivost zakaljivih čelika
Ovi čelici sadrže 0,25 – 0,5% ugljenika.
Zbir sadržaja legirajućih elemenata je preko 5% (po starom standardu su to visokolgirani čelici, po novom niskolegirani)
Specijalni čelici za poboljšanje (npr. 26NiCrMoV14-5 ili 30NiCrMo16-6, prokaljivost preko 1 m – da, nije greška!!!)

## Slide 3
Zavarljivost se ocenjuje prema namenskoj formuli za CEKV:
CEKV=2C+Mn/6+(Cr+V)/5+Mo/4+Ni/15+Cu/13+P/2
Cu i P se uzimaju u obzir samo ako su
Cu i P>0,5%.
Ako je CEKV>0,7-0,8, mora predgrevanje.

## Slide 4
Zakaljivost čelika se određuje na osnovu kinetike raspada austenita:
Da li će se hlađenje odvijati po krivoj 1, 2, 3 ili 4, zavisi od temperature predgrevanja i unosa toplote.
*tmin je najmanje vreme hlađenja koje se toleriše.
Krive 1 i 2 prihvatljive,
Krive 3 i 4 neprihvatljive.

## Slide 5
Određivanje temperature predgrevanja u zavisnosti od brzine hlađenja i unosa toplote:

## Slide 6
Duboko prokaljivi čelici mogu da se kale i na mirnom vazduhu, tako da “ne pomaže” ni predgrevanje i rad sa elektrodom veće debljine, malom brzinom.
Kod takvih čelika potrebno je izvesti zavarivanje/navarivanje tako da se sledećim slojem izvrši otpuštanje (600-700oC) zakaljene zone prethodnog – Dominantan mehanizam obezbeđenja zavarljivosti!!!

## Slide 7
Sloj II otpušta zakaljenu zonu sloja I.
Sloj III otpušta zakaljenu zonu sloja II
Sloj IV otpušta zakaljenu zonu sloja III
I
II
III
IV

## Slide 8: Hvala na pažnji!