## Slide 1: Tehnologija spajanja savremenih materijala

## Slide 2: Zavarljivost bakra i legura bakra
Bakar se topi na temperaturi 1083oC.
Poseduje veliku toplotnu i električnu provodljivost.
U intervalu 250-550oC mu opada plastičnost, pa je sklon pojavi prslina.
Izrazito štetan uticaj pojedinih elemenata: Bi, Pb, An, O, S, P.

## Slide 3
Bi+Pb obrazuju lako topljiv sloj oko zrna bakra (123-200oC).
Cu+O obrazuju lakotopljiv krt sloj (Cu2O+Cu) oko zrna bakra (1064oC).
U oba slučaja opada plastičnost bakra i povećava se mogućnost nastanka vrućih prslina:

## Slide 4
Dodatni problem je prisustvo H2:
CuO+H2 Cu+H2O
H2O je u obliku vodene pare koja kada nastane izaziva porast pritiska i povećava mogućnost pojave poroznosti i prslina.
U metalu koji je u tečnom stanju, rastvorljivost H i O je veća, tako da se mora obezbediti sporo hlađenje zbog degazacije.

## Slide 5: Zavarivanje tehnički čistog bakra
Postupci zavarivanja:
Gasno
REL
TIG, MIG

## Slide 6
Gasno:
- Zbog veće toplotne provodljivosti Cu potreban je veći gorionik (1,5-2x), potrošnja acetilena je 150-200l/h po 1 mm debljine materijala.
Koristi se topitelj, da okside prevede u trosku.
Potrebna je žica legirana sa P i Si zbog dezoksidacije.
Zavarivanje u jednom prolazu.
Normalni plamen

## Slide 7
REL:
Jednosmerna struja, obrnuta polarnost
Izvođenje šavova bez klaćenja.
Dodatni materijal od bakra ili bronze, prečnika 4-6 mm.
Za debljinu lima 5-10 mm predgrevanje 250-300oC, za debljine preko 20 mm mora 700-750oC.
Sučeoni spojevi sa podložnom trakom od grafita ili čelika da se spreči prokaplina.

## Slide 8
TIG, MIG:
Češće TIG nego MIG.
TIG: - jednosmerna struja
- prava polarnost
- dodatni materijal od bakra ili bronze
- za osn.mat.deblji od 4 mm mora
predgrevanje na 800oC

## Slide 9
MIG: - jednosmerna struja, obratne polarnosti
- dodatni materijal od bakra ili bronze
- osnovni materijal debljine do 10 mm se
predgreva na 250-300oC, a za veće
debljine treba da se predgreva na
višim temperaturama i naknadno
zagrevaju.

## Slide 10: Zavarivanje mesinga
Mesing je legura bakra i cinka (do 45 %).
Cink je supstitucijski element (zamenjuje bakar u kristalnoj rešetci) – rezultat je rastvarajuće ojačavanje bakra.
Postoje legure za plastičnu deformaciju i livenje.
Osobine mesinga: otpornost na koroziju, dobra obradivost rezanjem, estetika, mali koeficijent trenja, trenje bez varničenja, dobra akustika.
Namena: komponente brava, zupčanici, čaure, ventili, muzički instrumenti…

## Slide 11
Problemi:
Osnovni problem je isparavanje cinka (ključa na 908oC)
Time se javlja poroznost i slabljenje šava.
Rezultujući ZnO otrovan za ljude, pa se prostorija mora dobro provetravati, a radnici nositi zaštitu.

## Slide 12
Generalne preporuke:
- Za debljinu osnovnog materijala preko 10 mm, potrebno predgrevanje na 300-350oC, otpuštanje na 600-650oC.
- Primenjuje se i kovanje šava.

## Slide 13
Postupci zavarivanja mesinga:
Gasno
REL
TIG

## Slide 14
Gasno:
Primenjuje se oksidirajući plamen sa viškom kiseonika 30-40%, jer se time obrazuje ZnO na površini i time sprečava dalji gubitak Zn.
Potrošnja acetilena 100-120l/h po 1 mm debljine materijala.
Topitelj – kao za bakar.
Potrebna dobra priprema ivica: mehaničko čišćenje (brusni papir, žičana četka) i čišćenje sa 10% azotne kiseline.
Dodatni materijal sa 0,3-0,7 % Si zbog dezoksidacije i smanjenja isparavanja Zn.
Rezultat – gubitak cinka do 25 %

## Slide 15
REL:
Gubitak Zn do 40 % (nepovoljnij od gasnog zav.)
Koristi se jednosmerna struja i prava polarnost.
Dodatni materijal od mesinga ili bronze.
Ne sme se raditi u više slojeva
Koristi se za limove debljine preko 5 mm.

## Slide 16
TIG:
Jednosmerna struja prave polarnosti.
Dodatni materijal od mesinga ili bronze.
Odličan postupak za tanje limove u odnosu na REL.

## Slide 17: Zavarivanje bronze
Bronze su legure bakra i drugih elemenata osim Zn: Pb, Sn, Al, Be.
Osobine variraju u odnosu na vrstu bronze.
Kalajna bronza: opruge-provodnici, ležajevi, vijci...
Olovna bronza: ležajevi opterećeni na udarce.
Aluminijumska bronza: brodogradnja, hem. industrija – otporne na slanu vodu i kiseline; čvrstoća slična čelicima.
Berilijumska bronza: specijalni ležajevi, opruge, alati – visoka čvrstoća i ne varniče.

## Slide 18
Postupci zavarivanja bronze:
- gasno
- REL

## Slide 19
Specifičnosti zavarivanja bronzi:
Niža plastičnost u odnosu na mesing i veća gustina rastopa (jednostavnije izvođenje šavova u različitim položajima).
Postoje bronze za plastičnu deformaciju i livenje.
Bronze za plastičnu deformaciju: predgrevanje 350-450oC, nakon zavarivanja kovanje i otpuštanje 550-600oC i hlađenje u vodi.
Bronze za livenje: predgrevanje 500-600oC, nakon zavarivanja otpuštanje 600-700oC i hlađenje u vodi.

## Slide 20
Gasno:
Redukujući plamen (višak acetilena)
Dodatni materijal hem.sastava sličnog osnovnom materijalu.
Obavezan topitelj: Al-bronza topitelj za aluminijum, ostale bronze topitelj za bakar.
Postošnja acetilena 100-150 l/h po 1 mm debljine
- Remont livenih delova i navarivanje pohabanih površina.

## Slide 21
REL:
Jednosmerna struja obrnute polarnosti.
Dodatni materijal (jezgro elektrode hem.sastava kao i osnovni materijal).
Bez prekida u jednom prolazu.

## Slide 22: Hvala na pažnji!