## Slide 1: Tehnologija spajanja savremenih materijala

## Slide 2: Zavarljivost magnezijuma, titana i njihovih legura

## Slide 3: Zavarljivost magnezijuma i legura magnezijuma
Osobine magnezijuma/legura magnezijuma:
Veoma mala gustina, 1,74 g/cm3
Legure 1,12-1,8 g/cm3 u zavosnosti od legiranja (od Li, preko Al, Th, Zn, Zr, Mn, Sn, …)
Li daje ekstremno nisku gustinu i duktilnost
Al, Zn, Zr… –obezbeđuju taložno ojačavanje

## Slide 4
Postupci zavarivanja magnezijuma:
- Gasno (redukujući plamen)
TIG/MIG
Zavarivanje laserom
LATIG= z.laserom+TIG
Tačkasto elektrootporno zavarivanje

## Slide 5
Generalne preporuke:
Upotreba topitelja da oksid prevede u trosku.
Obavezno detaljno čišćenje troske jer je korozivna.
Važna je upotreba šavova i završne obrade šavova koja sprečava zadržavanje npr.vode, zbog sprečavanja pojave korozije.
Upotreba dodatnog materijala što sličnijeg hemijskog sastava osnovnom materijalu.
Moguća je i upotreba dodatnog materijala čija je temperatura topljenja niža – time šav ostaje tečan-kasnije plastičan i kada je osnovni materijal očvrsnuo.

## Slide 6
- Predgrevanje na temperaturu 250-300oC za sprečavanje pojave vrućih prslina
Žarenje za smanjenje zaostalih napona je poželjno.
- Teško zavarljiv metal sa drugim metalima zbog pojave krtih intermetalnih jedinjenja.

## Slide 7
Mere predostrožnosti:
- Posebna pažnja mora da se posveti zaštiti od požara, posebno kod legura bliskih tehnički čistom Mg.
Požar ne sme da se gasi vodom:
Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2 (vodonik intenzivira požar!!!)
Požar ne može da se gasi sa CO2:
2 Mg + CO2 → 2 MgO + C
- Požar sme da se gasi peskom i uređajima klase D (NaCl, grafit, Cu, Na2CO3)

## Slide 8: TIG/MIG
Sa i bez dodatnog materijala
Obratiti pažnju na unos toplote – ne sme prevelik, oko 2/3 u odnosu na Al
Obično se koristi Ar kao atmosfera
Koristi se i specifičan postupak TIG sa topiteljem, čime se približno dva puta povećava debljina materijala koji se može zavariti (zamena V šava sa I), brže izvođenje, manji troškovi.

## Slide 9: Zavarivanje laserom
Vrhunski kvalitet
Uzan ZUT
Male deformacije
Za male debljine
Skup postupak

## Slide 10: TIG/laser (LATIG)
Veća brzina zavarivanja i od TIG i od zavarivanja laserom.
Dvostruko veća debljina osnovnog materijala u odnosu na TIG i četiri puta u odnosu na lasersko zavarivanje.

## Slide 11: Tačkasto elektrootporno zavarivanje
Pogodan postupak za automatizaciju
Primena čeličnih podloški za povećanja unosa toplote i povećanje prečnika zavarene tačke:
Smicajno opterećenje [kN]
Prečnik tačke [mm]
Struja zavarivanja [kA]
Smicajno opterećenje – sa čeličnom podloškom
Prečnik tačke – sa čeličnom podloškom
Prečnik tačke – bez čel.podl.
Smic. opt.– bez čel.podl.

## Slide 12
Legure magnezijuma za livenje koje se zavaruju:
- ZC63 (Mg-Zn-Cu-Mn): odlivci sa visokim zaptivanjem
- EZ33 (Mg-Zn-Zr-el.ret.zemlje): odlivci sa visokim zaptivanjem, otporna na puzanje do 250oC
- HK31/32 (Mg-Zr-Th): livenje u pesku, otporna na puzanje do 350oC
QH21 (Mg-Zr-Th-el.ret.zemlje): odlivci sa visokim zaptivanjem, otporna na puzanje do 300oC
WE43 (Mg-Zr-Y-el.ret.zemlje): relativno visoka čvrstoća i duktilnost

## Slide 13
Legure magnezijuma za plast.deformaciju koje se zavaruju:
M1 (Mg-Zr): niska/srednja čvrstoća, otporna na koroziju
AZ31 (Mg-Al-Zn-Mn): srednje čvrstoće, dobra deformabilnost
AZ61 (Mg-Al-Zn-Mn): visoke čvrstoće
HK31 (Mg-Cu-Th): otpornost na puzanje do 350oC
HM21 (Mg-Th-Mn): otpornost na puzanje do 350oC (ograničeno vreme do 425oC)
HZ11 (Mg-Th-Zn-Zr): otpornost na puzanje do 350oC (ograničeno vreme do 425oC)

## Slide 14: Zavarljivost titana i legura titana
Osobine titana/legura titana:
Gustina titana: 4,51 g/cm3
Gustina legura titana: 4,42 g/cm3 Ti-6Al-4V
Legirajući elementi: Al, V, Mo, Zr, Sn, Fe...
Podela legura: α, α/β, β (α –ZCK: tvrđe, krtije; β – HGS: mekše, duktilnije)

## Slide 15
Naješće korišćena legura Ti-6Al-4V (preko 70% svih legura titana), sastav – α/β, namena: implanti, lopatice kompresora motora aviona, kućišta reduktora, elementi konstrukcije aviona, itd.
Zavarljivost – ograničena na α i α/β legure.

## Slide 16
Postupci zavarivanja titana i legura titana:
TIG/MIG
Zavarivanje elektronskim snopom
Zavarivanje plazmom
Zavarivanje difuzijom
Elektrootporno zavarivanje

## Slide 17
Generalne preporuke:
Potrebno detaljno čišćenje površina
Upotreba vrlo čistih gasova (Ar), da ne bi došlo do kontaminacije.
Potreban zaštitni gas i sa lica i korena šava, eventualno sa korene strane može podloška od keramike ili grafita.
Nekad se primenjuje zavarivanje u posebnim komorama ispunjenim argonom, a zavarivač mora imati opremu za disanje.
Kod zavarivanja elektronskim snopom, zavarivanje se odvija u vakuumskim komorama.
Osnovni problem je prisustvo kiseonika, vodonika i vodene pare koje izazivaju krtost i loše osobine.

## Slide 18: TIG/MIG
Obavezno uklanjanje oksida titana sa površine.
Potrebna apsolutno odsustvo vodene pare sa opreme u kontaktu sa osnovnim materijalom.
Protok argona mora biti optimalan:
- previše mali – nedovoljna zaštita
preveliki – turbulentno kretanje gasa, takođe nedovoljna zaštita
Poželjna podloška na korenu šava zbog otklanjanja opasnosti od prokapline (prevelike struje).

## Slide 19: Zavarivanje elektronskim snopom
Vrhunski kvalitet
Moguće zavarivanje relativno velikih debljina.
Mali unos toplote – mala širina ZUT-a
Visoka cena
Ograničenje dimenzija radnog predmeta zbog potrebe za vakuumskom komorom (što je komora veća, teže se postiže vakuum).

## Slide 20: Zavarivanje plazmom
Srodno TIG postupku.
Skuplja oprema, ali obezbeđeno zavarivanje materijala većih debljina u odnosu na TIG.
Titan i legure titana imaju velik površinski napon, što ih čini idealnim za zavarivanje plazmom, zbog visokih temperatura koje se javljaju (sprečavanje pojave proklaplina).
Moguća kombinacija sa TIG: plazmom se postiže prodornost, a TIG-om potrebna širina šava na licu.

## Slide 21: Zavarivanje difuzijom
Zavarivanje zagrevanjem ispod temp.topljenja (850-950oC) i pritiskom.
Dolazi do difuzije površinskih atoma (rastvaranja) ispod površine materijala.
Potrebno raditi u vakuumu.
Pritisak 1 MPa, trajanje 30-60 min.

## Slide 22
Prednosti:
omogućeno zavarivanje većih površina,
zavarljivost drugim potupcima teško zavarljivih legura Ti,
omogućena kombinacija sa postupkom superplastičnog formiranja,
omogućeno dobijanje kompleksnih oblika čime se dobijaju velike uštede u procesu proizvodnje.
Nedostaci: spor postupak, zahtevna oprema.

## Slide 23: Elektrootporno zavarivanje
Pri zavarivanju manjih poprečnih preseka, nije potreban zaštitni gas, zbog velike brzine procesa i prirodne zaštite tačke limovima).
Titan i legure titana imaju mali koeficijent toplotne provodljivosti, pa je prostiranje toplote ograničeno.

## Slide 24: Hvala na pažnji!